Certificate of Assay

Сертификат испытаний

| Date / Дата | : | 23 July 2017 | / | 23 июля 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Our ref. / Наш номер | : | 1607377RUS Ku |
| Ex | : | Submitted sample from: “National Coal Corporation”, LTD. Mezhdurechensk, marked as: «Anthracite briquette №1» | / | Предоставленная проба от: ООО “ Национальная Угольная Корпорация ” г. Междуреченск маркирована как: «Антрацитовые брикеты №1» |

| TOTAL MOISTURE | : | 8.1 | % ISO 589 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая влага |  |  |  |
| INHERENT MOISTURE | : | 4.4 | % ISO 11722 |
| Внутренняя влага |  |  |  |
| ASH IN DRY | : | 12.2 | % ISO 1171 |
| Зольность на сухое состояние |  |  |  |
| ASH AS RECEIVED | : | 11.2 | % |
| Зольность на рабочее состояние |  |  |  |
| VOLATILE MATTER DAF | : | 8.9 | % ISO 562 |
| Летучие вещества на сухое беззольное состояние |  |  |  |
| VOLATILE MATTER IN DRY | : | 7.8 | % |
| Летучие вещества на сухое состояние |  |  |  |
| VOLATILE MATTER AS AIR DRIED | : | 7.5 | % |
| Выход летучих веществ на воздушно-сухое состояние |  |  |  |
| VOLATILE MATTER AS RECEIVED | : | 7.2 | % |
| Летучие вещества на рабочее состояние |  |  |  |
| GROSS AND NET CALORIFIC VALUE |  |  | ISO 1928 |
| Высшая и низшая теплота сгорания |  |  |  |
| GROSS CALORIFIC VALUE IN DAF | : | 7821 | Kcal/kg |
| Высшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние |  |  |  |
| GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY | : | 6866 | Kcal/kg |
| Высшая теплота сгорания на сухое состояние |  |  |  |
| GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED | : | 6309 | Kcal/kg |
| Высшая теплота сгорания на рабочее состояние |  |  |  |
| NET CALORIFIC VALUE IN DRY | : | 6729 | Kcal/kg |
| Низшая теплота сгорания на сухое состояние |  |  |  |
| NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED | : | 6139 | Kcal/kg |
| Низшая теплота сгорания на рабочее состояние |  |  |  |
| SULPHUR IN DRY | : | 0.54 | % ISO 19579 |
| Сера общая на сухое состояние |  |  |  |
| SULPHUR AS RECEIVED | : | 0.50 | % |
| Сера общая на рабочее состояние |  |  |  |
| FIXED CARBON DAF | : | 91.1 | % ISO 17246 |
| Связанный углерод на сухое беззольное состояние |  |  |  |
| FIXED CARBON IN DRY | : | 80.0 | % |
| Связанный углерод на сухое состояние |  |  |  |
| FIXED CARBON AS RECEIVED | : | 73.5 | % |
| Связанный углерод на рабочее состояние |  |  |  |
| PHOSPHORUS IN DRY | : | 0.018 | % ISO 622 |
| Фосфор на сухое состояние |  |  |  |

OUr ref.:1607377RUS Ku							            Lot 01

2/2

| Thermal stability | : | 77.8 | % ГОСТ 7714-75 |
| --- | --- | --- | --- |
| Термическая стойкость |  |  |  |
| ABRASIVE HARDNESS | : | 71.0 | % ГОСТ 21289-75 |
| Истирание |  |  |  |
| Drop test | : | 95.0 | % ГОСТ 21289-75 |
| Сбрасывание |  |  |  |

For and on behalf of,

От имени и по поручению,

# Incolab services R.S.C.