## Slide 1
Title of presentation
Автомобильный ковролин

## Slide 2
0201
0800
0815
0900
0937
0944
0950
0953
Тип | Автоковролин
Способ производства | Иглопробивной
Материал ворса | ПП
Вес ворса, гр./м2 | 660
Общий вес, гр./м2 | 2000
Общая высота, мм | 8
Основа | Granulate
CARLUX

## Slide 3
Тип | Автоковролин
Способ производства | Иглопробивной
Материал ворса | ПП
Вес ворса, гр./м2 | 520
Общий вес, гр./м2 | 1750
Общая высота, мм | 5.5
Основа | Granulate
CARSOFT
0937
0950
0953

## Slide 4
Mallorca
Тафтинговый Автомобильный Ковролин
Mallorca
Fortuna
Ravel

## Slide 5
Тип | Автоковролин
Способ производства | Тафтинг
Материал ворса | ПП
Вес ворса, гр./м2 | 480
Общий вес, гр./м2 | 2100
Общая высота, мм | 6
Основа | Geltech / Granulate
MALLORCA
1108
8000
8950
9000
Granulate (534)
Geltech (558)

## Slide 6
Тип | Автоковролин
Способ производства | Тафтинг
Материал ворса | ПП
Вес ворса, гр./м2 | 750
Общий вес, гр./м2 | 2250
Общая высота, мм | 10
Основа | Geltech
FORTUNA
1108
8000
8950
9000
Geltech (558)

## Slide 7
Тип | Автоковролин
Способ производства | Тафтинг
Материал ворса | ПП
Вес ворса, гр./м2 | 380
Общий вес, гр./м2 | 2150
Общая высота, мм | 6
Основа | Granulate
RAVEL
Granulate (534)
2797