Государственное учреждение «Судебно-экспертное учреждение

федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю»

614990. г. Пермь, ул. Большевистская, 53а Телефон/факс: (342) 210-43-82. телефон: (342) 210-42-69

### ОТЧЕТ № 86 т/ф - 2010 г.

Панели стеновые внутренние бетонные для жилых и общественных зданий, армированные неметаллической композитной полимерной арматурой,

ТУ 5831-001-83269053-2010.

г. Пермь 2010 г.

Государственного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю»

###### СОДЕРЖАНИЕ

Страница

- Сведения о заказчике испытаний и изготовителе продукции	3

- Сведения об испытанной продукции	3

- Основание для проведения испытаний	3

- Описание метода испытаний	3

- Условия проведения испытаний	4

- Испытательное и измерительное оборудование	5

- Проверяемые требования	5

- Результаты проверки требований	6

- Дополнительная информация	8

ОТЧЕТ № 86 т/ф - 2010 от " 13" ноября 2010 г. Всего листов 08; лист 2

Государственного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю»

1. Сведения заказчике испытаний и изготовителе продукции.

Индивидуальный предприниматель Нагорских Андрей Васильевич.

Юридический адрес изготовителя продукции: Россия, 628405, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, Комсомольский проспект, 42-28.

Фактический адрес изготовителя продукции: Россия, 628401, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Инженерная, 20.

2. Сведения об испытанной продукции.

На испытания представлены образцы панелей для подвальных и цокольных этажей или технических подпольев ненесущих составных из тяжёлого бетона проектной марки по прочности на сжатие М100 марки 11111С. 12.28.6-100 ТУ 5831- 001-83269053-2010, армированных арматурой неметаллической композитной полимерной стеклопластиковой марки АКП-СП, ТУ 2296-001-93965478-2006 с изм. 1. Код ОКП 58 3220.

Панели не несущие составные для надземных этажей предназначены для внутренних несущих стен и перегородок жилых и общественных зданий.

3. Основание для проведения испытаний.

Договор от 08 ноября 2010 года № 249 с индивидуальным предпринимателем Нагорских А.В.

4. Описание метода испытаний.

Для образца материала, в соответствии с требованиями HI lb 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности» (с учётом требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») определялись показатели пожарной опасности, а именно:

- группа горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод испытания II);

- группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;

- коэффициент дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18.) «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

4.1. Для испытаний по ГОСТ 30244-94 (Метод испытания II) были подготовлены образцы в количестве 12 штук следующих размеров: длина - 1000 мм, ширина - 190 мм, толщина - 60 мм.

ОТЧЕТ № 86 т/ф - 2010 от "13" ноября 2010 г. Всего листов 08; лист 3

Государственного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы

«Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю»

Образцы при испытаниях закреплялись вертикально в форме короба в держателе и подвергались воздействию пламени газовой горелки с внутренней поверхности короба в течение 10 минут. В процессе проведения испытаний регистрировались: температура отходящих газов и время самостоятельного горения.

После проведения испытаний определялась потеря массы образцов и степень их повреждения по длине.

  - Для испытаний по ГОСТ 30402-96 были подготовлены образцы в количестве 15 штук, имеющие форму квадрата, следующих размеров: 165x165 мм (отклонением минус 5 мм) и толщиной 60 мм.

Образцы при испытаниях на негорючей основе помещались в держатель, закреплялись под радиационной панелью, подвергались воздействию лучистого теплового потока и пламени подвижной газовой горелки в течение 15 минут. В процессе проведения испытаний фиксировалось время наступления устойчивого пламенного горения образцов, температура воспламенения и поверхностная плотность теплового потока.

  - Для испытаний по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18.) были подготовлены образцы в количестве 15 штук следующих размеров: 40x40 мм и толщиной 10 мм.

Испытания образцов проводились в двух режимах: в режиме тления и в режиме горения с использованием газовой горелки. Режим тления: при проведении испытаний образцы помещались в держатель, закреплялись под радиационной панелью, подвергались воздействию теплового потока до достижения минимального значения светопропускания среды в камере измерений. Режим горения: при проведении испытаний образцы помещались в держатель, закреплялись под радиационной панелью, подвергались воздействию теплового потока и пламени газовой горелки до достижения минимального значения светопропускания среды в камере измерений.

Коэффициент дымообразования (Dm) в м2 *кг-1 вычислялся по формуле: Dm = V/ L m * In Т0 / Tmin = 0,512/ 0,805 m * In Т0 / Tmin,

V - вместимость камеры измерения, м3;

L - длина пути луча света в задымленной среде, м;

m - масса образца, кг;

То, Tmin - соответственно значения начального и конечного светопропускания, %.

5. Условия проведения испытаний.

Испытания проводились в помещениях ИЛ ГУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю в период с 08 по 12 ноября 2010 года.

Климатические условия при проведении испытаний:

температура -                           плюс 20-23 °С;

атмосферное давление -          99,08-99,48 кПа; относительная влажность -     58-72%.

ОТЧЕТ № 86 т/ф - 2010 от " 13" ноября 2010 г. Всего листов 08; лист 4

Государственного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы

«Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю»

6. Испытательное и измерительное оборудование.

Испытания проводились на метрологически аттестованном оборудовании:

- установка «Шахтная печь», заводской №9;

-установка «ВСМ», заводской №8;

- установка «Дым», заводской №31;

- регистрирующее устройство «МИКРОЛАБ» и программное обеспечение, заводской № 03846.

Список использовавшихся средств измерений приведен в таблице 1.

Таблица 1. Список использовавшихся средств измерений.

| Наименование средств измерений | Заводской номер | Пределы измерений | Класс точности | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барометр-анероид БАММ-1 | 1991 | 80-106 кПа | ± 0,2 кПа | 12.2010 г. |
| Гигрометр психрометрический ВИТ-1 | А 127 | 20-90 %; 0-25 °С | ±5 %; ±0,2 °С | 12.2010 г. |
| Секундомер электронный ЧС-01 | 35 | 0 - 600 мин | 0,01 с | 12.2010 г. |
| Линейка измерительная металлическая | б/н | 0 - 500 мм | ц. д. 1 мм | 12.2010 г. |
| Датчик теплового потока ПТП001 | 38 | Он-1000 °С | отн. пог. 5% | 04.2011 г. |
| Измеритель комбинированный ТАММ-20 | 409 | 0,05-20 м/с | отн. пог. ± (0,0+ 0,06) м/с | 12.2010 г |
| Термоэлектрический преобразователь ТХА | 1 | 0-1100 °С | 2 | 04.2011 г. |
| Рулетка измерительная | 14 | 0-3000 мм | ц. д. 1 мм | 12.2010 г. |
| Весы лабораторные ВЛКТ-500 | 273 | 0-500 г | 4 | 12.2009 г. |
| Весы электронные DS-708 | 07357809 | 0-15000 г | 4 | 12.2010 г. |
| Штангенциркуль 16 ЕХ | 20061731 | 0- 150 мм | ц. д. 0,01 мм | 12.2010 г. |
| Прибор комбинированный Ц43201 | 01981 | 1мА-30А | 1 | 12.2010 г. |

7. Проверяемые требования.

7.1. По ГОСТ 30244-94 (Метод II) горючие строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести подразделяют на четыре группы горючести: Г1, Г2, ГЗ, Г4 в соответствии с таблицей 2. Материалы относят к определённой группе горючести при условии соответствия всех значений параметров, установленных таблицей 2 для этой группы.

ОТЧЕТ № 86 т/ф - 2010 от " 13" ноября 2010 г. Всего листов 08; лист 5

Государственного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы

«Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю»

Таблица 2. Группы горючести.

| Группа горючести материалов | Параметры горючести |
| --- | --- |
|  | Температура дымовых газов Т°, °С | Степень повреждения по длине SL, % | Степень повреждения по массе Sm, % | Продолжительность самостоятельного горения t с.г.» С |
| Г1 | <135 | <65 | <20 | 0 |
| Г2 | <235 | <85 | <50 | <30 |
| ГЗ | <450 | >85 | <50 | <300 |
| Г4 | >450 | >85 | >50 | >300 |
| Примечание - Для материалов групп горючести Г1 - ГЗ, не допускается образование горящих капель расплава при испытании (для материалов, относящихся к группам горючести Г1 и Г2, не допускается образование капель расплава). |

7.2. По ГОСТ 30402-96 горючие строительные материалы в зависимости от величины Kill ГШ (критической поверхностной плотности теплового потока) подразделяют на три группы воспламеняемости: Bl, В2, ВЗ в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3. Группы воспламеняемости.

| Группа воспламеняемости материала | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- |
| В 1 | более 35 |
| В 2 | не менее 20, но не более 35 |
| ВЗ | менее 20 |

7.3. По ГОСТ 12.1.044-89 (п.п. 4.18.) значение коэффициента дымообразования применяется для классификации материалов по дымообразующей способности. Различают три группы дымообразующей способности: Д1, Д2, ДЗ в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Группы дымообразующей способности.

| Группа дымообразующей способности | Численное значение, м2 хкг-1 |
| --- | --- |
| Д 1 | менее 50 |
| Д 2 | не менее 50, но не более 500 |
| Д З | более 500 |

8. Результаты проверки требований.

8.1. Результаты экспериментального определения параметров горючести по ГОСТ 30244-94 (Метод П) представлены в таблице 5.

ОТЧЕТ № 86 т/ф - 2010 от " 13" ноября 2010 г. Всего листов 08; лист 6

Государственного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы

«Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю»

Таблица 5. Результаты экспериментального определения параметров горючести.

| Номер опыта | Температура дымовых газов, 0 С | Длина повреждения образцов, см | Степень повреждения образцов по длине, % | Масса образцов (средняя арифметическая величина), г | Степень повреждения образцов по массе, % | Время самостоятельного горения, сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ДО опыта | после опыта |  |  |
| 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24112 | 24029 | 0,4 | 0 |
| 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23962 | 25878 | 0,4 | 0 |
| 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24413 | 24329 | 0,3 | 0 |
| Среднее арифм. | 101 | - | 0 | - | 0,4 | 0 |
| При проведении испытаний капли расплава отсутствуют. |

Результат: панели для подвальных и цокольных этажей или технических подпольев ненесущие составные из тяжёлого бетона проектной марки по прочности на сжатие М100 марки ПГПС.12.28.6-100 ТУ 5831-001-83269053-2010, армированные арматурой неметаллической композитной полимерной стеклопластиковой марки АКП-СП, ТУ 2296-001-93965478-2006 с изм. 1 относятся к группе горючести Г1 (слабогорючие согласно СНиП 21-01-97*).

8.2. Результаты экспериментального определения параметров воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 представлены в таблице 6.

Таблица 6. Результаты экспериментального определения параметров

воспламеняемости.

| № п/п | Поверхностная плотность теплового потока, кВт/м2 | Время до воспламенения, с | Критическая поверхностная плотность теплового потока, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | отсутствует | более 50 |
| 2 | 40 | отсутствует ^ |  |
| 3 | 50 | отсутствует |  |
| 4 | 50 | отсутствует |  |
| 5 | 50 | отсутствует |  |

Результат:

1. КППТП (критическая поверхностная плотность теплового потока) панелей для подвальных и цокольных этажей или технических подпольев ненесущих составных из тяжёлого бетона проектной марки по прочности на сжатие Ml00 марки ПГПС.12.28.6-100 ТУ 5831-001-83269053-2010, армированных арматурой неметаллической композитной полимерной стеклопластиковой марки АКП-СП, ТУ 2296-001-93965478-2006 с изм. 1 составила более 50 кВт/м2.

ОТЧЕТ № 86 т/ф - 2010 от " 13" ноября 2010 г. Всего листов 08; лист 7

8 стр.(последняя) - картинкой, т.к. печать и роспись.