Технология нанесения матового  акрилового лака на пленку с патиной

| № | Порядок действий | Рекомендуемые условия | Правила смешивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нанесение акрилового грунта распылением | Р/возд.= 2,5 – 3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,8 – 2 мм. Вес мокрого слоя 100-150 г/м | Грунт LAC 0.144 100 в.ч. Отвердитель 003 20 в.ч. Растворитель 20-30 в.ч.* Жизнеспособность = 6 часов! |
| 2. | Сушка (этажерка) | При t возд = 20º С До нанесения грунта: Не менее 2 часа Не более 16 часов |  |
| 3. | Нанесение патины распылением (воздушные пистолеты) | Р/возд.= 1,8–2 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,4мм Вес мокрого слоя = 80-100 г/м. | Патина 1 в.ч. Ацетон или спирт 1-5 в.ч. Наносить сухим факелом на всю окрашиваемую поверхность или на отдельные места детали. |
| 4. | Снятие патины (ручная). | Скотч-брайт или металлическая вата. | Снятие патины (ручная). |
| 5. | Нанесение акрилового лака распылением | Р/возд.= 2,5 – 3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,8 – 2 мм. Вес мокрого слоя =120-180 г/м | Лак LAC 1.082/ 20 100 в.ч. Отвердитель 003 20 в.ч. Растворитель 20-30 в.ч. * Жизнеспособность = 6 часов! |
| 6. | Сушка до складирования (этажерка). | При t возд 20º С = 4 часа. |  |

* Количество разбавителя корректируется в зависимости от желаемой вязкости смеси.

При недостаточной растекаемости , рекомендуется увеличить концентрацию разбавителя до 30 в.ч.