**СУПЕРГРУНТ-100 (ВД-АК-002), универсальный латексный грунт**

**Универсальный латексный грунт глубокого проникновения.**

Для упрочнения, устранения пыления, меления, долговечной защиты от образования микротрещин, закрытия пор перед окраской: кирпичных, каменных, бетонных, деревянных, пенобетонных, оштукатуренных, покрытых известью, гипсокартонных и других поверхностей, снаружи и внутри
-для подготовки поверхностей к покраске (особенно пористых, слабомелящих)
-для пропитки тротуарных плиток, цементных и других полов, стяжек (упрочняет, устраняет пыление)
-для добавки в цементные, штукатурные смеси.

**СВОЙСТВА**

-прозрачный, бесцветный, без запаха
-на основе финского акрилового латексного полимера; расход 75-90 гр/м2
-глубоко проникает в обрабатываемый материал (до 7 мм), сохнет от 50 минут
-защищает от промокания, проникновения воды и неорганических солей из подложки в слой краски
-значительно укрепляет поверхность, защищает от образования микротрещин при резких перепадах температуры
-предохраняет поверхность от разрушения
-выдерживает высокую температуру и влажность в банях и саунах

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

-старые непрочные покрытия тщательно удалить (меловая побелка, известка, плохо держащаяся краска)
-не рекомендуется разбавлять
-наносить валиком, кистью или краскопультом при температуре выше +5С
-сразу после работы инструмент промыть водой с мылом или содой

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

-пожаро/взрывобезопасен
-не содержит токсичных и горючих компонентов
-при попадании в глаза промыть водой
-не замораживать!
Использованы компоненты производства DOW
ГОСТ 9825, ТУ 2316-001-47570236-97