**101.53**

|  |  |
| --- | --- |
| **SW05020054[1]**[**www.sherwinstore.ru**](http://www.sherwinstore.ru) | **Eminence** HIGH Performance CEILING PAINT |
|  | Износостойкая Краска для ПотолковA27W01815 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИИзносостойкая краска для потолков Eminence High Performance Ceiling Paint – это ярко-белое, очень матовое покрытие с низким содержанием летучих органических соединений (VOC) и высокой укрывной способностью. Краска предназначается для использования на необработанных, загрунтованных или ранее окрашенных потолках из гипсокартона, штукатурки, дерева, каменной/ кирпичной кладки.

|  |  |
| --- | --- |
| **Цвет:**Коэффициент Светоотражения | ярко-белый92 |
| **Укрывистость**: | 8.6 – 9.8 м2/л (350–400 фут2/галлон) |
|  | при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.2 мил (30.4 мкм) |
| **Время высыхания, при 25°С (77°F) и относительной влажности 50%:** |
| Зависит от температуры и влажности |
| Высыхание «до отлипа» | 1 час |
| Полное высыхание (для нанесения второго слоя): | 4 часа |
| **Глянцевитость:** | 0 – 5 единиц под углом 85° |
| **Температура воспламенения:** | Не применяется |
| **Колеровка с использованием системы** **Blend-A-Color:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **База** | **Грамм/Литр****(Унций/галл.)** | **Интенсив-ность** |
| Ярко-Белая | 0–15 (0–2) | SherCOLOR |

 |
|  |  |
|  |  |
| **Тип связующего вещества**: | Винил-Акрил |
| **A27W01815** |

**Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей):** 44 г/л; 0.37 фунт/галл.

|  |  |
| --- | --- |
| **Твердых частиц** **(по объему):** | 29 ± 2% |
| **Твердых частиц****(по массе):** | 49 ± 2% |
| **Масса в галлоне** **(= 3.785 литрам) краски:** | 5.3 кг(11.6 фунт.) |

 | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯПокрытие Eminence High Performance Ceiling Paint можно наносить непосредственно на уже окрашенные поверхности или неокрашенный гипсокартон, штукатурку (отвержденную с коэффициентом рН менее 9) и древесину без выделения танина. ГипсокартонЗагрунтовать 2 слоями Eminence High Performance Ceiling Paint или1 слой: Premium Wall & Wood Primer1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling PaintКирпичная/ Kаменная кладка1 слой: Loxon Concrete & Masonry Primer1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling PaintШтукатуркаЗагрунтовать 2 слоями Eminence High Performance Ceiling Paint или1 слой: Premium Wall & Wood Primer1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling PaintДеревоЗагрунтовать 2 слоями Eminence High Performance Ceiling Paint или1 слой: Premium Wall & Wood Primer1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling PaintДля того, чтобы краска легла ровным слоем, рекомендуется загрунтовать не отдельные участки, а полностью всю окрашиваемую поверхность.  | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИОчистить поверхность с помощью подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/ силером.**Гипсокартон**Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для наполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.**Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент**Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для бетона и кирпичной/каменной кладки Loxon Concrete & Masonry Primer. |

**101.53**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eminence** HIGH Performance CEILING | **SW05020054[1]**[**www.sherwinstore.ru**](http://www.sherwinstore.ru) |
| Износостойкая Краска для ПотолковA27W01815 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ****Штукатурка**Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.**Дерево**Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.**Плесень**Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.**Уплотнение щелей**Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком. | **НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ**Наносить краску при температуре не ниже 10°С (50°F).Разбавление не требуется.**Кисть**Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть.**Малярный валик**Использовать валик с синтетическим покрытием с длиной ворса 10-19мм (3/8-3/4 дюйма).**Краскопульт безвоздушного распыления**Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)Наконечник диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм)**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ**После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**Использовать только для внутренних работ.Краска не обладает фотохимической активностью.Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут изменяться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |