**101.07**

|  |  |
| --- | --- |
| **SW05020054[1]** | **PROMAR® 700**  INTERIOR LATEX FLAT |
| [**www.sherwinstore.ru**](http://www.sherwinstore.ru) | Латексная матовая краска для внутренних работ Серия B30W7700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ  ProMar 700 Interior Latex Flat – это экономичная интерьерная латексная краска для стен и потолков. Предназначена для нанесения на загрунтованный гипсокартон, древесно-волокнистые плиты, дерево, кирпичную/ каменную кладку, загрунтованный металл. Устойчива к мытью с применением жидких моющих средств.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Цвет:** | Белый | | | | | | | **Укрывистость**: | | 8.6 – 9.8 м2/л (350–400 фут2/галлон) | | | | | |  | | при толщине  мокрого слоя 4 мил  (101.6 мкм) и  высохшего слоя  1.1 мил (27.9 мкм) | | | | | | **Время высыхания, при 25°С (77°F) и относительной влажности 50%:** | | | | | | | | Зависит от температуры и влажности | | | | | | | | Высыхание «до отлипа» | | | | | 1 час | | | Полное высыхание (для нанесения второго слоя): | | | | | 4 часа | | **Температура воспламенения:** | | | | не относитя | | | **Глянцевитость:** | | | 0 – 5 единиц под углом 85° | | | | **Тип связующего вещества**: | | | Винил-акриловый | | | | **В30W07700** | | | | | |   **Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей):**  50 г/л; 0.42 фунт/галл.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Твердых частиц**  **(по объему):** | 25 ± 2% | | | **Твердых частиц**  **(по массе):** | 43 ± 2% | | | **Масса в галлоне**  **(= 3.785 литрам) краски:** | | 4.9 кг  10.9 фунт.) | | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Стеновой блок  1 слой: Loxon Block Surfacer  2 слоя: ProMar 700 Interior Latex  Гипсокартон  1 слой: ProMar 400 Latex Primer  2 слоя: ProMar 700 Interior Latex  Штукатурка  1 слой: Premium Wall & Wood Primer  2 слоя: ProMar 700 Interior Latex  Кирпичная/Kаменная кладка  1 слой: Loxon Concrete &  Masonry Primer  2 слоя: ProMar 700 Interior Latex  Дерево  1 слой Premium Wall & Wood Primer  2 слоя: ProMar 700 Interior Latex  Другие грунтовки также могут подойти. При перекрашивании с кардинальным изменением цвета, использовать слой грунтовки. Это улучшит укрывистость финишного покрытия. | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  Очистить поверхность с помощью подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/ силером.  **Гипсокартон**  Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.  **Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок**  Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой Loxon Concrete & Masonry Primer. |

**101.07**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROMAR® 700**  INTERIOR LATEX FLAT | **SW05020054[1]** |
| Латексная матовая краска для внутренних работ Серия B30W7700 | [**www.sherwinstore.ru**](http://www.sherwinstore.ru) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**  **Штукатурка**  Штукатурка должна быть выдержанной в течении 28 дней и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.  **Дерево**  Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.  **Плесень**  Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.  **Уплотнение щелей**  Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком ProSelect. | **НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ**  Наносить краску при температуре не ниже 10°С (50°F).  Разбавление не требуется.  **Кисть**  Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть.  **Малярный валик**  Использовать ворсистый валик диаметром 9.5 – 19 мм (3/8 – 3/4 дюйма) из синтетического материала.  **Краскопульт безвоздушного распыления**  Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)  Наконечник диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм)  **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ**  После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**  Использовать краску только для внутренних работ.  Защищать краску от замерзания.  Краска не обладает фотохимической активностью.  Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |