Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип добавок | Характеристика бетона после использования добавок | | | | | | |
| Водопог-лощение, масс% | Повышение марки бетона по водонепро-ницаемости, не меньше | Прирост крепости бетона на сжатие | Повышение морозостой-кости циклов, не меньше | Пластифи-цирующий эффект, см,  не меньше | Расходы | |
| Не больше | При обработке поверх-ности, кг/кв.м. | При добавке к бетону, кг/куб.м. |
| Пенетрон | 5 | 4 | 10 | 100 | - | 0,8-1,1 | - |
| Гидрофобизатор ГИДРОЭФФЕКТ для обработки бетонных поверхностей | 0,1 | 5 | 30 | 500 | - | 0,15-0,2 | - |
| Падмикс | 5 | 4 | 10 | 100 | Данные отсутствуют | - | 4.0 |