Подслой 3000

Зачастую, собственной адгезии полиуретановых компаундов к подложке не хватает. Для увеличения адгезии полиуретановых компаундов к металлическим подложкам и самих полиуретанов друг к другу можно использовать Подслой 3000.

Способ применения:

Подготовить поверхность: зачистить от механических загрязнений, зашкурить, обезжирить.

1. Нанести подслой: для этого можно использовать кисть, пульверизатор, тряпку или просто окунуть изделие в ёмкость с подслоем.
2. Выдержать обработанную поверхность на воздухе не менее часа.
3. Залить обработанную поверхность свежеприготовленным составом полиуретана.

Подслой 3000 – химический продукт. Запрещается приём вовнутрь. В случае попадания на кожу – смыть обильным количеством воды.

Выпускается фасовками 0.05кг и 0.25кг.

**Подготовка поверхности**

Поверхность заливки должна быть чистой и свободной от загрязнений. Поверхность изделий, подлежащих герметизации, обрабатывают одним из указанных способов:

 А) в случае незащищенного металла поверхность обрабатывают любым механическим способом до металлического блеска;

 Б) неметаллические поверхности зашкуривают до удаления глянца;

 В) металлические поверхности с антикоррозионным защитными гальваническими покрытиями (анодированные, хромированные и др.) очищают от стружки и пыли волосяными щетками и пылесосом.

 Подготовленные поверхности обезжиривают. При обезжиривании поверхность протирают чистыми салфетками, смоченными бензином, сушат на воздухе 10-15мин., затем протирают салфетками, смоченными ацетоном, и вновь сушат на воздухе 10-15мин.

 Ширина обезжириваемой поверхности должна на 30-40мм превышать ширину поверхности, покрываемой адзезивом.

 Ширина поверхности, покрываемой адгезивом должна быть на 15-20мм больше ширины герметизируемой поверхности. В избежание загрязнения герметизируемой поверхности деталей следует обезжиривать непосредственно перед нанесением адгезива.

 Интервал времени между обезжириванием и нанесением адгезива не должен превышать 3-4 часов. При превышении этого срока следует провести повторное обезжиривание.

 При использовании адгезива: на подготовленные поверхности чистой кисточкой наносят один раз равномерным слоем Подслой для Силагерм 3000. Сушат на воздухе при температуре 20-30оС 10 минут. Герметик должен быть нанесён на поверхность изделия не позднее, чем через 3 часа после нанесения адгезива.