Пеногерметик силиконовый  Силагерм 2140 марка А, Б

(идентичен герметику ВПГ-300М)

ТУ 2257-003-01296014-2015

- ПРИМЕНЕНИЕ

Термостойкий заливочный трёхкомпонентный силиконовый пеногерметик предназначен для герметизации и виброзащиты элементов изделий электротехнического назначения, в том числе высоковольтных изоляторов.

Пеногерметик марки Силагерм 2140 применяется в диапазоне рабочих температур от минус 60 до плюс 250 С.

Пеногерметик пригоден для использования в условиях повышенной влажности, резкой смены температур, вибраций, механических воздействий.

В отвержденном состоянии не поддерживает горения.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Силагерм 2140 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Марка А | Марка Б |
| Вязкость по вязкозиметру Брукфильда, шпин.4, сПз | 15000-22000 | 23000-35000 |
| Прочность связи компаунда с металлом по подслою при отслаивании, кН/м | 0,7 | 0,7 |
| Жизнеспособность пеногерметика при темп. 250С, мин | 15-40 | 15-40 |
| Коэффициент вспенивания | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |
| Удельное объемное сопротивление (20±5)°С, ρν | 3,9*1014 | 3,9*1014 |
| Удельное поверхностное сопротивление (20±5)°С, Ρs | 2,7*1014 | 2,7*1014 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, не более | 0,0025 | 0,0025 |
| Диэлектрическая проницаемость, не более | 2,7 | 2,7 |
| Электрическая прочность при (20±5)°С, не менее | 7,7 | 7,7 |

- СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Подготовка поверхности

Поверхность образца должна быть чистой и свободной от загрязнений. Герметизируемые поверхности обезжирить и очистить от пыли, и загрязнения тканью  смоченной   бензином (ацетоном, этиловым спиртом) и высушить на воздухе.

На подготовленные таким образом поверхности чистой кисточкой наносят один раз равномерным слоем подслой П-11 или П12Э. Сушат на воздухе при температуре 15-30оС  не менее 40 минут.

  - Смешение

Тщательно перемешайте основу перед употреблением, из-за возможного разделения с наполнителем при длительном хранении.

Компоненты А, Б, В пеногерметика смешивают на 100 весовых частей пасты – (4,5-5,5) весовые части компонента Б (катализатора) и (4,5-5,5) весовые части компонента В (вспенивателя).

ВНИМАНИЕ! Сначала смешивается основной компонент со вспенивающим агентом, потом уже добавляется отверждающий агент!

Cмешать до полного распределения вулканизующего и вспенивающего агентов  в основе. Смешивайте достаточно малые количества чтобы добиться тщательного перемешивания. Плохо промешанная масса вулканизуется не полностью. Смешение можно производить вручную или механически. Не рекомендуется повышать температуру выше 25°С, т. к. при повышенной температуре и влажности воздуха время жизни компаунда сокращается.

  - Вулканизация

Время окончательной вулканизации зависит от толщины заливаемого слоя.

Силагерм 2140 является промышленным продуктом и не может быть использован в пищевой отрасли и зубоврачебной практике.

- СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранение при температуре не выше 25°C составляет 24 месяца со дня изготовления.

ООО «ПО «Технология-Пласт»  МО, г. Люберцы, ул. Красная, 1  Тел.(495) 221-87-50, e-mail: silagerm@mail.ru