Силиконовый теплопроводный компаунд Силагерм 2112

ТУ 2513-002-01296014-2015

- ОПИСАНИЕ

Силагерм 2112– двухкомпонентный, теплопроводный, заливочный компаунд низкой вязкости. Обладает высокими диэлектрическими свойствами, влагостойкостью, огнестойкостью, вибро-ударопоглощением.  Отверждается в любом объеме без выделения тепла и побочных продуктов с минимальной усадкой, ремонтопригоден.

Пропорции смешивания компонентов для 2112 – 100 вес. частей основного компонента :3-5 вес. частей отвердителя.

Компаунд предназначен для защиты изделий электронной и радиотехнической техники низкого, среднего и высокого напряжения, длительно работающих в среде воздуха и в условиях высокой влажности в интервале температур от - 55 до + 250 ºС. Применяется для отвода тепла для электрических схем с повышенным тепловыделением. Мягкость и эластичность компаунда позволяют применять его для герметизации изделий из ферритов и пермаллоев.

Силагерм 2112 не вызывает коррозии при температурах прогрева до 200 ºС алюминиевых сплавов, стали кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряных покрытий, при температурах прогрева до 150 ºС и оловянных покрытий.

Компаунд является двухкомпонентным материалом, состоящим из основы, которая при смешении с катализатором вулканизуется при комнатной температуре в течении 24 часов.  Конечные механические свойства будут достигнуты через 72 часа. Для лучшей адгезии используют подслой П-11, который комплектуется к компаунду по желанию клиента.

Внешний вид: жидкая серовато-бежевая основа и отвердитель - прозрачная резко-пахнущая жидкость.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед.изм. | Силагерм 2112 марка А | Силагерм 2112 марка Б | Силагерм 2112 марка В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид пасты |  | Однородный материал от беловатого до серого цвета |  |  |
| Условсная вязкость основной пасты компаунда на вязкозиметре ВЗ-1,сопло 5,4 мм | мин./*Брукфильд, тыс.сПз | 2,0÷4,0 | 10,0÷15,0 | *50÷75 |
| Жизнеспособность | мин | 10÷30 | 10÷30 | 10÷30 |
| Условная прочность при растяжении | МПа | 1,0÷1,5 | 1,5÷2,2 | 1,8÷2,5 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 100÷150 | 70÷120 | 60÷110 |
| Твердость по Шору А |  | 40÷50 | 55÷69 | 70÷80 |
| Прочность связи компаунда с металлом по подслою при отслаивании, не менее | кН/м (кгс/см) | 0,5÷0,7 | 0,5÷0,8 | 0,5÷0,8 |
| Плотность | г/см³ | 1,2 | 1,3÷1,4 | 1,5 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре (20±5)°С и относительной влажности воздуха (65±6)%, не менее | Ом·см | 1,0*1015 | 1,0*1015 | 1,0*1015 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление при температуре (20±5)°С и относительной влажности воздуха (65±6)%, не менее | Ом | 1,0*1014 | 1,0*1014 | 1,0*1014 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при част.10⁶ Гц | Не более | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | Не более | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Электрическая прочность при (20±5)°С, не менее | кВ/мм | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Рабочий интервал температур | ºС | от-55 до +250 | от-55 до +250 | от-55 до +250 |
| Теплопроводность | вт/м.град | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

- СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Подготовка поверхности

Поверхность образца должна быть чистой и свободной от загрязнений. Поверхность изделий, подлежащих герметизации, обрабатывают одним из указанных способов:

А)  в случае незащищенного металла поверхность обрабатывают любым механическим способом до металлического блеска;

Б)  неметаллические поверхности зашкуривают до удаления глянца;

В)  металлические поверхности с антикоррозионным защитными гальваническими покрытиями (анодированные, хромированные и др.) очищают от стружки и пыли волосяными щетками и пылесосом.

Подготовленные поверхности обезжиривают. При обезжиривании поверхность протирают чистыми салфетками, смоченными бензином, сушат на воздухе 10-15 мин., затем протирают салфетками, смоченными ацетоном, и вновь сушат на воздухе 10-15 мин.   Ширина обезжириваемой поверхности должна на 30-40 мм превышать ширину поверхности, покрываемой подслоем.

Ширина поверхности, покрываемой подслоем должна быть на 15-20 мм больше ширины герметизируемой поверхности. В избежание загрязнения герметизируемой поверхности деталей следует обезжиривать непосредственно перед нанесением подслоя.

Интервал времени между обезжириванием и нанесением подслоя не должен превышать 3-4 часов. При превышении этого срока следует провести повторное обезжиривание.

На подготовленные таким образом поверхности чистой кисточкой наносят один раз равномерным слоем подслой П-11. Сушат на воздухе при температуре 15-30 оС  40 - 60 минут. Герметик  должен быть нанесён на поверхность изделия не позднее, чем через сутки после нанесения подслоя. При загрязнении или выдержке поверхности с нанесённым подслоем более одних суток ранее нанесённый подслой  тщательно смывают бензином и вновь обрабатывают подслоем.

  - Смешение

Откройте банку и тщательно перемешайте основную пасту шпателем в направлении снизу вверх и от стенок к середине. Допускается расслоение пасты из-за возможного осаждения наполнителя при длительном хранении.

Для Силагерм 2112 взвесить 100 частей основы и 3-5 частей отвердителя (в паспорте на данную партию указаны характеристики вулканизата, полученные при указанном соотношении компонентов). Смешение можно производить вручную или механически.

Заливку герметика производят при температуре компонентов и помещения не ниже +20 оС. Основной компонент тщательно перемешивают в таре поставки и отстаивают в течении 5-10 минут, чтобы вышли захваченные пузырьки воздуха.

Компоненты смешиваются вручную, либо промышленным миксером 1-2 минуты (на низкой скорости, не вынимая миксера из смеси, важно не допускать взбивания пены!). Затем смесь переливается во второе ведро и ещё раз перемешивается 15-20 секунд. Это необходимо для обеспечения равномерности перемешивания. Если нет возможности перелить во второе ведро, то необходимо тщательно перемешивать, поднимая со дна и снимая со стенок.  Плохо промешанная масса вулканизуется не полностью! Для удаления воздушных пузырей рекомендуется использовать вакуумную камеру, при этом смесь будет увеличиваться в объеме в 2-3 раза, а затем оседать. Поэтому необходимо использовать достаточно большую емкость. Время вакуумирования -  1-2 минуты, потом смесь должна быть проверена и, при отсутствии воздушных пузырей может использоваться далее.

Осторожно: продолжительное вакуумирование приведет к удалению летучих компонентов из смеси и может вызвать плохое отверждение утолщенных частей и появление нехарактерных свойств.

Примечание: Если нет подходящего оборудования для вакуумирования, то воздушные включения могут быть минимизированы если смешать небольшие количества основы и отвердителя, а затем, используя кисть, нанести на образец тонкий слой. Oставить при комнатной температуре до тех пор, пока поверхность не очистится от пузырьков и не начнет затвердевать. После этого смешать следующие порции основы и отвердителя, и все повторить до полной заливки.

Не рекомендуется повышать температуру выше 25 °С, т. к. при повышенной температуре и влажности воздуха жизнеспособность смеси сокращается. Продолжительность времени жизни смешанного компаунда можно увеличить, применяя меньшее количество отвердителя или понижая температуру смеси, но не ниже 15 оС.

  - Заливка смеси и вулканизация.

Как можно быстрее вылейте смесь на исходный образец, который был предварительно обработан согласно п.3.1. Материал будет вулканизован до состояния эластичной резины в течении 24 часов. Если рабочая температура значительно ниже чем 23 °С, то время вулканизации увеличивается. Конечные механические свойства будут достигнуты через 72 часа.

Силагерм 2112 является промышленным продуктом и не может быть использован в пищевой отрасли и  зубоврачебной практике.

- СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Основа Силагерм 2112 должна храниться в складских условиях при температуре от 0 до плюс 30 ºС. Гарантийный срок хранения основы – один год со дня изготовления.

Отвердитель для Силагерм 2112 должен храниться в закрытых складских помещениях при температуре от 0 до 25 ºС. Гарантийный срок хранения катализатора – один год со дня изготовления. Подслой П-11 должен храниться в герметично закрытой таре в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов при температуре от 0 до плюс 30 ºС. Гарантийный срок хранения подслоя П-11 составляет один год с момента изготовления.

ООО «ПО « Технология-Пласт»  МО, г. Люберцы, ул. Красная, 1  Тел.(495) 221-87-50, e-mail: silagerm@mail.ru, сайт silagerm@mail.ru