Силиконовый однокомпонентный электроизоляционный герметик

Силагерм 1041, 1042 марки А, Б, В, Г, Е   (ТУ 2513-010-01296014-2015)

Применяется в электротехнике и электронике для заливки элементов конструкций с целью их герметизации от внешней среды и электроизоляции, для склеивания металлических и неметаллических поверхностей (в т. ч. силиконовой резины), заполнения межжильного пространства в кабелях герметизации аппаратуры, работающей в среде воздуха, в условиях вибрации, и для защиты ее от влаги, в качестве жидкой прокладки в соединениях.

Свойства герметика:

- отверждается влагой воздуха;

- допускается использование в слое заливки толщиной не более 5 мм;

- сохраняет эксплуатационные свойства при 100% влажности и температуре от -55 °C до +250 °C;

- обладает высокой текучестью - способен глубоко проникать в стыки и зазоры конструкций;

- безусадочный - не содержащий растворителя термостойкий герметик не уменьшается в объеме после вулканизации;

- устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;

- наносится при температурах от +5 °C до +40 °C;

- обладает высокой адгезией к металлам, резине, керамике, керамической плитке и т.д.

- является нейтральным, не вызывает коррозии при температурах прогрева до 200 °С алюминиевых сплавов, стали кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряных покрытий, при температурах прогрева до 150 °С и оловянных покрытий;

- Материал отверждается до состояния эластичной резины в течении 24 часов (время отверждения зависит от толщины слоя заливки). Если рабочая температура ниже 20 °С, то время отверждения увеличивается. При температуре больше 25 °С и повышенной влажности воздуха время жизни компаунда сокращается. Полная полимеризация заканчивается через 72 часа после нанесения герметика.

Перед началом применения компаунда рекомендуется провести тест совместимости, чтобы убедиться в пригодности его применения для материала подложки! Присутствие жидкости или неотвержденного материала указывает на несовместимость и подавление отверждения.

| Технические характеристики | Ед. измерения | Силагерм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1041 | 1042 марка А | 1042 марка Б | 1042 марка В | 1042 марка Г | 1042 марка Е |
| Вязкость по Брукфильду | сПз | 12000-17000 | 1000-2000 | 2000-5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 100000 |
| Цвет |  | белый | прозрачный |  |  |  |  |
| Плотность | г/см3 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| Время до потери текучести | мин | 15-40 |  |  |  |  |  |
| Твердость по шору шкала А | ед. | 20 |  |  |  |  | 20-30 |
| Прочность связи компаунда с металлом по подслою при отслаивании, не менее | кгс/см | 0,9 | 0,7 |  |  |  |  |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 170 | 120 |  | 110 |  |  |
| Условная прочность при растяжении, не менее | кг/см² | 0,7 | 0,5 |  |  |  |  |

Поставка в п/э ведрах по 1 кг, по 5 кг и по 10 кг.

Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

ООО «ПО «Технология-Пласт»  МО, г. Люберцы, ул. Красная, 1, литер «Р», пом. 216  Тел.(495) 221-87-50, эл. почта  silagerm@mail.ru,  сайт silagerm.com