Силиконовый теплопроводный компаунд Силагерм 2113 (марки А, Б, В)

(ТУ 2513-011-01296014-2015)

- Описание

Компаунд предназначен для защиты, изоляции, гидроизоляции, фиксированной огнезащиты  изделий электронной и радиотехнической техники, длительно работающих в среде воздуха, солевого тумана и в условиях 100% влажности в интервале температур от минус 60 до плюс 300 ºС (без изменения свойств). Мягкость и эластичность компаунда позволяют применять его для герметизации изделий из ферритов и  пермаллоев.

Компаунд выпускается марок А,Б, В, отличающиеся по вязкости.

Внешний вид: Основная паста - серовато-бежевого или серого цвета. Отвердитель - опалесцирующая прозрачная  жидкость, склонная к расслаиванию.

Силагерм 2113  является двухкомпонентным материалом, состоящим из основной пасты, которая при смешении с отвердителем вулканизуется при комнатной температуре в течении 24 часов.  Для лучшей адгезии используют подслой П-11, который комплектуется по желанию клиента.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед.изм. | Силагерм 2113 марка А | Силагерм 2113 марка Б | Силагерм 2113 марка В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Особенность |  | Термостойкий теплопроводный компаунд-герметик |  |  |
| Внешний вид |  | Основа: Жидкость серовато-бежевого цвета. | Основа: вязко-текучая жидкость серовато-бежевого цвета. | Основа: паста серовато-бежевого цвета. |
| Вязкость основной пасты по Брукфильду | мПа.с | 5000-10000 | 10000-20000 | паста |
| Плотность основной пасты | г/см3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 |
| Плотность компаунда | г/см3 | 1,25 | 1,35 | 1,5 |
| Время жизни компаунда | мин | 15-60 | 15-60 | 15-40 |
| Прочность связи компаунда с металлом по подслою при отслаивании, не менее | кН/м | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 90 | 80 | 40 |
| Условная прочность при растяжении, не менее | МПа | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Удельное объемное электрическое сопрот.(20±5)°С | Ом·см | 1,2*1014 | 1,2*1014 | 1,2*1014 |
| Удельное поверхностное сопротивление (20±5)°С | Ом | 2,7*1014 | 2,7*1014 | 2,7*1014 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при част.10⁶ Гц | Не более | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | Не более | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Электрическая прочность при (20±5)°С, не менее | кВ/мм | 18 | 18 | 18 |
| Твердость | Ед. Шор А | 40-50 | 45-55 | 55-70 |
| Рабочий интервал температур | ºС | От -60 до +300 |  |  |
| Теплопроводность, не менее | Вт / м·К | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Класс огнестойкости согласно методу UL 94* 3,0 |  | V-0 | V-0 | V-0 |

- Способ применения.

  - Подготовка поверхности

Поверхность образца должна быть чистой и свободной от загрязнений. Поверхность изделий, подлежащих герметизации, обрабатывают одним из указанных способов:

А)  в случае незащищенного металла поверхность обрабатывают любым механическим способом до металлического блеска;

Б)  неметаллические поверхности зашкуривают до удаления глянца;

В)  металлические поверхности с антикоррозионным защитными гальваническими покрытиями (анодированные, хромированные и др.) очищают от стружки и пыли волосяными щетками и пылесосом.

Подготовленные поверхности обезжиривают. При обезжиривании поверхность протирают чистыми салфетками, смоченными бензином, сушат на воздухе 10-15мин., затем протирают салфетками, смоченными ацетоном, и вновь сушат на воздухе 10-15мин.

Ширина обезжириваемой поверхности должна на 30-40мм превышать ширину поверхности, покрываемой подслоем.

Ширина поверхности, покрываемой подслоем должна быть на 15-20мм больше ширины герметизируемой поверхности.

В избежание загрязнения герметизируемой поверхности деталей следует обезжиривать непосредственно перед нанесением подслоя.

Интервал времени между обезжириванием и нанесением подслоя не должен превышать 3-4 часов. При превышении этого срока следует провести повторное обезжиривание.

На подготовленные таким образом поверхности чистой кисточкой наносят один раз равномерным слоем подслой П-11. Сушат на воздухе при температуре 15-30оС 40 - 60 минут. Герметик  должен быть нанесён на поверхность изделия не позднее, чем через сутки после нанесения подслоя. При загрязнении или выдержке поверхности с нанесённым подслоем более одних суток ранее нанесённый подслой  тщательно смывают бензином и вновь обрабатывают подслоем.

  - Смешение

Тщательно перемешайте основную пасту в направлении сверху вниз и от стенок к середине.

Отвердитель взболтайте перед употреблением, т.к. допускается расслоение пасты и отвердителя, которое исчезает после тщательного перемешивания.

Для уменьшения количества пузырьков воздуха, попадающих в материал при размешивании, можно выдержать основную пасту 10 минут после окончания перемешивания.

Взвесить 100 частей основной пасты и 20 частей отвердителя в чистой емкости. Cмешать до полного распределения отвердителя в основной пасте. Плохо промешанная масса вулканизуется не полностью. Смешение можно производить вручную или механически. Не рекомендуется повышать температуру выше 25°С, т. к. при повышенной температуре и влажности воздуха жизнеспособность композиции «основная паста - отвердитель» сокращается. Продолжительность времени жизни композиции можно увеличить, применяя меньшее количество отвердителя.

  - Заливка смеси и вулканизация.

Как можно быстрее вылейте смесь основной пасты с отвердителем на исходный образец, который был предварительно обработан согласно п.3.1. Материал вулканизируется до состояния эластичной резины в течении 24 часов. Если рабочая температура значительно ниже чем 23°С, то время вулканизации увеличивается. Конечные механические свойства будут достигнуты через 72 часа.

Силагерм 2113 является промышленным продуктом и не может быть использован в пищевой отрасли и  зубоврачебной практике.

- Срок и условия хранения.

Основная паста Силагерм 2113 должна храниться в складских условиях при температуре от 0 до плюс 30 ºС.

Гарантийный срок хранения основы – один год со дня изготовления.

Отвердитель для Силагерм 2113 должен храниться в закрытых складских помещениях при температуре от 0 до 25 ºС. Гарантийный срок хранения отвердителя – один год со дня изготовления.

Подслой П-11 должен храниться в герметично закрытой таре в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов при температуре от 0 до плюс 30 ºС. Гарантийный срок хранения подслоя П-11 составляет один год с момента изготовления.

ООО «ПО « Технология-Пласт»  МО, г. Люберцы, ул. Красная, 1, литер Р, пом. 216  Тел.(495) 221-87-50