Силиконовый теплопроводный компаунд Силагерм 2114

ТУ 2513-002-01296014-2015

Силагерм 2114 (аналог Виксинта КТ-73) - теплопроводный, термостойкий (до +300 ºС) двухкомпонентный силиконовый герметик для герметизации и электроизоляции электроприборов и электронных компонентов, работающий в среде воздуха, в условиях вибрации и повышенной влажности. Герметик также может применяться для герметизации резьбовых соединений трубопроводов, склеивания металлических и неметаллических поверхностей, в том числе силиконовой резины горячей и холодной вулканизации.

Рабочий диапазон температур от -60 ºС до +250 ºС (300 ºС-кратковременно).

Компаунд Силагерм 2114 не вызывает коррозии при температурах прогрева до 200º С алюминиевых сплавов, стали кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряных покрытий, при температурах прогрева до 150º С и оловянных покрытий.

Силагерм 2114 является двухкомпонентным материалом состоящими из основы, которая при смешени с катализатором отвердевает при комнатной температуре в течении 24 часов. Конечные механические свойства будут достигнуты через 72 часа. Для лучшей адгезии используют подслой П-11, который комплектуется к компаунду по желанию клиента.

Внешний вид: Основа представляет собой пасту однородной консистенции.

Отвердитель – прозрачная жидкость желтоватого цвета.

| Характеристика | Ед.изм. | Силагерм 2114 |
| --- | --- | --- |
| Жизнеспособность | мин | 15÷60 |
| Твердость по Шору А | усл.ед | 70÷85 |
| Плотность | г/см³ | 1,6÷1,8 |
| Прочность связи компаунда с металлом по подслою при отслаивании, не менее | кН/м (кгс/см) | 0,5÷0,7 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 60÷120 |
| Условная прочность при растяжении | МПа | 3,0÷4,0 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре (20±5)°С и относительной влажности воздуха (65±6) %, не менее | см*Ом | 1,0*1014 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление при температуре (20±5)°С и относительной влажности воздуха (65±6) %, не менее | Ом | 1,0*1014 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при част.10 Гц | Не более | 0,0025 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | Не более | 3,2 |
| Электрическая прочность при температуре (20±5)°С и Относительной влажности воздуха (65±6) %, не менее | кВ/мм | 16,0 |
| Теплопроводность, не менее | вт/м.град | 0,7 |

Способ применения.

Поверхность образца должна быть чистой и свободной от загрязнений. Поверхность изделий, подлежащих герметизации, обрабатывают одним из указанных способов:

А)  в случае незащищенного металла поверхность обрабатывают любым механическим способом до металлического блеска;

Б)  неметаллические поверхности зашкуривают до удаления глянца;

В)  металлические поверхности с антикоррозионным защитными гальваническими покрытиями (анодированные, хромированные и др.) очищают от стружки и пыли волосяными щетками и пылесосом.

Подготовленные поверхности обезжиривают. При обезжиривании поверхность протирают чистыми салфетками, смоченными бензином, сушат на воздухе 10-15мин., затем протирают салфетками, смоченными ацетоном, и вновь сушат на воздухе 10-15мин.

Ширина обезжириваемой поверхности должна на 30-40мм превышать ширину поверхности, покрываемой подслоем.

Ширина поверхности, покрываемой подслоем должна быть на 15-20мм больше ширины герметизируемой поверхности.

В избежание загрязнения герметизируемой поверхности деталей следует обезжиривать непосредственно перед нанесением подслоя.

Интервал времени между обезжириванием и нанесением подслоя не должен превышать 3-4 часов. При превышении этого срока следует провести повторное обезжиривание.

На подготовленные таким образом поверхности чистой кисточкой наносят один раз равномерным слоем подслой П-11 или П12Э. Сушат на воздухе при температуре 15-30оС  40 - 60 минут. Герметик  должен быть нанесён на поверхность изделия не позднее, чем через сутки после нанесения подслоя. При загрязнении или выдержке поверхности с нанесённым подслоем более одних суток ранее нанесённый подслой  тщательно смывают бензином и вновь обрабатывают подслоем.

Смешение.

Тщательно перемешайте основу перед употреблением, из-за возможного разделения с наполнителем при длительном хранении.

Взвесить 100 частей основы и 2-5 частей отвердителя в зависимости от необходимого времени жизнеспособности и условий применения.

Cмешать до полного распределения отвердителя в основе. Смешивайте достаточно малые количества чтобы добиться тщательного перемешивания основы и отвердителя. Плохо промешанная масса отвердится не полностью. Смешение можно производить вручную или механически, но не перемешивайте слишком долго, т. к. при долгом перемешивании образуется много пузырьков воздуха. И не рекомендуется повышать температуру выше 25°С, т. к. при повышенной температуре и влажности воздуха время жизни компаунда сокращается.

Для удаления воздушных пузырей рекомендуется использовать вакуумную камеру, при этом смесь будет увеличиваться в объеме в 2-3 раза, а затем оседать. Поэтому необходимо использовать достаточно большую емкость.

После 1-2 минутного вакуумирования смесь должна быть проверена и, при отсутствии воздушных пузырей, может использоваться далее.

Осторожно: продолжительное вакуумирование приведет к удалению летучих компонентов из смеси и может вызвать плохое отверждение утолщенных частей и появление нехарактерных свойств.

Примечание: Если нет подходящего оборудования для вакуумирования, то воздушные включения могут быть минимизированы если смешать небольшие количества основы и отвердителя, а затем, используя кисть, нанести на образец тонкий слой. Oставить при комнатной температуре до тех пор, пока поверхность не очистится от пузырьков и не начнет затвердевать. После этого смешать следующие порции основы и отвердителя, и все повторить до полного завершения тех. процесса.

Заливка смеси и отвердевание.

Как можно быстрее нанесите смесь основы с отвердителем на исходный образец, который был предварительно обработан подслоем, стараясь избежать попадания воздушных пузырьков.  Материал будет отверждаться до состояния эластичной резины в течении 24 часов. Если рабочая температура значительно ниже чем 23°С, то время отверждения увеличивается. Конечные механические свойства будут достигнуты через 72 часа.

Силагерм 2114 является промышленным продуктом и не может быть использован в пищевой отрасли и зубоврачебной практике.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранение при температуре не выше 25°C составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ООО «ПО «Технология-Пласт»,  МО, г. Люберцы, ул. Красная, 1, литер «Р», пом. 216  Тел.(495) 221-87-50, e-mail: silagerm@mail.ru