ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Силагерм 2112

СТО 002-01296014-2015

- ОПИСАНИЕ

Силиконовый теплопроводный компаунд не поддерживающий горения Силагерм 2112 предназначен для защиты изделий электронной и радиотехнической техники, длительно работающих в среде воздуха и в условиях высокой влажности, в интервале температур от минус 60 до плюс 300 ºС (без изменения свойств). Применяется для отвода тепла в местах электрических схем с повышенным тепловыделением. Мягкость и эластичность компаунда позволяют применять его для герметизации изделий из ферритов и пермаллоев.

Внешний вид: Жидкая, серовато-бежевая основа и прозрачный отвердитель.

Компаунд Силагерм 2112 не вызывает коррозии при температурах прогрева до 200° С алюминиевых сплавов, стали кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряных покрытий, при температурах прогрева до 150° С и оловянных покрытий.

Силагерм 2112 является двухкомпонентным материалом, состоящим из основы, которая при смешении с катализатором вулканизуется при комнатной температуре в течении 24 часов.  Для лучшей адгезии используют подслой П-11, который комплектуется к компаунду по желанию клиента.

2.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед.изм. | Силагерм 2112 марка А | Силагерм 2112 марка Б | Силагерм 2112 марка В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Особенность |  | теплопроводный и не поддерживает горения |
| Вязкость по вязкозиметру ВЗ-1 (сопло5,4 мм) | мин. | 2,0-4,0 | 4,1-8,0 | 8,1-20,0 |
| Плотность пасты | г/см3 | 1,2±0,05 | 1,25±0,05 | 1,3±0,05 |
| Время жизни компаунда | мин | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
| Прочность связи компаунда с металлом по подслою при отслаивании, кН/м | кгс/см,не менее | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 100-150 | 100-150 | 60-120 |
| Условная прочность при растяжении | МПа | 1,0-1,8 | 1,2-2,0 | 1,2-2,0 |
| Удельное объемное электрическое сопрот.(20±5)°С | Ом·см | 1,2*1014 | 1,2*1014 | 1,2*1014 |
| Удельное поверхностное сопротивление (20±5)°С | Ом | 2,7*1014 | 2,7*1014 | 2,7*1014 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при част.10⁶ Гц | Не более | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | Не более | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Электрическая прочность при (20±5)°С | кВ/мм,не менее | 25,0 | 29,5 | 29,5 |
| Твердость | Шору А | 40-60 | 40-65 | 40-65 |
| Рабочий интервал температур | ºС | от-60 до +300 | от-60 до +300 | от-60 до +300 |
| Теплопроводность | вт/м.град | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

- СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Подготовка поверхности

Поверхность образца должна быть чистой и свободной от загрязнений. Поверхность изделий, подлежащих герметизации, обрабатывают одним из указанных способов:

А)  в случае незащищенного металла поверхность обрабатывают любым механическим способом до металлического блеска;

Б)  неметаллические поверхности зашкуривают до удаления глянца;

В)  металлические поверхности с антикоррозионным защитными гальваническими покрытиями (анодированные, хромированные и др.) очищают от стружки и пыли волосяными щетками и пылесосом.

Подготовленные поверхности обезжиривают. При обезжиривании поверхность протирают чистыми салфетками, смоченными бензином, сушат на воздухе 10-15мин., затем протирают салфетками, смоченными ацетоном, и вновь сушат на воздухе 10-15мин.

Ширина обезжириваемой поверхности должна на 30-40мм превышать ширину поверхности, покрываемой подслоем.

Ширина поверхности, покрываемой подслоем должна быть на 15-20мм больше ширины герметизируемой поверхности.

В избежание загрязнения герметизируемой поверхности деталей следует обезжиривать непосредственно перед нанесением подслоя.

Интервал времени между обезжириванием и нанесением подслоя не должен превышать 3-4 часов. При превышении этого срока следует провести повторное обезжиривание.

На подготовленные таким образом поверхности чистой кисточкой наносят один раз равномерным слоем подслой П-11. Сушат на воздухе при температуре 15-30оС  40 - 60 минут. Герметик  должен быть нанесён на поверхность изделия не позднее, чем через сутки после нанесения подслоя. При загрязнении или выдержке поверхности с нанесённым подслоем более одних суток ранее нанесённый подслой  тщательно смывают бензином и вновь обрабатывают подслоем.

  - Смешение

Тщательно перемешайте основу перед употреблением, т.к. допускается расслоение пасты, которое исчезает после тщательного перемешивания.

Взвесить 100 частей основы и 3-5 частей отвердителя (смотреть паспорт на данную партию) в чистой емкости.

Cмешать до полного распределения отвердителя в основе. Плохо промешанная масса вулканизуется не полностью. Смешение можно производить вручную или механически. Не рекомендуется повышать температуру выше 25°С, т. к. при повышенной температуре и влажности воздуха жизнеспособность композиции «основная паста - отвердитель» сокращается. Продолжительность времени жизни композиции можно увеличить, применяя меньшее количество отвердителя.

  - Заливка смеси и вулканизация.

Как можно быстрее вылейте смесь основы с отвердителем на исходный образец, который был предварительно обработан согласно п.3.1. Материал будет вулканизован до состояния эластичной резины в течении 24 часов. Если рабочая температура значительно ниже чем 23°С, то время вулканизации увеличивается. Конечные механические свойства будут достигнуты через 72 часа.

Силагерм 2112 является промышленным продуктом и не может быть использован в пищевой отрасли и зубоврачебной практике.

- СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Основа Силагерм 2112 должна храниться в складских условиях при температуре от 0 до плюс 30 ºС. Гарантийный срок хранения основы – один год со дня изготовления.

Отвердитель для Силагерм 2112 должен храниться в закрытых складских помещениях при температуре от 0 до 25 ºС. Гарантийный срок хранения катализатора – один год со дня изготовления.

Подслой П-11 должен храниться в герметично закрытой таре в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов при температуре от 0 до плюс 30 ºС. Гарантийный срок хранения подслоя П-11 составляет один год с момента изготовления.

ООО «ПО «Технология-Пласт» МО, г. Люберцы, ул. Красная, 1 Тел.(495) 221-87-50,                                            e-mail: silagerm@mail.ru