|  | YM M349 |
| --- | --- |
|  | ### Водоразбавимая защитная пропитка системы Aquaris с эффектом вощения для внутренних и наружных работ для пород с низким содержанием танинов |

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| - Подходит для пород с низким содержанием танинов - Превосходный выравнивающий эффект | - Не рекомендуется для дуба, каштана, ироко - Нанесение кистью или распылением |

| Версии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YM M349 | Прозрачная |  | YM M349 | Лиственница |  | YM M349 | Бреннерский орех |
| YM M349 | Каштан |  | YM M349 | Орех |  | YM M349/XXX | Цвет под заказ |

| Область применения: | - Садовая мебель - Балконы - Ставни | - Карнизы - Фасады домов - Заборы |
| --- | --- | --- |
| Методы нанесения: | Кисть, распыление. |  |
| ##### Инструкции по разбавлению | Готова к использованию; для получения более светлых оттенков, смешать с прозрачной версией |  |

| ## Химико-физические характеристики, 23°C |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Сухой остаток (%) | 23 ± 1 |  | Рекомендованное число слоев | 1 - 3 |
| Плотность (кг/л) | 1,020 ± 0,030 |  | Рекомендуемый расход | min: 50 г/м2 max: 100 г/м2 |
| Вязкость DIN 2 (сек) | 65 ± 2 |  | Интервал между слоями | min: 1 час max: 4 часа |
| pH | 8,5 – 9,5 |  | Укрываемая поверхность (м2/л) | 12 - 18 |

| ##### Параметры сушки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка при 20°C и влажности 45 – 65 %: 100 г/м2 |  |  | ##### Ускоренная : 65 г/м2 |  |  |
| Складирование | 4 часов |  |  | Температура | Время |
| Шлифовка | 4 часов |  | Обдув | 20°C | 15 мин |
|  |  |  | Горячий воздух | 30°C | 30 мин |
|  |  |  | Охлаждение | 20°C | 15 мин |
|  |  |  | Складирование | Прямо из печи |  |
|  |  |  | Шлифовка | 4 часа |  |

Подготовка поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть очищена, обезжирена. Рекомендуется предварительная шлифовка зернистостью 150 – 180. Для изделий эксплуатируемых на улице предварительно обработать антисептиком YM M031 (1:1 с водой).

Инструкции по нанесению: Используйте кисти только со смешанными или синтетическими волокнами

Последующие слои: Хотя в нанесении лака нет необходимости, устойчивость к погодным условиям и срок эксплуатации изделия может повысится при использовании воскового покрытия системы AQUARIS YO10M331/T28

Внимание:

- Тщательно перемешать перед употреблением - Если продукт хранится при температуре от 5 до 35°C срок годности 12 месяцев - При нанесении материала, температура окрашиваемой поверхности, материала и атмосферы должна быть не ниже 15°C. В противном случае качество поверхности ухудшится - После работы оборудование должно быть промыто водой.

| Что делать если….. | ###### Добавить | ###### Дозировка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | ###### Грамм на 25 л |
| Если покрытие быстро сохнет | ###### AY M450 | 2 - 5 | 500 - 1250 |
| Восстановить продукт | AY M447 | 2 - 5 | ###### 250 - 500 |