|  | YM M031/XXX |
| --- | --- |
|  | ### Защитная бесцветная водная пропитка с малым поднятием ворса для наружных и внутренних работ по хвойной и лиственной древесине |

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| - Для хвойных и лиственных пород - Высокая однородность на ели, сосне и хемлоке | - Не подходит для дуба, каштана, ироко - Содержит 0,8% фунгицида IPBC и 0,25% фунгицида пропиконазол |

| Варианты |  |
| --- | --- |
| YM M031 | Бесцветный |

| Область применения: | Окна, ставни, входные двери, дачная мебель, балконы, ограды. |
| --- | --- |
| Способ нанесения: | облив, окунание, кисть. |
| Рецептура смешивания: | Для окраски окон разбавить водой в соотношении 1:1 |

| ## Химические, физические характеристики |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Содержание нелетучих веществ (%): | 7 ± 1 |  | Число слоёв | 1 |
| Плотность (кг/л): | 1,010 ± 0,030 |  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): | 100 -120 |
| Вязкость DIN4 (сек,20°C) | 11” ± 2” |  | Укрываемая поверхность (м2/л) | 10 - 8 |
| pH | 7,6 ... 8,6 |  |  |  |

| ##### Параметры сушки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка при 20°C, влажности 45%-65%: 100 г/м2 |  |  | ##### Сушка в тоннеле: 100 г/м2 |  |  |  |
| Нанесение следующего слоя | от 2 до 8 часов |  |  | Температура |  | Время |
| Складирование | 4 часа |  | Обдув | 20°C |  | 15 мин |
| Пригодность к шлифовке | 4 часа |  | Горячий воздух | 30°C |  | 30 мин |
|  |  |  | Охлаждение | 20°C |  | 15 мин |
|  |  |  | Нанесение иных слоёв |  | после печи |  |
|  |  |  | Складирование |  | после печи |  |
|  |  |  | Пригодность к шлифовке |  | 4 часа |  |

| ##### Подготовка поверхности: | Тщательно очистите поверхность, которая должна быть достаточно сухой (12 – 14% влажности) и не иметь участков загрязнения маслами, воском, смолами. ##### Необходима шлифовка поверхности абразивной бумагой с зерном Р150 для хвойных и Р180 для лиственных пород |
| --- | --- |
| ##### Нанесение | Лаконалив – использовать мембранные помпы, окунание – в сосудах из нержавеющей стали ( AISI 304). Кисть: с синтетическим или смешанным ворсом |
| ##### Шлифовка | Ручная, механизированная Р220-240 |
| Последующее покрытие: | Водоразбавимые грунты и лаки/эмали |

Внимание:

- Тщательно перемешать перед употреблением - Если продукт хранится при температуре от 5 до 35°C срок годности 12 месяцев - При нанесении температура окрашиваемой поверхности, материала и атмосферы должна быть не ниже 15°C. В противном случае качество поверхности ухудшится - После работы оборудование должно быть промыто водой.

| Что делать … | Добавить | Дозировка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Грамм на 25 л |
| В случае сильного пенообразования | AY M420 | 0,050 | 12,5 |
| Если покрытие быстро сохнет | AY M450 | 2-5 | 500-1250 |
| Для предупреждения бактериального загнивания вторично используемого материала | AY M435 | 0,100 | 25 |