**СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПРИМЕРЕ ПЛИТКИ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cвойства | [Полимер-песчаная плитка тротуарная](http://tradestroy.ru/plitkapolimerpeschanaya" \o "плитка тротуарная полимерпесчаная, полимерпесчаная плитка, полимерно-песчаная плитка тротуарная,  полимер-песчаная плитка тротуарная, полимерпесчаная плитка купить,  полимерпесчаная тротуарная плитка производство, полимерпесчаная плитка цена,  полимерпесчаная плитка купить в Москве, плитка полимерпесчаная производитель, плитка полимерпесчаная продажа) | Бетонная вибролитая плитка тротуарная | Бетонная вибропрессованная плитка тротуарная |
| Средняя плотность, кг/м3 | 1650 - 1800 | 2350-2400 | 2200-2400 |
| Массовое водопоглощение | 0,15 | 4-4,5 | 5,5-6,5 |
| Прочность при сжатии, МПа | 17 - 18 | 40-50 | 40 |
| Прочность при изгибе, МПа | 17 - 25 | 6,0-7,0 | 5,0-5,5 |
| Морозостойкость, циклы | более 500 | 300-400 | 200-300 |
| Истираемость, г/см2 | 0,05 - 0,1 | 0,3-04 | 0,5-0,7 |
| Средняя стоимость (кв.м.) | 480 | 480 | 500 |