# Инструкция по нанесению металлического грунта

Нанесение краски необходимо производить на гладкие ровные чистые сухие поверхности, подготовленные к покраске - загрунтованные подходящим к основанию грунтом или зашпатлеванные. Поверхности, подверженные намоканию необходимо герметизировать; пораженные грибком или плесенью, кислые основания необходимо зачищать и дополнительно обрабатывать нейтрализующими грунтовками или штукатурками.   
Условия нанесения: температура окружающей среды и основания от +5°С до + 27°С, влажность до 80%.   
Инструменты: плотный поролоновый валик/ плотный мольтопреновый валик.  
Расход: 2 кв.м. в три слоя с 1 литра грунта.

Перед нанесением грунт необходимо очень тщательно перемешать, чтобы металлическая крошка равномерно распределилась в составе.   
Нанесение:   
- перемешать, перелить часть грунта в лоток,   
- обмакнуть валик и равномерно распределить грунт по всей муфте прокатываниями валика по наклонной части лотка,  
- на муфте валика не должно быть сухих мест

- прокатывать валик по окрашиваемой поверхности равномерными плавными движениями, закрашивая участки поверхности.

- после нанесения трех слоев грунта и полного высыхания полученного покрытия при необходимости можно нанести тонкий слой шпатлевки для выравнивания поверхности перед нанесением финишной краски.

Высыхание:  
межслойная сушка 1 час,   
высыхание перед нанесение финишной краски, шпатлевки или грунтовки 24 часа.