# Инструкция по нанесению грифельной краски

Нанесение краски необходимо производить на гладкие ровные чистые сухие поверхности, подготовленные к покраске - загрунтованные подходящим к основанию грунтом или зашпатлеванные.
Условия нанесения: температура окружающей среды и основания от +5°С до + 27°С, влажность до 80%.
Инструменты: плотный поролоновый валик/ велюровый валик с ворсом до 4 мм/ плотный мольтопреновый валик/ краскопульт / широкая кисть.
Возможно разбавление краски чистой водой не более 10% от состава.

Расход: до 9 кв.м. в один слой с 1 литра краски. Рекомендуется нанесение в два слоя.

Непосредственно нанесение грифельной краски производится практически также как и любой другой водоэмульсионной акриловой краски:
- перед нанесением краску тщательно перемешать палочкой, не взбалтывая,
- перелить небольшую порцию краски в лоток для валика,

- хорошо обмакнуть шубку валика в краску и распределить по всей ее поверхности прокатываниями по наклонной части лотка,
- краска не должна течь с валика, также на валике не должно быть сухих мест,
- прокатывать валик по окрашиваемой поверхности равномерными плавными движениями, закрашивая участки поверхности.

Высыхание:
межслойная сушка 1 час,
для рисования 2 суток,

полное отвердение покрытия и фиксация пигмента происходит в течение недели.
После использования валик можно вымыть в теплой воде пока краска не засохла.