# Инструкция по нанесению грифельной краски

Нанесение краски необходимо производить на гладкие ровные чистые сухие поверхности, подготовленные к покраске - загрунтованные подходящим к основанию грунтом или зашпатлеванные.   
Условия нанесения: температура окружающей среды и основания от +5°С до + 27°С, влажность до 80%.  
Инструменты: плотный поролоновый валик/ велюровый валик с ворсом до 4 мм/ плотный мольтопреновый валик/ краскопульт / широкая кисть.  
Возможно разбавление краски чистой водой не более 10% от состава.

Расход: до 9 кв.м. в один слой с 1 литра краски. Рекомендуется нанесение в два слоя.

Непосредственно нанесение грифельной краски производится практически также как и любой другой водоэмульсионной акриловой краски:   
- перед нанесением краску тщательно перемешать палочкой, не взбалтывая,  
- перелить небольшую порцию краски в лоток для валика,

- хорошо обмакнуть шубку валика в краску и распределить по всей ее поверхности прокатываниями по наклонной части лотка,  
- краска не должна течь с валика, также на валике не должно быть сухих мест,  
- прокатывать валик по окрашиваемой поверхности равномерными плавными движениями, закрашивая участки поверхности.

Высыхание:  
межслойная сушка 1 час,   
для рисования 2 суток,

полное отвердение покрытия и фиксация пигмента происходит в течение недели.   
После использования валик можно вымыть в теплой воде пока краска не засохла.