ТЕХНИЧЕСКАЯ   ПРОБКА.     ХАРАКТЕРИСТИКА

Это натуральный природный нестареющий материал.  Ячейка,   составляющая   основу     коры  пробкового   дуба,    состоит  из  минимального  количества  твердого   вещества   и  максимального   количества   воздуха.  ( приблизительно  40  миллионов  ячеек   в  каждом  кубическом сантиметре   ).     Еще  одна  особенность  -   состав  стенок   ячейки.   Каждая   стенка   состоит  из   5  слоев:   два   слоя   клетчатки,  к   которым   прилегает   воздух,   находящийся   в   ячейке,   два    плотных    и    жирных    слоя,   непроницаемых    для    воды   заключительный    деревянистый   слой,   который   придает   ячейке    жесткость   и   конечную    структуру.    Материалы   из  коры  пробки    дуба ( пробки )   легки,    прочны    на     сжатие    и   изгиб.     К   тому   же    не   поддаются    усадке    и   гниению,   не    реагируют   на  воздействие    щелочей,   легко    режутся,   что   гарантирует   чистую   и   быструю    работу,   экономит   время    и    деньги.    Пробка    химически    инертна    и    долговечна,   никогда   не    покрывается      плесенью,   и   ее    физические   свойства    не   меняются    с   течением    времени,   не   проводит    электрический    ток  и   не   накапливает    статическое   электричество,   способна   стать   защитой   от   воздействия    радиации.       Материалы   из    пробки   не    поддерживают   горение,   после   обработки   огнестойкими   составами   они    принадлежат   к   классу    горючести   В1

( негорючие   вещества ).    При  тлении   пробка   не   выделяет   ни    фенолов,  ни    формальдегидов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Техническая   пробка   используется   как   материал   под   щитовой  паркет,   линолеум,   ковролин,  как   тепло -  и   звукоизоляционный   материал    ( как   прокладка    в   бетонных    стяжках   при   устройстве   теплых   полов).   Возможны   другие   области   применения.

ОСНОВНЫЕ    ПОКАЗАТЕЛИ

*      Удельный   вес   -   150  кг/ кубический метр

*      Влажность   -  максимум   7 %

*      Стандартные  размеры  -  рулоны   10х1 метр, толщина  1,8 мм, листы  610х915 мм,

толщина      2,4,5,6,8,10  мм

*      Откланения    в  размерах   -   не   более   0,3 %

*      Остаточная   деформация   -   не   менее   0,2 %

Время    после  воздействия, мин                   Остаточная   деформация,  мм

1,5                                                                         0,35

15                                                                          0,25

150                                                                        0,17

*       Отношение    к  активным   химическим    веществам    -    инертный   материал

*       Старение  -   без  изменений   ( тесты  через  40  и  более   лет)

*        Теплопроводность  -   0,038 Вт/м  С

*        Коэффициент   звукоизоляции    -  16 дБ  ( толщина   1,8 мм  )  и  более  22 дБ

( толщина  4,5,6,8,10 мм )

*        Сопротивление   звуковому   удару  -   12 дБ

*        Деформационный  модуль  упругости    -   2000-2500 кгс/квадратный  сантиметр