СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ КРЕСТОВИН

ТУ 20.59.41-003-13820800-2020

| *Классификация по DIN 51 502/ DIN 51825 | KP HCX 2 P-40 |
| --- | --- |
| Классификация по ISO 6743-9 | ISO-L-XDEEB 2 |

Полностью синтетическая универсальная литиевая комплексная смазка на основе полиальфаолефинов и литиевого комплексного загустителя. Благодаря комплексу присадок, обладает высокой устойчивостью к окислению и испарению, снижает трение и износ, устойчива к воздействию воды, защищает от коррозии. Не содержит твёрдых частиц.

Преимущества:

- Полностью синтетическая смазка с повышенными антизадирными свойствами

- Обладает высокой адгезией и водостойкостью.

- Работает в узле от минус 50 0С до плюс 180 0С.

| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид | однородная масса красного цвета | ГОСТ 3276 |
| 2. Коллоидная стабильность, %, не более | 12 | ГОСТ 7142 |
| 3. Температура каплепадения, ºС, не ниже | 280 | ГОСТ 6793 |
| 4. Испытание на коррозию на пластинах из стали | выдерживает | ГОСТ 9.080 |
| 5. Вымываемость водой при 79 оС, %, не более | 12 | ASTM D 1264 |
| 6. Значение пенетрации перемешанной (60 двойных тактов) смазки при плюс 25 °С, 1/10 мм (класс консистенции) | 265-295 | ГОСТ 5346 |
| 7. Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине трения: - диаметр пятна износа (Dи) при постоянной нагрузке 40 кгс, мм, не более; - нагрузка сваривания (Рс), кгс, не менее | 0,5 250 | ГОСТ 9490 |