| PG21 Маскирующая лента класса премиум термоустойчивая | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ Маскирующая лента из креповой бумаги высокого качества бежевого цвета с клеем на основе каучука, устойчивого к высоким давлениям. Легко удаляется с различных поверхностей без следов клея после сушки в печах. Выдерживает воздействие высоких температур при сушке (163 С) до 30 минут. Водоустойчива. Легка в использовании. Качественная креповая основа является прочной, не рвется на изгибах и неровных поверхностях. Обеспечивает четкую линию окраски и стойкость к отслаиванию краски. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА Для защиты при покраске легковых и грузовых автомобилей, автобусов, морских судов. Рекомендовано удалять ленту в горячем и теплом состоянии, хотя можно удалять и в холодном состоянии тоже. | Номинальные значения Данные значения являются номинальными. Получены на основе PSTC.ASTM и других стандартных методов тестирования. Не рассматривать как спецификацию. ОСНОВА Креповая бумага высокого качества КЛЕЙ Каучук АДГЕЗИЯ К СТАЛИ 28(7,7N/25mm) ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ 26(113,8/25mm) НА РАЗРЫВ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 10% УДЛИНЕНИЕ ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 7,3(0,185мм) ПРИЛИПАНИЕ к картону 7(1,9 N/25mm) к стали 16(4,4 N/25mm) ЦВЕТ Бежевый |  |  |