# Грунтовка ХС-010 (грунт ХС 010)

для защиты оборудования и металлических конструкций

#### Тип продукции

Материал одноупаковочный на основе сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом.

#### Рекомендуемое применение

Грунт ХС-010 (грунтовка ХС-010) применяется для защиты в многослойном комплексном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов с температурой не выше 60 оС.

#### Описание

ХС-010 применяется, как правило, в сочетании с эмалью ХС-75У серой (2 слоя) и лаком ХС-76 (1 слой), толщина системы покрытия после высыхания должна быть 85-110 мкм.

Допускается применять грунтовку ХС-010 в системах покрытий с атмосферостойкими эмалями марок ХС или ХВ.

#### Сертификация

Гигиеническое заключение ЦГСЭН, действующее на всей территории России.

#### Технические характеристики

Цвет 
......................................................................................................... серый

Время высыхания до ст. 3 при температуре 20 оС 
......................................................................................................... не более 1 часа

Доля нелетучих веществ:

- по массе 
......................................................................................................... 32-37 %, масс.

- по объему 
......................................................................................................... 15-19 %, об.

Теоретический расход на один слой 
......................................................................................................... 95-125 г/м2; 11,6-8,7 м2/л

Рекомендуемая толщина одного слоя 
......................................................................................................... 15-20 мкм

Рекомендуемое количество слоев 
......................................................................................................... 1

Цена (стоимость) 
......................................................................................................... договорная (купить грунтовку ХС-010 можно объемом от 50 кг)

#### Разбавление

Растворители Р-4 и Р-4А.

#### Нанесение

Подготовка поверхности к окраске осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов — 2, степень обезжиривания — 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3).

Грунт наносится на поверхность изделий пневматическим распылением, допускается нанесение методом безвоздушного распыления без нагрева.

Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка ХС-010 перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости грунтовку разбавляют до рабочей вязкости (13-25 сек по ВЗ-246 с соплом 4 мм) растворителями Р-4 или Р-4А.

Грунт наносят на поверхность защищаемого материала пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха от минус 10 оС до 30 оС и относительной влажности воздуха не выше 80 %.

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 оС.

Не допускается окраска во время атмосферных осадков, по влажной и обледеневшей поверхности.

После высыхания слоя грунтовки (1 час при температуре 20 оС) наносятся последующие слои эмали и лака.

Для промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше.

#### Меры предосторожности

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня.

Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты.

Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

#### Хранение

Хранится грунтовка в помещении, в плотно закрытой таре, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40 оС до плюс 40 оС.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

# Грунт-эмаль ХВ-0278

для окраски металлических конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п. и для ремонтной окраски автомобильных деталей

#### Особенности

Грунт-эмаль ХВ-0278 представляет собой композицию три в одном, а именно совмещает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали.

Данный вид лакокрасочной продукции уже не один десяток лет накапливает положительные отзывы среди потребителей химстойких красок.

#### Назначение

Грунт-эмаль ХВ 0278 предназначена для окраски металлических поверхностей, очистка которых в силу ряда причин затруднена: крупногабаритные изделия, сложный профиль обрабатываемой поверхности, наличие окалины и плотно держащейся ржавчины (слой до 75 мкм), неблагоприятные погодные условия при нанесении (отпотевание поверхности).

Эмаль ХВ-0278 предназначается для окраски различных металлических конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п., может применяться при ремонтной окраске автомобиля для грунтования ржавых поверхностей, днищ, крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в декоративной окраске.

#### Нанесение

Состав наносят как самостоятельное покрытие в 2-3 слоя (1 слой действует как преобразователь ржавчины, 2 — как антикоррозионный грунт, 3 — как декоративное покрытие).

Грунт-эмаль можно использовать для защиты (в комплексном многослойном покрытии с атмосферостойкими эмалями, лаками типа ХС, ХВ, МЛ, ПФ) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°С.

При этом грунт-эмаль можно наносить по старым покрытиям и перекрывать ЛКМ из указанных выше.

#### Свойства

Покрытие, состоящее из трех слоев ХВ-0278, в условиях умеренного климата (У1) сохраняет защитные свойства до балла не более АЗ1 и декоративные свойства до балла не более АД3 по ГОСТ 9.401-91 в течение 12 лет, в условиях холодного климата (ХЛ-1) защитные свойства до балла АЗ1 и декоративные свойства до балла не более АД3 по ГОСТ 9.401-91 в течение 5 лет.

#### Способы нанесения

ХВ-0278 наносят на поверхность пневмораспылением, кистью, окунанием.

До рабочей вязкости грунтовку ХВ-0278 разбавляют растворителями Р-670, Р-670А, Р-4 или Р-4А.

#### Цвет

Цвет пленки — любой по требованию заказчика, в т. ч. серебристый и по каталогу RAL.

#### Технические показатели

Цвет пленки 
............................................................................................................................................ красно-коричневый, серый, голубой, желтый, черный

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, с, не менее 
............................................................................................................................................ 20

Массовая доля нелетучих веществ, %:

- красно-коричневой, желтой, голубой
............................................................................................................................................ 35±2

- черной 
............................................................................................................................................ 31±2

Время высыхания до степени 3 при темп. (20±2) °С, ч, не более 
............................................................................................................................................ 1

Твердость пленки, не менее, по маятниковому прибору типа:

- ТМЛ (маятник А), отн. единицы
............................................................................................................................................ 0,21

- М3, условные единицы 
............................................................................................................................................ 0,35

Эластичность покрытия при изгибе, мм, не менее 
............................................................................................................................................ 1

Прочность покрытия при ударе по прибору У1, см, не менее 
............................................................................................................................................ 45

Адгезия пленки, баллы, не более 
............................................................................................................................................ 2

Стойкость покрытия к воздействию 3%-ного раствора NaCl, ч, не менее 
............................................................................................................................................ 72

#### Хранение

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты производства.

# Органосиликатная композиция ОС-12-03

для защиты металлических, бетонных несущих и ограждающих конструкций производственных зданий и сооружений, опор линий электропередач, пролетных строений мостов

#### Тип материала

Органосиликатная композиция ОС-12-03 (ОС-1203) — инновационное однокомпонентное атмосферостойкое защитное покрытие.

ОС-12-03 обеспечивает срок безремонтной эксплуатации:

- металлоконструкций от 10 до 20 лет;

- бетонных, железобетонных конструкций, фасадов зданий и сооружений — не менее 15 лет.

Система нанесения композиции не требует предварительного грунтования. При температуре эксплуатации поверхности до 100 °С могут применяться грунтовки типа ВЛ, ГФ, АК, ФЛ.

После высыхания композиция ОС-12-03 образует высококачественное, экологически чистое трудногорючее покрытие.

#### Назначение и область применения

Композиция ОС-12-03 предназначена для защиты несущих и ограждающих металлических конструкций производственных зданий и сооружений, опор линий электропередач, шахтных копр, пролетных строений мостов, наружных поверхностей дымовых труб, промышленных резервуаров и др. от атмосферной коррозии, а также коррозии в газовых средах со слабоагрессивной степенью воздействия, а также для создания антикоррозионного покрытия, стойкого к дуговой сварке.

Покрытие ОС-12-03 создает защиту от коррозии поверхностей, работающих в высокотемпературных условиях эксплуатации: технологическое оборудование (в том числе энергетическое оборудование — котлы, автоклавы и прочее).

Органосиликатная композиция ОС-12-03 применяется для защитно-декоративной атмосферостойкой окраски наружной поверхности бетонных и железобетонных наземных ограждающих и несущих конструкций (конструкций из монолитного и сборного железобетона, фундаментов опор и опор контактной сети железных дорог, путепроводов и тоннелей, цоколей зданий и др.), конструкций из кирпича, облицовочных строительных материалов (вентилируемых фасадов, облицовочного кирпича и т. п.).

#### Цвет

Композиция может быть произведена любого цвета по согласованию с заказчиком в соотвествии с каталогом RAL.

#### Технические характеристики

Условная вязкость при tº (20±0,5) ºС по В3-246 с диаметром сопла 4 мм, с
........................................................................................................................................... 20 - 60

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее
........................................................................................................................................... 55

Прочность покрытия при ударе по прибору У-2, см, не менее
........................................................................................................................................... 30

Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл, не более
........................................................................................................................................... 1

Стойкость покрытия к действию воды при tº (20±5) ºС, ч , не менее
........................................................................................................................................... 72

Время высыхания до степени 3 при tº (20±5) ºС, ч
........................................................................................................................................... 2

Степень перетира, мкм, не более
........................................................................................................................................... 50

Диапазон рабочих температур, ºС
........................................................................................................................................... от - 60 до +300

Разбавитель
........................................................................................................................................... ксилол, толуол

Способ нанесения
........................................................................................................................................... методами распыления, кистью, валиком

Ориентировочный расход на слой толщиной 100 мкм, г/м2
........................................................................................................................................... 350

Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою, мкм
........................................................................................................................................... 100 - 200

Срок полимеризации при tº (20±5) ºС, час
........................................................................................................................................... 72

#### Сертификаты

Качество композиции органосиликатной ОС 1203 подтверждено следующими документами:

- Сертификат Соответствия (ТЭК), Сертификат Соответствия (РСТ);

- Сертификат пожарной безопасности;

- Заключение ЦНИИПСК им. Мельникова;

- Заключение РАО «ЕЭС России» филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС»;

- Заключение «НИИЖБ»;

- Заключение ЗАО «Испытательный центр ВНИИГС»;

- РСН-40-81 «Инструкция по применению ОСК для противокоррозионной защиты металлических и других строительных конструкций, технологического оборудования и для декоративной отделки строительных материалов и фасадов зданий» от 1981 года;

- «Инструкция по противокоррозионной защите стальных конструкций МО» Минестерства обороны СССР (ВСН 164-91/МО);

- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» от 1985 года (дополнены в 2006 году);

- МГСН 2.09-03 «Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений» от 2003 года.

#### Тара и упаковка

На производстве ОС-12-03 фасуется в евроведра емкостью 25 кг.