| Технические характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Коэффициент усадки | не менее 2:1 |
| Диапазон рабочих температур | от - 50 °C до + 125°C, для ТУТ от -40°С до +100°С |
| Температура усадки | от +100°C до + 200°C, для ТУТ от +90°С до +120°С |
| Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
| Объемное электрическое сопротивление | 1014 Ом·см минимум |
| Прочность на растяжение | не менее 10 MПа |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 200% |
| Горючесть | Подавляет горение (самозатухает) для ТУТ нг |
| Основные цвета | черный, белый, красный , желтый, зеленый, синий, прозрачный, серый, фиолетовый |

Спецификация ТУТ

| Размерный ряд для заказа | Внутренний диаметр, мм |  | Толщина стенки, мм |  | Стандартная упаковка, кол-во метров в бухте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До усадки, min | После усадки, max | До усадки | После усадки |  |
| Ø 3.0 / 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.18+/-0.05 | 0.35+/-0.05 | 200 |
| Ø 4.0 / 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.20+/-0.05 | 0.40+/-0.05 | 200 |
| Ø 6.0 / 3.0 | 6.0 | 3.0 | 0.20+/-0.05 | 0.40+/-0.10 | 100 |
| Ø 8.0 / 4.0 | 8.0 | 4.0 | 0.20+/-0.10 | 0.42+/-0.10 | 100 |
| Ø 10.0 / 5.0 | 10.0 | 5.0 | 0.22+/-0.10 | 0.45+/-0.10 | 100 |
| Ø 12.0 / 6.0 | 12.0 | 6.0 | 0.22+/-0.10 | 0.45+/-0.10 | 100 |
| Ø 16.0 / 8.0 | 16.0 | 8.0 | 0.25+/-0.10 | 0.50+/-0.10 | 100 |
| Ø 20.0 / 10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.25+/-0.10 | 0.55+/-0.10 | 100 |
| Ø 25.0 / 12.5 | 25.0 | 12.5 | 0.30+/-0.10 | 0.65+/-0.10 | 25 |
| Ø 30.0 / 15.0 | 30.0 | 15.0 | 0.33+/-0.10 | 0.70+/-0.10 | 25 |
| Ø 40.0 / 20.0 | 40.0 | 20.0 | 0.35+/-0.10 | 0.75+/-0.10 | 25 |
| Ø 50.0 / 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.40+/-0.10 | 0.80+/-0.10 | 25 |
| Ø 60.0 / 30.0 | 60.0 | 30.0 | 0.40+/-0.10 | 0.80+/-0.10 | 25 |
| Ø 80.0 / 40.0 | 80.0 | 40.0 | 0.45+/-0.10 | 0.90+/-0.10 | 25 |
| Ø 100 / 50 | 100.0 | 50.0 | 0.50+/-0.10 | 1.00+/-0.20 | 25 |
| Ø 120/ 60 | 120.0 | 60.0 | 0.50+/-0.10 | 1.00+/-0.20 | 25 |
| Ø 150 / 75 | 150.0 | 75.0 | 0.50+/-0.10 | 1.00+/-0.20 | 25 |
| Ø 180/ 90 | 180.0 | 90.0 | 0,60 +/-0.10 | 1.00+/-0.20 | 25 |

Спецификация ТУТ нг

| Размерный ряд для заказа | Внутренний диаметр, мм |  | Минимальная толщина стенки после усадки, мм | Стандартная упаковка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До усадки, min | После усадки, max |  | Бухта, м |
| Ø 1.0 / 0.5 | 1.5 +/- 0.2 | 0.65 | 0.28 | 200 |
| Ø 1.5 / 0.75 | 1.9 +/- 0.2 | 0.75 | 0.32 | 200 |
| Ø 2.0 / 1.0 | 2.5 +/- 0.2 | 1.0 | 0.35 | 200 |
| Ø 2.5 / 1.25 | 3.0 +/- 0.2 | 1.25 | 0.38 | 200 |
| Ø 3.0 / 1.5 | 3.5 +/- 0.2 | 1.5 | 0.40 | 200 |
| Ø 3.5 / 1.75 | 4.0 +/- 0.2 | 1.75 | 0.42 | 200 |
| Ø 4.0 / 2.0 | 4.5 +/- 0.2 | 2.0 | 0.45 | 200 |
| Ø 5.0 / 2.5 | 5.5 +/- 0.2 | 2.5 | 0.55 | 100 |
| Ø 6.0 / 3.0 | 6.5 +/- 0.2 | 3.0 | 0.55 | 100 |
| Ø 7.0 / 3.5 | 7.5 +/- 0.3 | 3.5 | 0.55 | 100 |
| Ø 8.0 / 4.0 | 8.5 +/- 0.3 | 4.0 | 0.60 | 100 |
| Ø 10 / 5 | 10.5 +/- 0.3 | 5.0 | 0.60 | 100 |
| Ø 12 / 6 | 12.5 +/- 0.3 | 6.0 | 0.60 | 100 |
| Ø 16 / 8 | 16.5 +/- 0.4 | 8.0 | 0.70 | 100 |
| Ø 20/ 10 | 21.0 +/- 0.5 | 10.0 | 0.80 | 100 |
| Ø 25 / 12.5 | 26.0 +/- 0,5 | 12.5 | 0.90 | 50 |
| Ø 30/ 15 | 31.5 +/- 1.0 | 15.0 | 0.95 | 50 |
| Ø 35 / 17.5 | 36.5 +/- 1.0 | 17.5 | 1.0 | 50 |
| Ø 40 / 20 | 41.5 +/- 1.0 | 20.0 | 1.0 | 50 |
| Ø 50 / 25 | 51.0 +/- 1.0 | 25.0 | 1.0 | 25 |
| Ø 60 / 30 | > 60 | 30.0 | 1.30 | 25 |
| Ø 70 / 35 | > 70 | 35.0 | 1.30 | 25 |
| Ø 80 / 40 | > 80 | 40.0 | 1.46 | 25 |
| Ø 90 / 45 | > 90 | 45.0 | 1.46 | 25 |
| Ø 100 / 50 | > 100 | 50.0 | 1.46 | 25 |
| Ø 120 / 60 | > 120 | 60.0 | 1.56 | 25 |
| Ø 150 / 75 | > 150 | 75.0 | 1.56 | 25 |
| Ø 180 / 90 | > 180 | 90.0 | 1.56 | 25 |