ИНСТРУКЦИЯ

по диагностике мостовых сооружений

на автомобильных дорогах

УТВЕРЖДЕНО Федеральным дорожным департаментом 24 февраля 1996 г.

Настоящие требования разработаны заведующим отделом эксплуатации мостов РосдорНИИ к.т.н., В.И.Шестериковым, заведующим лабораторией испытания мостов НИЦ "Мосты" АО ЦНИИС к.т.н., А.И.Васильевым при участии д.т.н., профессора А.Л.Цейтлина под общим руководством отдела Искусственных сооружений ФАДС в развитие требований СНиП 3.06.07-86, ВСН 4-81 и имеют целью повышение качества работ по обследованию мостов и подготовки исполнительной документации (технических отчетов).

Впервые в настоящей работе проведена дифференциация видов обследования, предусмотрено исследование свойств материалов с использованием современного оборудования и зарубежного опыта.

Для определения стоимости по обследованию мостов приводятся нормы трудозатрат, определенные на основе многолетнего опыта.

Аннотация

Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах разработана в развитие действующих в системе Федерального дорожного департамента следующих нормативных документов:

- Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ВСН 6-90 Минавтодора РСФСР.

- Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах ВСН 4-81 Минавтодора РСФСР.

- Указание по оценке прочности и расчету усиления дорожных одежд ВСН 52-89 Минавтодора РСФСР.

- Технические правила ремонта ВСН 24-88 Минавтодора РСФСР.

В "Инструкции по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах" даны рекомендации по выявлению информации, необходимой при диагностическом обследовании мостовых сооружений и занесению этой информации в формы паспорта на мост (путепровод).

Полученная таким образом информация заносится в банк данных ПЭВМ с использованием программы "МОНСТР", разработанной МАДИ. Использование этого банка данных позволяет решать практические вопросы режима эксплуатации отдельных мостовых сооружений и маршрута в целом, а также прогнозировать ремонт, реконструкцию и перестройку тех или иных мостов, решать вопросы пропуска сверхнормативных нагрузок, введения каких-либо ограничений для транспорта и т.п.

Инструкция составлена сотрудниками ГП РосдорНИИ Мусохрановым В.В., Шестериковым В.И., Черкасовым К.А. и специалистами МАДИ - Возлинским В.И., Найвельтом В.В. и Шебякиным Ю.О.

Введение

1.1. Данная инструкция устанавливает порядок диагностического обследования мостовых сооружений (далее по тексту "мостов") и составления паспортов на мосты (путепроводы), которые содержат информацию для занесения ее в банк данных ПЭВМ по мостам. Диагностическое обследование представляет собой обследование, как правило маршрутное, выполняемое согласно данной Инструкции.

1.2. Паспорт моста (путепровода), далее по тексту "паспорт" включает шесть форм и пояснительную записку:

- общие сведения о сооружении;

- характеристики пролетных строений;

- характеристики опор;

- перечень имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной технической документации на сооружение;

- ведомость дефектов и форму N 6 с оценкой технического состояния мосат, а также схемы и фотографии;

- пояснительная записка.

Образец форм паспорта дан в приложении 1.

1.3. В состав паспорта входят чертежи (схемы) общего вида и поперечных разрезов сооружения с основными размерами. Схема мосат должна соответствовать состоянию сооружения на период данного обследования. Число поперечных сечений на чертежах определяется количеством типов конструкций пролетных строений и опор. Схема оформляется на листе бумаги шириной 300 мм с указанием фамилии составителя и его подписи.

Пример паспорта дан в приложении 2.

1.4. Паспорт должен содержать фотографии общего вида моста, проезжей части и основных дефектов. На фотографии проезжей части должны быть видны типы тротуаров, ограждений и перил. Под фотографиями необходимо указать, с какой стороны произведена съемка, вид дефекта и место его расположения. Общее число фотографий не более 12 штук, размер фотографий не менее 9х12 см.

1.5. При оформлении форм паспорта 1-3 следует четко соблюдать последовательность записи и выбирать соответствующие конструкциям моста характеристики согласно определению, которые даны в таблицах приложения 3.

1.6. Если перечень позиций паспорта или величина отведенного поля не позволяют полностью описать сооружение, то в примечаниях к формам записывают дополнительные сведения, раскрывающие данные о сооружении более полно. Основные характеристики сооружения должны быть записаны в основных полях.

1.7. На каждом листе паспорта указывают код моста, имеющий вид: (код дороги)/(километр, на котором расположен мост), например, если мост расположен на км 31+540 автодороги, имеющей код 0177, код моста будет 0177/0032.

Если на одном километре находится последовательно несколько мостов, то после приведенной выше записи кода моста указывается, через дефис, порядковый номер моста, например, 0177/0032-1, 0177/0032-2. Если движение осуществляется по двум мостам через одно препятствие, после кода следует указать через дефис левый (Л) и правый (П), например, 0177/0102-Л, 0177/0102-П.

Если путепровод приписан рассматриваемой дороге, но расположен над ней, то в форме 1 перед словом "путепровод" должен быть поставлен знак "&" и дано пояснение:

"путепровод над дорогой". Тот же знак должен включать код сооружения, например: 0177&/0032. Необходимо, чтобы у всех мостов на одной дороге вторая часть кода (километр) содержала одинаковое число цифр. Например: 0177/0002, 0177/0032, 0177/0140, 0177/0310.

Если код дороги неизвестен, то первая часть кода моста может состоять из произвольных символов, условно принятых для данной дороги. При этом дорога определяется по форме "Общие сведения" своими конечными пунктами по их ходу километража.

Общее число символов не должно превышать 11.

Основные единицы физических величин в паспорте (кроме оговоренных случаев в тексте инструкции) даются:

- размеры - в метрах;

- масса - в тоннах;

- уклон - в процентах;

- время - в секундах.

Если величина взята из документации, она отмечается буквой - (Д), по визуальной оценке - буквой (В). Единицы измерения в паспорт не заносятся.

1.8. Нумерация элементов сооружений:

- вдоль моста - по ходу километража, начиная с 1;

- поперек моста - слева направо при взгляде по километражу, начиная с 1.

В соответствии с этим определяется "Начало моста" (Н), "конец моста" (К), "левая сторона моста" (Л), "Правая сторона моста" (П).

Начало (конец) моста - первая (последняя) по ходу километража точка пересечения линии, соединяющей концы открылков устоя или других видимых конструктивных элементов устоя и пролетного строения с осью моста (без учета переходных плит).

Продольную схему моста желательно изображать так, чтобы начало моста было слева, а конец - справа; взгляд на поперечную схему - по ходу километража.

В соответствии с принятыми правилами, нумерация элементов моста:

- номера опор: 1, 2, 3, ... по ходу километража;

- номера пролетов: 1, 2, 3, ... по ходу километража, т.е. пролет между опорами n, n+1 имеет номер опоры (n);

- консоли и подвесные пролетные строения приписываются соответствующим пролетам. Номера левой и правой консолей пролета записываются в виде n/1, n/2, а подвесных пролетных строений в виде n /П, см. рис.1;

- номера главных балок в пролете: 1, 2, 3, ..., начиная с левой стороны моста;

- номера поперечных балок (диафрагм) в пределах пролета 1, 2, 3 ,... по ходу километража, начиная с опорной;

- номер панели между главными балками i, i+1 равен номеру левой балки (i). Номер панели между поперечными балками j, j+1 равен j. Номер прямоугольной панели (если он окажется нужным) записывается в виде i /j/1;

- тротуары, перила, ограждения 1(левый), 2 (правый);

- номера берегов, конусов: 1 (начало моста), 2 (конец моста).

Для указания точки съемки при фотографировании рекомендуется использовать обозначения: НЛ - со стороны начала моста с левой стороны, КП - со стороны конца моста с правой стороны и т.п.

1.9. Наплавные мосты и паромные переправы описываются в паспорте так же, как и мосты на жестких опорах.

1.10. Точность измерений при диагностике должна соответствовать допускам измеряемого параметра СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы", утвержденных Госстроем СССР. В соответствии с требованиями СНиП 3.06.04-91 должны применяться средства измерений, способные обеспечить требуемую точность измерений. В случаях, когда в СНиП 3.06.04-91 не указаны допуски на контролируемые при диагностике размеры, точность измерений дана в соответствующих пунктах "Инструкции". Запись размеров производится с точностью измерения.

1.11. По мере поступления дополнительной информации на мосты в результате повторных диагностических обследований, испытаний, ремонтных и других видов работ, банк данных ПЭВМ должен пополняться и совершенствоваться.

Рис.1

1.12. Пояснительная записка к паспорту должна содержать:

- обоснование оценки состояния моста;

- обоснование принятых режимов пропуска транспорта с расчетом грузоподъемности и экспертного коэффициента.

Запись характеристик моста

Форма 1 "Общие сведения "

(1) - Вид сооружения - мост, путепровод, виадук, скотопрогон, эстакада и т.д. При наличии собственного имени у сооружения, следует его указать: например, "Мост Краснохолмский". В случае необходимости, в целом по сооружению могут быть даны, в том же поле, дополнительные сведения (разводной, совмещенный, плотина и т.д.).

(2) - Пересекаемое препятствие - должно быть указано словами; вид препятствия и его название (например, река Бурунда, ж.д. Иваново-Кинешма, автодорога Петровск-Новоселово). Если одновременно имеются два препятствия под мостом (река и дорога), то их указывают оба, таблица 1 (приложение 3).

(3) - Расширенный код и название дороги - код состоит из кода территориального дорожного управления или дирекции автомобильной дороги и кода автомобильной дороги, которые принимают по кодификатору. Название дороги дают также по кодификатору.

(4) - Километр - км ... + ..., например, км 4+350.

(5) - Категории дороги - принимается по техдокументации, если участки дороги имеют разную категорию, указывается категория участка, на которой расположен мост. Наличие разметки на дороге отмечается цифрами (1 - есть, 0 - нет). Количество полос движения транспорта дают в соответствии с фактическими условиями движения на мосту и подходах.

(6) - Ближайший населенный пункт - (по дороге или в стороне) - указывает его вид и название и примерное расстояние до сооружения в км; (например, г. Иванове - 0,5 км, д. Рыбалко - 1,4 км и т.д.). Если расстояние до населенного пункта не указано, мост расположен в нем.

(7) - Характеристика пересекаемого препятствия - включает режим на момент обследования (ширину зеркала воды, приблизительную скорость течения в зоне моста и глубину реки), для путепроводов - данные по пересекаемой автомобильной или железной дороге (категория дороги, число полос движения или путей). Должно также быть указано направление течения реки при взгляде по ходу километража (слева направо "I" или справа налево "-1I"). Если пересекаемая железная дорога электрифицирована, это также отмечается. Для сокращения записи следует использовать следующие обозначения параметров реки:

- В - ширина зеркала воды;

- Н - глубина реки;

- V - скорость течения в м/с.

Например: В = 15; Н = 0,7; V = 1, точность измерения ширины и глубины 0,1 м , скорости течения - 0,1 м/с.

(8) - Подмостовой габарит - следует принимать на момент обследования как расстояние от нижней точки пролетного строения в середине главного пролета до уровня воды или до верха покрытия автомобильной дороги, головки рельса на железной дороге или грунта на суходоле. Главным пролетом следует считать наибольший пролет над основным препятствием. Точность измерения 0,1 м.

(9) - Длина моста - расстояние между началом и концом моста (см. п.1.8), измеренное по его оси.

(10) - Отверстие моста - по техдокументации или определенное путем натурного измерения, точность измерения 1% от длины моста.

(11) - Габарит по высоте - указывается для пролетных строений с ездой понизу или посередине при наличии портальной рамы или верхних связей у ферм, как наименьший вертикальный просвет между покрытием и порталом, точность измерения ±0,02 м.

(12) - Габарит по ширине - (см. рис.2) обозначается буквой "Г" и числом (после тире), равным расстоянию между ограждениями проезда, включая разделительную полосу, не имеющую ограждений (рис.2б) и полосы безопасности (СНиП 2.05.03-84). В случае нескольких одинаковых проездов перед буквой "Г” записывается число проездов (имеющих ограждения - см. рис.2а). Кроме того форму 1 вводят следующие параметры габарита:

- Т1,Т2- ширины, соответственно, левого и правого тротуаров (ширина ничем не ограниченного прохода);

- В - полная ширина моста - расстояние между перилами;

- С - ширина разделительной полосы;

- С1 - ширина ограждения безопасности.

Если разные ПС имеют различные габариты, вносится наименьший. Габарит проезжей части измеряют с точностью до 0,02 м, другие параметры ширины - с точностью до 0,01 м.

Например, габарит моста, изображенного на рис.2а :

В=23 2Г-8 Т1=2 Т2=2 С=2 2С1-0,5

Примеры:

а)

В=23; 2Г-8; Т1=2; Т2=2; С=2; С1-0,5

б)

В=23; Г-18; Т1=2; Т2=2; С=2; 2С1-0,5

в)

В=15; Г=12; Т1=1,5; Т2=1,5

Рис.2

(13) - Годы постройки, реконструкции или ремонта - указать взят ли год из документации (Д) или из других источников, указать каких.

(14) - Проектные нагрузки - в виде обозначения схем автомобильных, одиночных, нагрузок АБ, трамвайных, на которые рассчитан мост: А11, НК-80, НГ-60, АБ-51, Т-13 и др.

(15) - Продольная схема пролетного строения состоит из совокупности расчетных пролетов, соединенных знаком "+"; консоли помечаются буквой "К". Пролетное строение (ПС), перекрывающее несколько пролетов (неразрезное, балочно-консольное и др.) записывается в круглых скобках (см. рис.2, 3). В случае равных разрезных пролетных строений запись схемы производится в виде "Lхn", где n - число однотипных пролетных строений, L - расчетный пролет каждого из них. Шарниры обозначаются знаком "&", заделка на опоре - "$". Температурно-неразрезные плети заключают в прямые скобки: /....../. Подвесные пролетные строения обозначаются буквой "П", например, П20,0 - подвесное пролетное строение расчетным пролетом 20,0 м.

Ниже даны примеры записи продольной схемы.

Рис.3

Пример 1. 16,0+(16,0+16,0+16,0+К4,0) = 16,0+(16,0х3+К4,0)

Здесь пролет 1 перекрыт разрезным ПС (расчетный пролет 16 м), пролеты 2-4 - трехпролетной неразрезной системой с правой консолью (4 м).

Пример 2. 23,6 - одно разрезное ПС с расчетным пролетом 23,6 м.

Пример 3.

Рис.4

Схема: (К4,0+20,0+К4,0 & П12.0 &К4,0+20,0) + {1,0} +20,0

При широких (вдоль моста) опорах рекомендуется указать (в фигурных скобках) длины участков между опорными частями смежных пролетных строений.

Пример 4.

Рис.5

Схема: 20,0 & 15,0 $ 15,0& П24,0 & 15,0 $ 15,0 &20,0

Пример 5.

Рис.6

Схема:

К12,6+16,0+К9,5+П14,0+К9,5+33,0+К9,5+П14,0+К9,5+16,0+К12,6

(16) - Особенности расположения сооружения и подходов в плане: указывается кривизна и (или) косина моста и подходов в плане с привязкой к трассе - поворот в конце (начале) моста направо (налево).

(17) - Уклоны проезжей части на мосту - продольный и поперечный уклоны указывают по результатам замеров с точностью до 0,1 % и дополняет знаками, соответствующими профилю: А - для выпуклой кривой, V - для вогнутой кривой, I - на подъеме по ходу километража, \ - то же на спуске.

(18) - Покрытие проезжей части - асфальтобетон, цементобетон, черный щебень, каменная мостовая, дощатый настил и т.д.

(19) - Тип водоотвода - указывается в соответствии с таблицей 13 приложения 3: водоотводные трубки (количество по пролетам), за счет продольного уклона, через тротуары, по лоткам и т.д.

(20) - Тип деформационных швов - указывается в соответствии с таблицей 15 приложения 3.

(21) - Ограждения безопасности - на мосту и подходах указывают тип ограждения и его высота от проезжей части, таблица 11 приложение 3, например:

- барьерное, высота 0,65;

- парапетное, высота 0,50;

- бордюрное, высота 0,30;

(22) - Перила - металлические, железобетонные с металлической решеткой, железобетонные, деревянные, высотой ....., таблица 14 приложение 3. Тип тротуаров - таблица 16 приложение 3.

(23) - Ширина проезжей части на подходах - замерять не ближе 25 м от моста;

- продольные уклоны на подходах - в процентах с точностью до 0,1% с указанием направления уклона условными обозначениями (см. п.17);

- высота насыпи - принимается в начале и конце моста от бровки насыпи до уровня естественного грунта.

(24) - Тип регуляционных сооружений - конус, струенаправляющая дамба (грушевидная с траверсами и т.д.), подпорная стенка и др., таблица 9 приложение 3.

(25) - Укрепление конусов, дамб - нет укрепления, одерновка, каменная наброска, монолитный бетон, железобетонные плиты, тюфяки, решетчатые конструкции и т.д.

Тип сопряжения с подходами - переходные плиты есть - 1, нет - 0.

(26) - Проектная организация - сокращенное название, например, Союздорпроект.

(27) - Строительная организация - сокращенное название, например, МСУ N 24 ППСО Автомост, МСП-445 Мостотреста, МО-1 Мостостроя N 6.

(28) - Эксплуатирующая организация - ДРСУ и управление (территориальный дорожный комитет, дирекция автомобильной дороги).

(29) - Дорожные знаки - указываются дорожные знаки, установленные перед мостом, на подходах к нему и другие устройства для регулирования движения на мосту во время данного обследования.

(30) - Сведения о реконструкциях и ремонтах - различные виды реконструкции даны в таблице 12 приложения 3.

(31) - Тип коммуникаций на мосту - указывается тип коммуникаций: теплосеть, канализация, газопровод, электросеть, водопровод, телекабель, связь, контактная сеть и вид крепления (на кронштейнах, подвесках по тротуару и т.п.).

(32) - Системная нумерация в нестандартных случаях - если для моста по каким-либо причинам была использована система нумерации, отличная от принятой, то в соответствующее поле надо ввести "-1".

(33) - Даты обследования - указывают: текущего (в момент диагностики) и предшествующих, пояснив были они или нет, или нет сведений.

(34) - Примечание ко всей форме - отмечаются особенности конструкции, не охваченные пунктами 1-31: вид реконструкции, тип антисейсмических устройств и т.п.

Форма 2 "Пролетные строения"

Для разрезных конструкций указываются номера пролетов, перекрытых одинаковыми пролетными строениями, для неразрезных и других многопролетных систем дают номера перекрываемых пролетов и заключают их в скобки. Подвесные пролетные строения описывают отдельно.

Для каждого пролетного строения или группы одинаковых пролетных строений записывают следующие данные:

(1) - Тип пролетного строения:

- статическая система и тип главной несущей конструкции - таблицы 2 и 4 (приложение 3);

- уровень езды (если не оговорен, принимается "по верху");

- тип конструкции проезжей части - указывается тип плиты проезжей части по таблице 5 (приложение 3) - без типа одежды ездового полотна.

(2) - Материал главной несущей конструкции, таблица 3 (приложение 3).

(3) - Продольная схема пролетного строения - записывается продольная схема пролетного строения данного типа. Например, для пролетного строения 1 на рис.4 продольная схема имеет вид: К4,0+20,0+К4,0 & П12,0 & К4,0+20,0, где знак "&" означает шарнир. Круглые скобки не ставятся, т.к. схема относится к одному пролетному строению.

(4) - Габарит по ширине включает следующие параметры:

Т1, Г1, С, Г2, Т2, В, С1 (см. п.12), например, для рис.2а В=23,2, Г-8, Т1=2, Т2=2, С=2, 2С1-0,5.

(5) - Год изготовления и проектные нагрузки - устанавливаются по маркировке конструкций и по технической документации.

(6) - Номер типового проекта - согласно технической документации.

(7) - Тип опорных частей - с указанием мест расположения, таблица 10 (приложение 3).

(8) - Тип деформационных швов - с указанием мест расположения, таблица 15 (приложение 3).

(9) - Способ поперечного объединения конструкции - указать: по "диафрагмам", "по поперечным балкам и связям", "по продольным и поперечным связям", по плите и поперечным связям" и т.д., таблица 17 (приложение 3).

(10) - Поперечная схема - записывается следующим образом:

, где а и в - свесы плиты главных балок по фасаду;

- расстояние между соседними главными несущими элементами пролетных строений (балками, вертикальными стенками коробок и т.д.) по осям. Для коробчатых балок с наклонными стенками поперечную схему записывают по точкам пересечения осей верхней плиты и стенок. В случае, если замеренные расстояния отличаются друг от друга на величину до 0,1 м, то поперечная схема может быть записана следующим образом:  , где - среднее расстояние, а - количество размеров.

Для плитных сборных мостов поперечная схема записывается как ширина одной плиты, умноженной на количество плит, для плитных  монолитных мостов - ширина плиты. Перед схемой ставить знак "П".

(11) - Толщина и материал плиты проезжей части - размеры указывать измеренные в натуре. В случае различных толщин плиты (например, сталежелезобетонные конструкции) - указывается наименьшая толщина в характерных сечениях, точность измерения и записи 1 см.

(12) - Толщина одежды, материал покрытия - замеряется возле бордюра и размеры указываются по натурным измерениям с точностью до 1 см. Указывается также толщина дополнительного (сверх проектной толщины) слоя, например, 0,22 "лишний" слой 0,07.

(13) - Число главных балок - в коробчатых сечениях принимается по количеству ребер (стенок), а в плитных сборных - по количеству плит.

(14) - Высота главных балок - в середине пролета и у опоры - указывается вместе с плитой для железобетонных конструкций и без плиты для стальных и сталежелезобетонных, точность измерений и записи 1 см.

Толщина ребра - для нетиповых пролетных строений.

(15) - Число поперечных балок (диафрагм), высота и материал - указывать число балок с учетом их в опорных сечениях, а также высоту и материал, если он отличается от материала главной несущей конструкции; для неразрезных пролетных строений рассматриваются все пролеты, входящие в данную систему. Высота поперечных балок и диафрагм принимается без плиты от верхней до нижней грани балки (диафрагмы).

(16) - Число продольных балок - указывается число второстепенных продольных балок между соседними главными балками.

(17) - В качестве дополнительной нагрузки (постоянной) могут быть коммуникации, не предусмотренные проектом, массивные ограждения безопасности и др. Необходимо указывать дополнительную погонную нагрузку на балки, на которых они закреплены, и N балок, например 3 т/п.м для балок 1 и 2.

(18) - В примечании приводится дополнительная информация о пролетном строении, которая не вошла в п.п.1-17. По уширенным пролетным строениям записывают конструктивные данные по уширению, для усиленных конструкций указывают способы усиления.

Форма 3 "Опоры мостов"

Опоры записывают по группам. В одну группу входят одинаковые по конструкции опоры независимо от их высоты и различия размеров отдельных деталей. Для каждой опоры или группы одинаковых опор требуются следующие данные:

(1) - Тип опоры - по таблицам 6 и 7 приложения 3. При наличии особых деталей в конструкции приводится дополнительная информация в кратком виде.

Тип фундамента - указывается в соответствии с технической документацией на мост, таблица 8 приложения 3.

(2) - Материал надфундаментной части опоры записывают согласно кодовому определению, смотри таблицу 3 приложения 3.

(3) - Высоту опор записывают последовательно в строчку по всем опорам данной группы. Высоту определяют от верха подферменной площадки до естественного уровня грунта или обреза фундамента по оси моста.

(4) - Глубина заложения фундамента устанавливается по технической документации. Если фундамент свайный, указывается глубина забивки свай.

(5) - Номер типового проекта указывают по технической документации, если проект индивидуальный или неизвестен, это также указывают.

(6) - Размеры массивной части принимают по чертежам или по обмеру опоры в нижней зоне с указанием места замера. Сечение записывают: (длина вдоль моста)х(ширину поперек моста), если размер определен не замером на месте, указать источник: из документации - (Д).

(7) - Число стоек - указывают общее число стоек, для свайно-стоечных опор, число свай соответствует числу стоек.

(8) - Схема опоры - включает расстояние от края ригеля до оси первой стойки, расстояния по осям между стойками (столбами) поперек моста, начиная последовательно со стороны первой стойки. В случае, если замеренные расстояния не отличаются на величину более 0,1 м, схема опоры может быть записана с точностью до 0,1 м следующим образом:

,

где  - среднее расстояние, а - количество размеров, "а" и "в"- свесы консоли. Для двухрядной опоры в начале схемы записывается в фигурных скобках расстояние по осям между рядами стоек, столбов, например: {1,4} (К0,6+1,5х4+К0,6).

(9) - Сечение ригеля записывают в виде: ширина (размер вдоль моста), высота ригеля, длина ригеля.

Сечение стойки записывают в виде: (размер вдоль моста)х(размер поперек моста) или диаметр .

(10) - Примечания - приводят сведения конструктивных особенностей опор, которые не отражены в п.п.1-9. Например, для уширенных опор указывают способ уширения и конструктивное решение. Для усиленных опор указывают способ усиления.

Форма 4 "Список технической документации"

Содержит перечень проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, хранящейся в Дорожном хозяйстве, а также той, которая была получена в проектной и строительной организации. При отсутствии документации данный факт отмечается в форме 4 и прикладывается справка эксплуатирующего дорожного хозяйства об отсутствии документации.

Форма 5 "Ведомость дефектов"

При составлении дефектной ведомости дефекты следует группировать в следующие разделы:

1. Мостовое полотно;

2. Пролетные строения:

2.1. Железобетон в железобетонных, сталежелезобетонных и стальных пролетных строениях (ПС);

2.2. Сталь в сталежелезобетонных и стальных ПС;

2.3. Деревянные ПС и опоры;

2.4. Бетонные и каменные арочные мосты;

2.5. Опорные части;

3. Опоры, фундаменты;

4. Регуляционные сооружения, подходы, конуса;

5. Подмостовое пространство.

2. При обследовании моста описание дефектов для паспорта производится в виде словесного выражения (и в кодах) лаконичным текстом в последовательности, указанной в приложении 4. Число дефектов для записи не ограничивается.

3. Форма 5 включает количественную и качественную оценку дефектов. Перечень количественных характеристик каждого дефекта, обязательных для заполнения, приведен в приложении 4.

Каждому дефекту присваиваются категории неисправностей согласно ВСН 4-81 (90) по долговечности и безопасности, грузоподъемность учитывается, но оценка по ней не ставится.

4. Код дефекта принимается согласно приложению 4.

5. В примечании, кроме прочего, должны быть указаны номера фотографий и рисунков, относящихся к данному дефекту.

Форма 6 "Состояние сооружения"

1. Оценка состояния сооружения устанавливается по "Инструкции по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах" ВСН 4-81 и по "Техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог" ВСН 24-88. Согласно этим документам возможны 4 различных оценки технического состояния сооружения: 4 балла, 3 балла, 2 балла и аварийное состояние. Кроме того, в форме 6 требуется указать максимальную, зафиксированную в ведомости дефектов, категорию неисправности по долговечности и безопасности.

В тех случаях, когда грузоподъемность сооружения вследствие своего технического состояния должна быть снижена, устанавливаются коэффициенты снижения грузоподъемности, определяемые экспортно: коэффициент снижения общей массы транспортных средств в колонне - , коэффициент снижения массы одиночной нагрузки - и коэффициент снижения осевой нагрузки - , представляющие собой отношение разрешенной массы или нагрузки к проектным нормативным значениям соответствующих величин для данного моста. Если грузоподъемность снижена более, чем на 10%, состояние моста оценивают в 2 балла.

2. Аварийным является мост, в котором возникла реальная угроза обрушения конструкций, которое может привести к аварии с материальным ущербом и человеческим жертвам. Например, нулевая грузоподъемность пролетного строения, подмыв опоры, критический наклон валковых опорных частей.

3. При назначении массы транспортных средств в колонне и одиночным порядком следует исходить из проектных нормативных нагрузок для данного моста, результатов, предшествующих обследований и испытаний, а также технического состояния моста во время диагностического обследования. Если известны нормативные нагрузки, на которые рассчитывался мост, следует руководствоваться соответствующей схемой колонной нагрузки с учетом утяжеленной машины для данной схемы нагрузки.

4. При отсутствии технической документации на сооружение, для установления нормативных нагрузок требуется провести его идентификацию по типовому проекту, для которого проектные нормативные нагрузки известны. В случае невозможности идентификации конструкции для установления нормативных нагрузок требуется провести испытание и (или) произвести необходимые расчеты. При этом для определения грузоподъемности железобетонных балочных мостов следует руководствоваться "Инструкцией для определения грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов" ВСН 32-89, утвержденной Минавтодором РСФСР. Для определения грузоподъемности деревянных мостов - "Указаниями по определению грузоподъемности деревянных мостов с учетом их технического состояния" ВСН 12-73, утвержденными Минавтодором РСФСР.

5. Если техническое состояние моста оценено как неудовлетворительное или аварийное, в п.2 формы 6 должно быть дано пояснение причин, по которым снижена оценка; В этом же пункте дается пояснение причин снижения грузоподъемности.

6. При невозможности зафиксировать точные размеры опасных дефектов и устранить их влияние на несущую способность сооружения в п.4 и п.5 указывают о необходимости повторного обследования с пояснением причин этой рекомендации и вида необходимых работ: испытание, подводное обследование, взятие образцов для испытания и т.п.

Приложения

Приложение 1. Формы паспорта

Код сооружения

ПАСПОРТ МОСТА (ПУТЕПРОВОДА)

1. Параметры сооружения

|  | Названия подразделов | Число листов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общие сведения (форма 1)...............................………….…. |  |  |  |
|  | Пролетные строения (форма 2).......................….……….… |  |  |  |
|  | Опоры (форма 3).................................................……………... |  |  |  |
|  | Список имеющейся документации (форма 4)..…………. |  |  |  |
|  | Ведомость дефектов (форма 5)........................……………. |  |  |  |
|  | Состояние сооружения (форма 6)....................……………. |  |  |  |
|  | Фотографии основных дефектов........................………….... |  |  |  |
|  | Чертежи (схемы) моста с поперечниками........…………. |  |  |  |
|  | Дополнительные материалы...............................…………... |  |  |  |
|  | Паспорт составлен:_________________________________________ |  |  |  |
|  | (организация) |  |  |  |
|  | _________________________________________________________ |  |  |  |
|  | (должность, Ф.И.О. и подпись руководителя бригады) |  |  |  |
|  | “___” ________________199 г. |  |  |  |

Форма 1

Код сооружения:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. СООРУЖЕНИЕ:

2. ПРЕПЯТСТВИЕ:

3. ДОРОГА:

Расширенный код дороги:

4. КИЛОМЕТР:

5. Категория дороги:

Число полос на дороге:   наличие разметки (1/0):

6. Ближайший НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, расстояние до него:

7. Характеристика пересекаемого препятствия:

Напр-е течения (1 - слева направо, -1 - справа налево):

8. Подмостовой габарит:

|  | 9. ДЛИНА моста: | 10. Отверстие: |  |
| --- | --- | --- | --- |

11. Габарит по высоте:

12. ГАБАРИТ ПО ШИРИНЕ - Г:      Т1:       Т2:      В:

|  | 13. Годы постройки: | реконструкции или ремонта: |  |
| --- | --- | --- | --- |

14. ПРОЕКТНЫЕ НАГРУЗКИ:

15. ПРОДОЛЬНАЯ СХЕМА:                                                     /Lm=

16. Угол косины, особенности расположения в плане:

17. Уклоны - продольный:                              поперечный:

18. Покрытие проезжей части:

19. Тип водоотвода:

20. Тип деформационных швов:

21. Ограждения безопасности на мосту/подходах:

тип:                                                        высота:

22. Перила (тип, высота):

Тротуары:

|  | 23. ПОДХОДЫ - ширина проезжей части: перед | за мостом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | продольный уклон: перед | за мостом |  |  |
|  | высота насыпей: перед | за мостом |  |  |

24. Тип регуляционных сооружений:

25. Укрепление конусов, дамб:

Наличие переходных плит (1/0):

26. Проектная организация:

27. Строительная организация:

28. Эксплуатирующая организация:

29. Дорожные знаки:

30. Сведения о реконструкциях, ремонтах:

31. Тип коммуникаций и обустройств:

32. Система нумерации (в нестанд. случаях): Вдоль; Поперек

33. Дата обследования:

34 Примечания:

Форма 2

Код сооружения:

ПРОЛЕТЫ N

1. ТИП ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ -

Статитческая система, тип главной несущей конструкции:

Тип конструкции проезжей части:

2. МАТЕРИАЛ главной части:

3. ПРОДОЛЬНАЯ СХЕМА:                                                           /Lm=

4. ПАРАМЕТРЫ ГАБАРИТА ПО ШИРИНЕ:     В=        Т1=       С1=            Г1=          С=           Г2=              Т2=

5. Год изготовления:

ПРОЕКТНЫЕ НАГРУЗКИ:

6. Номер типового проекта:

7. Типы опорных частей:

8. Типы деформационных швов:

9. Способ поперечного объединения:

10. ПОПЕРЕЧНАЯ СХЕМА:                                                                /Вр=

11. Толщина плиты проезжей части:

12. Толщина одежды ездового полотна:

В том числе толщина дополнительного слоя покрытия:

Материал покрытия:

13. Число главных балок (ферм):

14. Высота главной балки (фермы) в пролете:                    у опоры:

толщина ребра:

15. Число поперечных балок (диафрагм) в пролете:

высота:                                                   тип:

16. Число продольных балок в панели:                                   тип:

17. Дополнительная погонная нагрузка:                                             т/п.м.

N_ балки, несущей дополнительную нагрузку:

18. Примечания:

Форма 3

Код сооружения:

ОПОРЫ NN

1. Тип опоры, фундамента:

2. Материал:

3. Высоты опор:

4. Глубины заложения фундаментов (свай):

5. Номер типового проекта:

6. Размеры массивной части опоры в уровне обреза фундамента -

вдоль моста (а):          , поперек моста (b):

7. Число стоек:             , макс. расст. между смежными осями:

8. Схема опоры:

9. Сечение стойки:

Сечение ригеля - ширина:                         высота:                      длина:

10. Примечания

Форма 4

Код сооружения:

СПИСОК ИМЕЮЩЕЙСЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер документац. | Название, год изготовления | Изготовитель | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Форма 5

Код сооружения:

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

| N п/п | Положение дефекта: NN пролетов (опор), элемент, N_эл-та, локализация, материал | Тип и описание дефекта | Параметры и их значения | Катег. по ВСН 4-81 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Разделы данной ведомости.

1. Мостовое полотно.6*

_____________

* Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС".

2. Пролетные строения.

2.1. Железобетон в железобетонных, бетонных и стальных пролетных строениях (ПС).

2.2. Сталь в сталежелезобетонных и стальных ПС.

2.3. Деревянные ПС и опоры.

2.4. Бетонные и каменные арочные мосты.

2.5. Опорные части.

3. Опоры, фундаменты.

4. Регуляционные сооружения, подходы, конуса.

5. Подмостовое пространство.

Форма 6

Код сооружения:

СОСТОЯНИЕ СООРУЖЕНИЯ

1. ОЦЕНКА состояния по ВСН 4-81:

2. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (допустимая общая и осевая масса автомобиля):

|  | в потоке | - общая: | , осевая: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одиночным порядком | - общая: |  |  |  |

экспертные коэффициенты - для автомобиля в потоке =     ,

то же одиночным порядком =     , на ось =      .

Причина снижения оценки технического состояния моста и грузоподъемности:

3. Наибольшая категория дефекта: Б          ; Д

4. Необходимость дополнительного обследования

(0-нет/1-да):

5. Дата ввода в ЭВМ:

6. ОТВЕТСТВЕННЫЕ за исходные данные:

7. Дополнительные сведения, рекомендации.

Приложение 2. Пример заполнения паспорта

Код сооружения Н179/006

ПАСПОРТ МОСТА (ПУТЕПРОВОДА)

через грунтовую дорогу на км.059+816 а/д Санкт Петербург-Выборг-Госграница.

1. Параметры сооружения.

|  | Названия подразделов | Число листов |  |
| --- | --- | --- | --- |

Общие сведения (форма 1)...................................................1

Пролетные строения (форма 2) ...............................…......1

Опоры (форма 3)....................................................…..............1

Список имеющейся документации (форма 4)......…..... 1

Ведомость дефектов (форма 5)..............................…....... 1

Состояние сооружения (форма 6)........................…........ 1

* Фотографии основных дефектов .................................... 3

Чертежи (схемы) моста с поперечниками...…................1

Дополнительные материалы ................................................-

Паспорт составлен отделом мостов ГП "РосдорНИИ"

(организация)

главный технолог Щетинин В.В.

(должность, Ф.И.О. и подпись руководителя бригады)

"20" декабря 1995 г.

_______________

* фотографий в примере заполнения паспорта нет.

Форма 6

Код сооружения: Н179/0060-2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. СООРУЖЕНИЕ: Путепровод

2. ПРЕПЯТСТВИЕ: местная грунтовая дорога

3. ДОРОГА: Санкт-Петербург-Выборг-Госграница

Расширенный код дороги: 141Н179

4. КИЛОМЕТР: 59+816

5. Категория дороги: 2

Число полос на дороге: 2 наличие разметки (1/0): 0

6. Ближайший НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, расстояние до него:

д.Смагино, 2 км.

7. Характеристика пересекаемого препятствия:

местная грунтовая дорога Г-6

Напр-е течения (1 - слева направо, -1 - справа налево):

8. Подмостовой габарит: 4.7

9. ДЛИНА моста: 29.68      10. Отверстие:

11. Габарит по высоте:

12. ГАБАРИТ ПО ШИРИНЕ - Г:11.6   +Т1:1  Т2:1    В:14.4

13. Годы постройки: 1994 реконструкции или ремонта:

14. ПРОЕКТНЫЕ НАГРУЗКИ: А-11      , НК-80     .

15. ПРОДОЛЬНАЯ СХЕМА: 23.4                            /Lm=23.4

16. Угол косины, особенности расположения в плане:

на вертикальной выпуклой кривой R=25000 м в профиле и на вираже в плане

17. Уклоны - продольный: /0.9% поперечный: \2%

18. Покрытие проезжей части: гидрофобный цементобетон

19. Тип водоотвода: Поперек через тротуары

20. Тип деформационных швов: Рез. заполн. со стальн. окаймлением

21. Ограждения безопасности на мосту/подходах:

тип: Барьерное/Барьерное            высота: 0.9 /0.9

22. Перила (тип, высота): Металлические, 1.15 м

Тротуары: Пониженного типа/Сборные

| 23. ПОДХОДЫ - ширина проезжей части: | перед 10 за мостом 10 |
| --- | --- |
| продольный уклон: | перед \1% за мостом \1% |
| высота насыпей: | перед 7 за мостом 7 |

24. Тип регуляционных сооружений:

25. Укрепление конусов, дамб: Железобетонные плитки 0.5*0.5

Наличие переходных плит (1/0): 1

26. Проектная организация: Ленфилиал ГипродорНИИ

27. Строительная организация: МО-37

28. Эксплуатирующая организация: Рощинское ДРСУ Леноблдоркомитета

29. Дорожные знаки: Ограничение максимальной скорости 50 км/час. Знак 3.24.

30. Сведения о реконструкциях, ремонтах:

31. Тип коммуникаций и обустройств:

32. Система нумерации (в нестанд. случаях): Вдоль                  ; Поперек

33. Дата обследования: 11.1995 г.

34. Примечания:

Форма 2

Код сооружения: Н179/0060-2

ПРОЛЕТЫ N 1

1. ТИП ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ -

Статическая система, тип главной несущей конструкции:

Балочное разрезное, ребристые балки без диафрагм с уширенной пятой

Тип конструкции проезжей части: Ж/б плита/в составе главных балок

2. МАТЕРИАЛ главной части: П/н железобетон

3. ПРОДОЛЬНАЯ СХЕМА: 23.4                                 /Lm= 23.4

4. ПАРАМЕТРЫ ГАБАРИТА ПО ШИРИНЕ: В=14.4

Т1=1    С1=0,4    Г1=11.6     С=0     Г2=0     Т2=1

5. Год изготовления: 1994

ПРОЕКТНЫЕ НАГРУЗКИ: А-11      , НК-80      ,

6. Номер типового проекта: 3.503-12.в.19(384/45)СДП

7. Типы опорных частей: Резино-металлические, оп.1,2

8. Типы деформационных швов: Рез. заполн. со стальн. окаймлением, оп.1, 2

9. Способ поперечного объединения: по плите

10. ПОПЕРЕЧНАЯ СХЕМА: К0.98+2.4*5+К0.98                /Вр=13.96

11. Толщина плиты проезжей части: 0.15

12. Толщина одежды ездового полотна: 0.18

В том числе толщина дополнительного слоя покрытия:

Материал покрытия: гидрофобный цементобетон

13. Число главных балок (ферм): 6

14. Высота главной балки (фермы) в пролете: 1.2        у опоры: 1.2

толщина ребра: 0.26

15. Число поперечных балок (диафрагм) в пролете:

высота:                                    тип:

16. Число продольных балок в панели:                   тип:

17. Дополнительная погонная нагрузка: т/п.м.

N_ балки, несущей дополнительную нагрузку:

18. Примечания:

Форма 3

Код сооружения: Н179/0060-2

ОПОРЫ NN 1, 2

1. Тип опоры, фундамента:

Устой, сборный стоечный, на свайном основании

2. Материал: Железобетон

3. Высоты опор: 4.02 (от обреза фундамента)

4. Глубины заложения фундаментов (свай): нет сведений

5. Номер типового проекта: 3.503-23.В6

6. Размеры массивной части опоры в уровне обреза фундамента - вдоль моста(а):   , поперек моста (b):

7. Число стоек: 12 , макс. расст. между смежными осями:

8. Схема опоры: 0.45(К1.15+2.4*5+К1.15)

9. Сечение стойки: 0.35*0.35

Сечение ригеля - ширина: 1.35  высота: 0.5  длина: 14.3

10. Примечания

Форма 4

Код сооружения: Н179/0060-2

СПИСОК ИМЕЮЩЕЙСЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер документа | Название, год изготовления | Изготовитель | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Карточка моста | Леноблдоркоми тет | Леноблдоркомитет |
| 2 | Исполнительная документация (чертежи, журналы работ, паспорта, акты) | МО-37 | Леноблдоркомитет |

Форма 5

Код сооружения: Н179/0060-2

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

| N п/п | Положение дефекта: NN пролетов (опор), элемент N_ эл-та, локализация, материал | Тип и описание дефекта | Парамет- ры и их значения | Катег. по ВСН 4-81 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Мостовое полотно |  |  |  |  |  |
| 1 | пр.1 Тротуары Железобетон вдоль стыка плит блоков тротуара | Не заделаны, вода попадает на плиту балок | п=14.00 | Д 1 |  |
| Пролетные строения |  |  |  |  |  |
| 2 | пр.1 Гл. балка Железобетон п/напряженный низ ребра Б 3 у оп.2 | Сколы/ Мех. повреждения Сколы с уменьшением площади поперечного сечения нижнего пояса | F=0.02 Т=0.03 | Д 1 |  |
| 3 | пр.1 Гл. балка Железобетон п/напряженный низ ребра Б 4 и 6 по центру пролета | Сколы/Мех. повреждения от удара негабарита Сколы с уменьшением площади поперечного сечения нижнего пояса | F=0.01 Т=0.04 | Д 1 |  |
| 4 | пр.1 Гл. балка Железобетон п/напряженный низ ребра Б 3 и 5 по центру пролета | Сколы/ Мех. повреждения от удара негабарита Сколы с уменьшением площади поперечного сечения нижнего пояса | F=0.01 Т=0.01 | Д 1 |  |

Форма 6

Код сооружения: Н179/0060-2

СОСТОЯНИЕ СООРУЖЕНИЯ

1. ОЦЕНКА состояния по ВСН 4-81:     4 балла

2. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (допустимая общая и осевая  масса автомобиля):

| в потоке | - общая: 30 | осевая: 12 |
| --- | --- | --- |
| в одиночном порядке | -общая: 80 |  |

экспертные коэффициенты - для автомобиля в потоке =1, то же одиночным порядком =1 , на ось =1.

Причина снижения грузоподъемности и оценки технического состояния моста:

3. Наибольшая категория дефекта: Б                   ; Д 1

4. Необходимость дополнительного обследования (0-нет/1-да):

5. Дата ввода в ЭВМ: 17/12/95

6. ОТВЕТСТВЕННЫЕ за исходные данные:

ГП РосдорНИИ. Гончаров

7. Дополнительные сведения, рекомендации:

Приложение 3

Таблицы для заполнения форм паспорта

Таблица 1

Перекрываемое препятствие

| Цифровой код | Препятствие |
| --- | --- |
| 101 | река или ручей |
| 102 | суходол, скотопрогон, овраг, балка, затапливаемый луг, ущелье, болото |
| 103 | железная дорога |
| 104 | автомобильная дорога |
| 105 | плотина (шлюз) |
| 106 | путепровод тоннельного типа |
| 107 | канал |
| 108 | озеро (пруд) |
| 109 | другие препятствия |

Статическая система моста

Таблица 2

| Цифровой код | Система | Схема |
| --- | --- | --- |
| 301 | Балочно-разрезная |  |
| 302 | Балочная неразрезная с постоянной высотой пролетного строения |  |
| 303 | Балочная неразрезная с переменной высотой пролетного строения |  |
| 304 | Балочно-консольная |  |
| 305 | Балочно-консольная с подвесным пролетом |  |
| 306 | Балочная температурно-неразрезная |  |
| 310 | Ригельно-подкосная |  |
| 311 | Подкосная |  |
| 312 | Арочная трехшарнирная |  |
| 313 | Арочная двухшарнирная |  |
| 314 | Арочная с затяжкой |  |
| 315 | Арочная безшарнирная |  |
| 321 | Арочно-балочная внешне распорная (балка жесткости над гибкой аркой) |  |
| 322 | Арочно-балочная внешне безраспорная (балка жесткости над гибкой аркой) |  |
| 323 | Висячая с балкой жесткости |  |
| 324 | Вантовая с балкой жесткости |  |
| 325 | Комбинирован ная система |  |
| 326 | Арочная (статическая схема не ясна) |  |
| 331 | Рамная |  |
| 332 | Рамно-консольная |  |
| 333 | Рамно-подвесная |  |
| 334 | Рамная с наклонными опорами ("Бегущая лань") |  |
| 340 | Наплавной мост |  |
| 341 | Паромная переправа |  |
| 351 | Мост-тоннель |  |
| 352 | Мост-труба |  |
| 353 | Разводной мост раскрываю щейся системы |  |
| 354 | Разводной мост поворотной системы |  |
| 355 | Разводной мост вертикально-подъемной системы |  |
| 399 | Другие статические системы |  |

Материал

Таблица 3

| Цифровой код | Материал |
| --- | --- |
| 401 | сталь |
| 402 | железобетон |
| 403 | бетон |
| 404 | бутобетон |
| 405 | бетон и бутобетон |
| 406 | каменная кладка |
| 407 | бетон и каменная кладка |
| 408 | кирпичная кладка |
| 409 | древесина |
| 410 | древесина клееная |
| 411 | сталежелезобетон |
| 412 | предварительно-напряженный ж/б |
| 413 | каменная кладка и ж/б |
| 414 | бетон и ж/б |
| 499 | другие материалы |

Тип пролетных строений

Таблица 4

| Цифровой код | Пролетное строение | Схема поперечного сечения |
| --- | --- | --- |
| 501 | Плитное |  |
| 502 | Ребристые балки с диафрагмами |  |
| 503 | Ребристые балки без диафрагм |  |
| 504 | Коробчатого сечения с раздельными коробками |  |
| 505 | Коробчатого сечения с общей нижней плитой |  |
| 506 | Арки с надарочной конструкцией |  |
| 507 | Прокатные двутавровые балки |  |
| 508 | Главные балки со сплошной стенкой |  |
| 509 | Сквозные фермы с ездой по верху |  |
| 510 | Свод с надсводным строением |  |
| 511 | Простые прогоны |  |
| 512 | Сложные прогоны |  |
| 513 | Дощатые фермы |  |
| 514 | Сквозные ригельно-раскосные фермы |  |
| 515 | Сквозные фермы с ездой понизу с открытым верхним поясом |  |
| 516 | Сквозные фермы с ездой понизу с закрытым верхним поясом |  |
| 517 | Арочные пролетные строения с ездой посередине |  |
| 518 | Арочные пролетные строения с ездой понизу с закрытым верхним поясом |  |
| 519 | Пролетные строения из элементов и конструкций гражданского (промышленного) строительства |  |
| 599 Б | Другие типы пролетного строения |  |

Тип проезжей части

Таблица 4

| Цифровой код | Проезжая часть |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 600 | Конструкция без одежды ездового полотна |
| Железобетонная плита в составе основной несущей железобетонной конструкции (в плитных, ребристых и коробчатых пролетных строениях |  |
| 601 | с асфальтовым покрытием |
| 602 | с цементобетонным покрытием |
| 603 | с каменной мостовой, щебеночным покрытием и пр. |
| Железобетонная плита, включенная в совместную работу с металлическими главными балками (в сталебетонных пролетных строениях) |  |
| 604 | с асфальтобетонным покрытием |
| 605 | с цементобетонным покрытием |
| Железобетонная плита по главным балкам (железобетонным, металлическим или деревянным) |  |
| 606 | с асфальтобетонным покрытием |
| 607 | с цементобетонным покрытием |
| Стальной лист, ортотропная плита по главным поперечным или продольным балкам |  |
| 608 | с асфальтобетонным покрытием |
| 609 | с цементобетонным покрытием |
| Железобетонная плита по поперечным балкам |  |
| 610 | с асфальтобетонным покрытием |
| 611 | с цементобетонным покрытием |
| 612 | железобетонная плита по продольным второстепенным балкам с покрытием |
| Деревянная конструкция |  |
| 614 | поперечный рабочий настил из досок, пластин или жердей по прогонам или балкам (с защитным настилом или без него) |
| 615 | продольный рабочий настил из досок, пластин или жердей по поперечинам (с защитным настилом или без него) |
| 616 | проезжая часть с опиранием в узлах сквозных ферм в виде поперечного рабочего настила по прогонам, опирающимся на поперечные балки (с защитным настилом или без него) |
| 617 | деревоплита из досок на ребро с асфальтобетонным покрытием |
| Проезжая часть каменных (бетонных) мостов |  |
| 618 | щебеночное или черное гравийное покрытие |
| 619 | асфальтобетонное или цементобетонное покрытие |
| 620 | засыпная конструкция с а/б покрытием |
| 621 | то же, с цементобетонным покрытием |
| 622 | то же, с щебеночным покрытием |
| 699 | другие типы проезжей части |

Типы береговой опоры

Таблица 6

| Цифровой код | Опора | Схема |
| --- | --- | --- |
| 701 | Массивный устой (обсыпной или с обратными стенками) |  |
| 702 | Сборный устой свайного или стоечного типа (однорядный) |  |
| 703 | Сборный устой свайного или стоечного типа (двухрядный или козловой) |  |
| 704 | Устой в виде лежневой опоры |  |
| 705 | Ряжевый устой |  |
| 706 | Устой в виде угловой контрфорсной подпорной стенки |  |
| 707 | Устой в виде продольных стенок с проемами, объединенных ригелем |  |
| 708 | Устой в виде отдельных столбов, объединенных ригелем |  |
| 709 | Устой арочного распорного моста |  |
| 799 | Другие типы береговых опор |  |

Типы промежуточной опоры

Таблица 7

| Цифровой код | Опора | Схема |
| --- | --- | --- |
| 801 | Массивная |  |
| 802 | Массивная в нижней и столбчатая в верхней части опоры |  |
| 803 | Одностолбчатая опора с ригелем |  |
| 804 | Пространственная свайного типа |  |
| 805 | Плоская однорядная свайного типа |  |
| 806 | Опора из раздельных столбов на фундаменте |  |
| 807 | Опоры-стенки |  |
| 808 | Плавучая опора |  |
| 809 | Ряжевая опора |  |
| 810 | Пилон висячего моста |  |
| 811 | Стоечная опора (в том числе с качающимися стойками) |  |
| 812 | V-образные наклонные опоры |  |
| 813 | Столбчатая |  |
| 814 | Массивная опора с ригелем |  |
| 899 | Другие типы промежуточной опоры |  |

Типы фундамента

Таблица 8

| Цифровой код | Тип |
| --- | --- |
| 901 | Свайный фундамент |
| 902 | Высокий свайный ростверк |
| 903 | Естественное основание |
| 904 | Безростверковое основание (отдельные столбы из оболочек не связанные между собой) |
| 905 | Опускной колодец |
| 999 | Другие типы фундамента |

Регуляционные сооружения

Таблица 9

| Цифровой код | Тип |
| --- | --- |
| 1000 | Регуляционных сооружений нет |
| 1001 | Струенаправляющая дамба с различными видами укрепления откосов |
| 1002 | Укрепление берега различными конструкциями |
| 1003 | Струенаправляющая дамба и укрепление берега |
| 1004 | Конус |
| 1005 | Подпорная стенка (вместо конуса заборная стенка) |
| 1006 | Конус укреплен одерновкой |
| 1007 | Конус без укрепления |
| 1099 | Другие типы регуляционных сооружений |

Тип опорных частей

Таблица 10

| Цифровой код | Тип |
| --- | --- |
| 1100 | Опорные части отсутствуют |
| 1101 | Прокладки из рубероида (толя, покрышек, транспортерной ленты, дерева и т.д.) |
| Подвижные |  |
| 1102 | Плоские металлические (под балкой две стальные пластины) |
| 1103 | Тангенциальные металлические |
| 1104 | Резино-металлические (РОЧ) |
| 1105 | Скользящие резино-фторопластовые, фторопластовые |
| 1106 | Катковые (один каток) |
| 1107 | Валковые |
| 1108 | Многокатковые |
| 1109 | Балансирные (секторные) |
| Неподвижные |  |
| 1112 | Плоские (под балкой одна стальная пластина) |
| 1113 | Тангенциальные металлические |
| 1114 | Резино-металлические (РОЧ) |
| 1115 | Резино-фторопластовые (резина в обойме) |
| 1116 | Балансирные |
| 11199 | Другие типы опорных частей |

Тип ограждений

Таблица 11

| Цифровой код | Тип |
| --- | --- |
| 1300 | Ограждения отсутствуют |
| 1301 | парапетное (массивное из железобетона, бетона или кладки) |
| 1302 | барьерное (стойки с продольными элементами) |
| 1303 | бордюрное (с приставным камнем к тротуару или без) |
| 1304 | Тросовое |
| 1399 | Другие типы ограждений |

Тип реконструкции моста

Таблица 12

| Цифровой код | Тип |
| --- | --- |
| 1400 | Реконструкция не проводилась |
| 1401 | Усиление пролетных строений |
| 1402 | Усиление опор |
| 1403 | Уширение моста приставными элементами с одной стороны |
| 1404 | Уширение моста приставными элементами с двух сторон (несимметрично) |
| 1405 | Уширение моста приставными элементами симметрично с двух сторон |
| 1406 | Уширение моста накладной плиткой |
| 1407 | Уширение проезжей части за счет тротуаров |
| 1408 | Замена пролетных строений |
| 1410 | Постройка параллельного моста |
| 1499 | Другие виды реконструкции |

Тип водоотвода

Таблица 13

| Цифровой код | Тип |
| --- | --- |
| 1500 | Водоотвод отсутствует |
| 1501 | Через водоотводные трубки под мост |
| 1502 | Cток воды вдоль проезжей части за счет уклонов |
| 1503 | Сброс воды поперек моста через тротуары |
| 1504 | По специальным лоткам (продольным или поперечным) за пределы моста |
| 1505 | Через зазоры в проезжей части моста (дощатый настил и т.д.) |
| 1506 | Комбинированный (например, за счет уклонов и лотков) |
| 1599 | Другие типы водоотвода |

Тип перил

Таблица 14

| Цифровой код | Тип |
| --- | --- |
| 1600 | Перила отсутствуют |
| 1601 | Металлические (секционные или непрерывные) |
| 1602 | Железобетонный поручень с металлической решеткой |
| 1603 | Железобетонные (решетчатые или со сплошной стенкой) |
| 1604 | Деревянные |
| 1605 | Комбинированные |
| 1699 | Другие типы перил |

Деформационные швы

Таблица 15

| Цифровой код | Тип | Схема |
| --- | --- | --- |
| 1701 | Зазор закрыт а/б покрытием |  |
| 1702 | Зазор открыт без заполнения |  |
| 1703 | Зазор с мастичным заполнением со стальным окаймлением |  |
| 1704 | Зазор с мастичным заполнением без окаймления |  |
| 1705 | Зазор с резиновым компенсатором |  |
| 1706 | Зазор перекрыт стальным листом |  |
| 1707 | Зазор перекрыт гребенчатыми плитами |  |
| 1708 | Деформацион ный шов откатного типа |  |

Тротуары

Таблица 16

| Цифровой код | Тип |
| --- | --- |
| 1800 | Тротуаров нет (зоны для прохода и пешеходов) |
| 1801 | Повышенного типа из сборных типовых блоков |
| 1802 | Повышенного типа из свай |
| 1803 | Пониженные из сборных тротуарных блоков |
| 1804 | Пониженные по плите проезжей части |
| 1805 | Деревянные конструкции |
| 1806 | Повышенного типа по консолям плиты |
| 1899 | Другие типы тротуаров |

Способ поперечного объединения

Таблица 17

| Цифровой код | Тип |
| --- | --- |
| 1900 | Несущие элементы пролетных строений не объединены между собой (отдельно стоящие балки) |
| 1901 | По шпонкам |
| 1902 | По диафрагмам (локальное объединение) |
| 1903 | По плите |
| 1904 | По плите и диафрагмам |
| 1905 | По поперечным балкам и связям |
| 1906 | По продольным и поперечным связям |
| 1907 | По плите и поперечным связям |

Приложение 4

Перечень дефектов мостов для обязательной регистрации при диагностическом обследовании

Раздел 1. Дефекты мостового полотна (МП);

Раздел 2. Дефекты пролетных строений (ПС);

Раздел 3. Дефекты опор и фундаментов (ОФ);

Раздел 4. Дефекты подходов, конусов, регуляционных сооружений (ПР);

Раздел 5. Дефекты подмостового пространства

Раздел 1. Дефекты мостового полотна

Элементы (объекты): сопряжение с насыпью (СН), деформационный шов (ДШ), покрытие проезжей части (ПП), система водоотвода (ВД), ограждение (ОР), тротуары, перила (ТП), гидроизоляция (ГИ).

1.1. Дефекты сопряжения с насыпью    Код группы: 103

Дефекты переходных плит              Код группы: 404

1.2. Дефекты деформационных швов    Код группы: 105

1.3. Дефекты покрытия

1.3.1. Сверхнормативная толщина покрытия Код группы: 301

1.3.2. Загрязнение проезжей части        Код группы: 302

1.3.3. Неровности, выбоины, проломы   Код группы: 303

1.3.4. Трещины в покрытии проезжей части Код группы: 304

1.4. Дефекты системы водоотвода        Код группы: 108

1.5. Дефекты ограждений                      Код группы: 111

1.6. Дефекты тротуаров                         Код группы: 109

1.6.1. Повреждение тротуарных плит

1.6.2. Повреждение тротуарных блоков

1.6.3. Дефекты деревянного настила тротуара

1.6.4. Стеснение прохода по тротуару, загрязнение

1.7. Дефекты перил                               Код группы: 109

1.7.1. Повреждение поверхностей

1.7.2. Повреждение конструкции

1.8. Дефекты гидроизоляции                 Код группы: 107

Раздел 1. Дефекты мостового полотна

1.1. Дефекты сопряжения с насыпью    Код группы: 103

Дефекты переходных плит                   Код группы: 404

Дефекты сопряжения с насыпью. Код группы 103

| Код | Наименование дефекта | Параметры |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103-01 | Волны или просадки на въезде на мост | L, B, T |  |  |  |  |  |
|  | Просадка насыпи перед мостом без образования порожка | L, B, T |  |  |  |  |  |
|  | То же, с образованием порожка, волны | L, B, T |  |  |  |  |  |
| 103-03 | Образование провалов на въезде на мост | L, B, T |  |  | из-за пробоины при смещении или разрушении переходных плит |  |  |
|  | Локальные промоины в конусе | V |  |  |  |  |  |
|  | Размыв верхней части конуса с частичным обнажением крайних переходных плит | V |  |  |  |  |  |
|  | Вымывание грунта из-под переходных плит, незначительная просадка пр. части | V |  |  |  |  |  |
|  | Вымывание грунта с образованием ниш под переходными плитами | V |  |  |  |  |  |
|  | Вымывание грунта с образованием ниш под переходными плитами и ригелем | V |  |  |  |  |  |
| Дефекты переходных плит. Код группы 404 |  |  |  |  |  |  |  |
| 404-02 | Смещение переходных плит с опорной площадки на опоре или лежне |  | h, F |  |  |  |  |
| 103-02 | Повреждение переходных плит |  | L, B |  | трещины, потеря жесткости |  |  |
|  | - незначительные повреждения; |  |  |  |  |  |  |
|  | - отсутствие переходных плит |  |  |  |  |  |  |
| 404-01 | Разрушение переходных плит, граничащие с обрушением свода |  | В |  |  |  |  |
| 1.2. Дефекты деформационных швов (ДШ). Код группы 105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостаточная ширина зазоров в деформационном шве |  | В |  |  |  |  |
|  | Загрязнение деформационных швов |  | L |  |  |  |  |
| ДШ закрытого типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трещины в асфальтобетонном покрытии над ДШ закрытого типа |  | L, C |  |  |  |  |
|  | То же, с образованием бугров |  | h |  |  |  |  |
|  | Течь ДШ закрытого типа вследствие повреждения гидроизоляции над ДШ |  | L |  |  |  |  |
| 105-07 | Повреждение компенсатора |  | L |  |  |  |  |
|  | ДШ закрытого типа, сопровождаемое протечкой |  |  |  |  |  |  |
|  | Провал конструкции (продавливание в зазор компенсатора) |  | L |  |  |  |  |
| ДШ заполненного типа |  |  |  |  |  |  |  |
| 105-06 | Повреждение кромок покрытия у ДШ заполненного типа |  | L |  |  |  |  |
| 105-07 | Повреждение или старение компенсатора ДШ заполненного типа, разрушение заполнения |  | L |  |  |  |  |
| 105-10 | Продавливание компенсатора ДШ заполненного типа в зазор |  | L |  |  |  |  |
|  | Расстройство металлического окаймления ДШ заполненного типа |  | L |  |  |  |  |
| ДШ перекрытого типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очаговая коррозия стальных элементов ДШ |  | F |  |  |  |  |
|  | Пластовая коррозия стальных элементов ДШ |  | F |  |  |  |  |
|  | Неудовлетворительное закрепление перекрывающих элементов, их смещение |  |  |  | характерный признак при обследовании "стук" |  |  |
|  | Разрушение металлического окаймления с повреждением анкеров |  | L |  |  |  |  |
| 105-03 | Коррозия водоотводных лотков ДШ |  | L |  |  |  |  |
| 105-08 | Местное повреждение водоотводного лотка |  | n |  |  |  |  |
| 105-12 | Отсутствие или разрушение ДШ на тротуаре |  | L |  |  |  |  |
| 105-11 | Полное разрушение конструкции ДШ, |  | L |  |  |  |  |
|  | Температурный зазор не перекрыт, в покрытии провал |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Дефекты покрытия Код группы 301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301-01 | Толщина покрытия превышает проектную толщину |  | L, B, T |  |  |  |  |
| 101-03 | Загрязнение проезжей части |  | F, T |  |  |  |  |
|  | Загрязнение полосы безопасности и края проезжей части толщиной более 10 см |  | L, B |  |  |  |  |
| 303-04 | Вспучивание покрытия |  | L, B, T |  |  |  |  |
| 303-07 | Отдельные неровности, волны |  | T, F |  |  |  |  |
|  | Колейность покрытия |  | L, B, T |  |  |  |  |
|  | Наплывы у тротуара (парапета) |  | L, T |  |  |  |  |
| 303-01 | Выбоины в покрытии в пределах верхнего слоя |  | F |  |  |  |  |
|  | Выбоины до защитного слоя |  | F, D |  |  |  |  |
|  | Выбоины на всю толщину одежды |  | F, B |  |  |  |  |
|  | Проломы в дорожной одежде и плите |  | F, B |  |  |  |  |
| 105-05 | Порожек в зоне ДШ, волна |  | L, T |  |  |  |  |
| 304-15 | Одиночные поперечные трещины в покрытии |  | L, C |  |  |  |  |
|  | Многочисленные равнонаправленные трещины |  | С |  |  |  |  |
|  | Продольные трещины в покрытии над стыками плит |  | L |  |  |  |  |
| 304-16 | Сеть мелких трещин |  | F, C |  |  |  |  |
|  | Трещины большого раскрытия с разрушением кромок покрытия |  | F |  |  |  |  |
| 1.4. Дефекты водоотвода Код группы 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108-02 | Застой воды на проезжей части из-за отсутствия уклонов |  | F, B |  |  |  |  |
|  | Застой воды вследствие отсутствия уклонов к трубкам или окнам |  | F, B |  |  |  |  |
| 108-04 | Застой воды на проезжей части из-за того, что трубки или окна забиты мусором, грязью, заасфальтированый т.п. |  | F, B |  |  |  |  |
| 108-05 | Коррозия водоотводных трубок |  | n |  |  |  |  |
|  | Отсутствие организованного водоотвода на подходах к мосту |  | L |  |  |  |  |
|  | Водоотводные лотки отсутствуют или не функционируют |  | n, L |  |  |  |  |
| 1.5. Дефекты ограждений Код группы 111 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-05 | Отсутствие необходимых ограждений |  | L, h, сторона |  |  |  |  |
| 111-03 | Несоответствие высоты ограждений |  | h |  |  | - не предусмотрено проектом; |  |
|  |  |  |  |  |  | - лишние слои покрытия; |  |
|  |  |  |  |  |  | - строительный дефект |  |
| Дефекты барьерных ограждений (металлических) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение анкеровки стоек ограждения |  | n (число дефектных стоек),% от общего числа стоек |  |  | конкретно о дефекте: |  |
|  |  |  |  |  |  | - плохая сварка; |  |
|  |  |  |  |  |  | - малое количество болтов; |  |
|  |  |  |  |  |  | - не затянуты болты |  |
|  | Деформации и погнутости горизонтальных элементов ограждений |  | L, b, n число, %, L (3 пар) |  |  |  |  |
| 111-07 | Разрушение ограждения |  | L, %, L |  |  | разрыв горизонтального элемента от стоек |  |
| 111-06 | Нарушение антикоррозийных покрытий |  | L, %, F |  |  | точечная коррозия пласт. ржавчина |  |
| Дефекты парапетных ограждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхностное разрушение бетона ограждений |  | L, %, F, b |  |  | b - глубина выветривания |  |
|  | Трещины в бетоне, сколы углов |  | n, b, %, L |  |  | без сколов |  |
|  |  |  |  |  |  | со сколами |  |
|  | Полное разрушение парапетного ограждения |  | L, %, L |  |  |  |  |
|  | Смещение блоков от ударов |  | L |  |  |  |  |
| Бордюрное ограждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхностное разрушение ограждения |  | L, %, Г, b |  |  | b - глубина выветривания |  |
|  | Образование щелей по контуру бордюрных "камней" |  | n, L,% |  |  | щели по контакту с тротуаром, сосед. камнем, пр. частью |  |
| 111-07 | Разрушение бордюрных ограждений |  | L, n |  |  | трещины, сколы, полное разрушение |  |
| Дефекты тротуаров. Код группы 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тротуарные блоки и накладные плиты |  |  |  |  |  | тротуарные блоки и накладные плиты имеют общие дефекты |  |
| 109-01 | Отсутствие или разрушение покрытия на тротуарах |  | F |  |  |  |  |
|  | Разрушение бетона тротуарных блоков (накладных плит) по фасаду без обнажения арматуры |  | L |  |  |  |  |
|  | То же, с обнажением арматуры |  | L |  |  |  |  |
|  | Трещины в тротуарных блоках (плитах) |  | L, Т, С |  |  |  |  |
|  | Сколы краев (углов) свесов |  | L |  |  |  |  |
| 109-05 | Смещение тротуарных блоков (плит), свидетельствующее о плохом их закреплении |  | n |  |  |  |  |
|  | - небольшое смещение; |  | n, Х |  |  |  |  |
|  | - неустойчивое равновесие |  | n, Х |  |  |  |  |
| 109-08 | Обрушение тротуарных блоков (плит) |  | n |  |  |  |  |
|  | Повреждение колесоотбойной грани тротуарного блока (плиты) |  | L |  |  |  |  |
|  | Проломы в тротуарных плитах |  | n, F |  |  |  |  |
| 2. Дефекты деревянного настила тротуара |  |  |  |  |  |  |  |
| 109-13 | Проломы в дощатом настиле |  | n, F |  |  |  |  |
|  | Незакрепленные доски настила |  | L, B |  |  |  |  |
|  | Недостающие или гнилые доски настила тротуара. Доски настила имеют недостаточную толщину |  | A, F |  |  |  |  |
| 3. Помехи проходу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стеснение прохода по тротуару |  | F, L |  |  |  |  |
|  | Загрязнение тротуара и связанное с этим стеснение прохода |  | L, B, T |  |  |  |  |
| 1.7. Дефекты перил. Код группы 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109-02 | Плохое состояние лакокрасочного покрытия металлических перил |  | L |  |  |  |  |
|  | Поверхностное разрушение бетона железобетонных перил |  | L |  |  |  |  |
|  | Коррозия металлических перил |  | L, %, F |  |  | повсеместная коррозия |  |
|  | Сколы бетона элементов перил с оголением арматуры |  | L |  |  |  |  |
|  | Повреждение заполнения в секциях перил |  | N(%) |  |  |  |  |
|  | Ненадежная анкеровка стоек |  | n, N(%) |  |  |  |  |
|  | Разрушение анкеровки стоек |  | n |  |  |  |  |
| 109-04 | Обрушение перил |  | n |  |  | n - количество обрушенных секций |  |
|  | Повреждения поручня перил |  | L |  |  |  |  |
| 1.8. Дефекты гидроизоляции. Код группы 107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107-01 | Течь воды из-под тротуара на фасад пролетного строения |  | L |  |  |  |  |
|  | Течь через стыки тротуарных блоков, следы выщелачивания |  | L |  |  |  |  |
|  | Следы выщелачивания на консолях крайних балок и тротуарных консолях |  | L |  |  |  |  |
| 107-02 | Протечки, выщелачивание вдоль швов омоноличивания сборных балок |  | L |  |  |  |  |
|  | То же, вдоль швов омоноличивания сборной плиты |  | n |  |  |  |  |
| 105-02 | Протечки по ДШ |  | L |  |  |  |  |
|  | Следы протечек по нижней поверхности плиты и консолей |  | F |  |  |  |  |
|  | Следы протечек рядом с водоотводными трубками, строповочными отверстиями и другими технологическими отверстиями |  | n |  |  |  |  |
| 107-03 | Следы выщелачивания на нижней поверхности плиты, соответствующей краю тротуара |  | F, L |  |  |  |  |

Раздел 2. Дефекты пролетных строений

2.1. Дефекты железобетона в железобетонных и сталежелезобетонных ПС

| Код | Наименование дефекта | Параметры |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.01. Несоответствие проекту |  |  |  |  |  |
| 200-01 | Провисание балок (отсутствие стр. подъема) | Y, W |  |  | с образованием трещин или без них |
|  | Искривление балки в плане | f |  |  |  |
| 200-02 | Непараллельность осей балок | Y, W |  |  |  |
| 200-03 | Прочность бетона ниже проектной | S |  |  |  |
|  | Прочность бетона в плите | S |  |  |  |
|  | Прочность бетона в ребре | S |  |  |  |
|  | Прочность бетона нижнем поясе | S |  |  |  |
|  | Смещение осей опирания ПС | X, Z, Y |  |  |  |
|  | Несовпадение полудиафрагм в плане или по высоте (то же - плит в бездиафрагменной ПС) | Z,Y |  |  |  |
|  | Неровности между сборными плитами, уложенные на главные балки | Y |  |  | указана максимальная величина |
| 2.1.02. Внешние дефекты (дефекты поверхностей) |  |  |  |  |  |
| 211-01 | Поверхность с неглубокими раковинами (в поверхностном слое) | F, %, F |  |  |  |
| 211-06 | Шелушение поверхности бетона от климатических факторов (размораживание, выветривание) | F, %, F |  |  |  |
| 211-04 | Разрушение штукатурки или окраски | F, %, F |  |  |  |
|  | Местные утолщения ребер балок | Д |  |  |  |
|  | Не заделаны отверстия вокруг водоотводных трубок | n |  |  |  |
|  | Не заделаны строповочные отверстия |  |  |  |  |
|  | Крупные следы опалубки на поверхностях бетона | F |  |  |  |
|  | Загрязнение поверхностей | F |  |  |  |
| 2.1.03. Протечки, выщелачивание |  |  |  |  |  |
|  | Сухие следы выщелачивания, протечки воды и ржавчины | F |  |  |  |
| 212-01 | Мокрые пятна от протечек | F |  |  |  |
| 212-02 | То же, с ржавыми потеками | F |  |  |  |
| 212-04 | Выщелачивание со сталактитами | F |  |  | %, F |
| 2.1.04 Дефекты защитного слоя бетона |  |  |  |  |  |
| 213-01 | Недостаточная толщина защитного слоя (арматура "просвечивает" или оголена) | F |  |  |  |
| 213-02 | Поверхностное разрушение защитного слоя без обнажения арматуры | F |  |  |  |
| 213-03 | Разрушение защитного слоя с обнажением арматуры (отслоение, лещадка) | F |  |  |  |
| 213-05 | Отслоение бетона на нижних и боковых гранях ребер и на нижней поверхности плиты | F |  |  | как результат интенсивной коррозии и увеличения объема продуктов коррозии |
| 213-07 | Разрушение бетона по краю консоли плиты |  |  |  |  |
| 2.1.05. Повреждение бетона, изменение его свойств |  |  |  |  |  |
| 214-01 | Раковины в бетоне (в пределах толщины защитного слоя) | F, T, A |  |  |  |
| 214-02 | Внутренние полости (пустоты) в бетоне | F, T, A |  |  |  |
| 215-03 | Сколы бетона с уменьшением площади поперечного сечения верхнего пояса (плиты) | F, Т, A |  |  |  |
| 215-04 | Сколы с уменьшением площади поперечного сечения нижнего пояса | F, Т, A |  |  |  |
| 215-05 | Сколы с уменьшением площади поперечного сечения ребра | F, T, A |  |  |  |
| 215-06 | Сколы приопорной части ребра с уменьшением площади опирания | F, T, A |  |  |  |
| 215-07 | Сколы на торце ребра за пределами опирания | F, T |  |  |  |
|  | Редкие незначительные сколы без обнажения арматуры | F |  |  |  |
| 214-04 | Незаинъектированные каналы в ребре | L, N |  |  |  |
| 214-03 | Незаинъектированные каналы в поясе (плите) | L, N |  |  |  |
| 214-07 | Снижение пассивирующей способности бетона | S |  |  | определяется дополнитель ным исследованием |
| 2.1.07. Трещины в бетоне |  |  |  |  |  |
| 216-01 | Редкие поперечные трещины на боковых гранях ребер | С, с, Т |  |  | характер: силовые |
| 216-02 | Регулярные поперечные трещины на боковых гранях ребер | С, с, Т |  |  | характер: силовые |
| 216-04 | Поперечные трещины в ребрах преднапряженных балок | с, Т |  |  | характер: силовые |
|  | Наклонные трещины в ребрах | с, Т |  |  | характер: силовые |
| 216-05 | Поперечные трещины на нижних поверхностях ребер | С, с, Т |  |  | характер: силовые |
|  | Продольные трещины на нижних поверхностях ребер | С, с, Т |  |  | характер: силовые |
| 216-06 | Поперечные трещины в плите | F, c, Т |  |  | характер: силовые |
| 216-09 | Продольные трещины в плите | F, c, Т |  |  | характер: силовые |
|  | Косые трещины в плите | F, c, Т |  |  | характер: силовые |
| 217-01 | Продольные трещины в сжатой зоне плиты или ребра со значительным раскрытием | с, Т |  |  | характер: силовые |
| 217-04 | Трещины вдоль пучков преднапряженной арматуры | с, Т |  |  | характер: силовые |
| 217-05 | Трещины в зоне анкеров преднапряженной арматуры | с, Т |  |  | характер: силовые |
|  | Трещины в опорных узлах | с, Т |  |  | характер: силовые |
| Несиловые трещины |  |  |  |  |  |
| 218-01 | Усадочные | F |  |  |  |
| 218-02 | Температурные | F |  |  |  |
| 218-03 | Технологические (в основном - усадочные в сопряжении плиты и ребер | F |  |  |  |
| 2.1.10. Дефекты в стыках |  |  |  |  |  |
| 220-02 | Трещины в стыках блоков (в т.ч. клеевых) преднапряженных балок | L, c, T |  |  |  |
| 220-05 | Срез накладок в стыках полудиафрагм |  |  |  |  |
|  | Сколы и раковины в зоне стыков полудиафрагм | А |  |  |  |
| 220-06 | Не омоноличен стык полудиафрагм | n |  |  |  |
| 220-08 | Не омоноличен стык плиты | n |  |  |  |
|  | Трещины в швах омоноличивания плит | L, c, T |  |  |  |
|  | Трещины в сопряжениях сборного и монолитного бетона |  |  |  |  |
|  | Трещины (вертикальные и наклонные) в диафрагмах и полудиафрагмах | с |  |  |  |
|  | Трещины по контакту бетона омоноличивания и основного бетона диафрагм | с |  |  |  |
|  | Сколы бетона в зоне контакта сборных блоков по длине пролета | Т, n |  |  |  |
|  | Отсутствие омоноличивания стыка, сварка арматуры нарушена | n |  |  | разрушение стыка |
|  | Пластичная консистенция клея в клеевых конструкциях | S |  |  |  |
| 2.1.11. Коррозия и другие дефекты арматуры |  |  |  |  |  |
| 221-01 | Разрыв арматуры |  |  |  |  |
| 221-02 | Пластинчатая коррозия стержневой арматуры | А |  |  |  |
|  | Поверхностная коррозия стержневой арматуры | А |  |  |  |
| 221-04 | Коррозия стержневой арматуры с образованием трещин вдоль стержней | A, L |  |  |  |
|  | Язвенная коррозия предварительно напряженной арматуры | A, L |  |  |  |
|  | Поверхностная коррозия предварительно напряженной арматуры | A, L |  |  |  |
| 221-05 | Потеки ржавчины у анкеров | L, N |  |  |  |
|  | Коррозия закладных элементов и накладок | А |  |  |  |
| 2.1.12. Дефекты от внешних механических воздействий |  |  |  |  |  |
|  | Разрушение от ударов бетона ребер балок без повреждения арматуры |  | L, t, n |  |  |
|  | Разрушение от ударов бетона ребер балок с повреждением арматуры |  | L, t, n |  |  |
|  | Раздробление бетона в опорных зонах |  | n |  | разрушение |
|  | Разрушение плиты от перегрузки |  | F |  |  |

2.2. Дефекты стали в стальных и сталежелезобетонных пролетных строениях

| Код | Наименование дефекта |  |  | Параметры | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Дефекты окраски |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие окраски (без коррозии металла) |  |  | F |  |  |  |
|  | Неудовлетворительное состояние окраски (без коррозии металла) |  |  | F |  |  |  |
|  | Разрушение краски с обнажением металла и поверхностной его коррозией |  |  | F |  |  |  |
|  | Размягчение покровного слоя краски |  |  | F |  |  |  |
|  | Шелушение покровного слоя краски |  |  | F |  |  |  |
|  | Отсутствие подкраски отдельных мест, подверженных коррозии |  |  | F |  |  |  |
|  | Подкраска по неочищенному металлу отдельных мест, подверженных коррозии |  |  | F |  |  |  |
| 2.2.2. Коррозия металла |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пластинчатая коррозия |  |  | F |  |  |  |
|  | Язвенная коррозия |  |  | F |  |  |  |
|  | Поверхностная коррозия |  |  | F |  |  |  |
|  | Коррозия ("щелевая") в сопряжениях листов в пакетах ( ...... ) и в узлах сопряжений |  |  | L, t, A |  |  |  |
|  | То же - с "распучиванием" листов |  |  | L, t |  |  |  |
| 2.2.3. Дефекты заклепочных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слабо обжатые заклепки |  | n |  |  |  |
|  |  | Дефектные заклепки |  | n |  |  |  |
|  |  | Отсутствие заклепок |  | n |  |  |  |
|  |  | Зазор между склепанными элементами |  | t |  |  |  |
|  |  | Искривление накладок, образование неплотностей вследствие ударных воздействий |  | t |  |  |  |
| 2.2.4. Дефекты болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слабо затянутые болты |  | n |  |  |  |
|  |  | Дефектные болтовые соединения |  | n |  |  |  |
|  |  | Отсутствие болтов |  | n |  |  |  |
|  |  | Болты, резьба которых выступает менее чем на один виток за пределы гайки |  | t |  |  |  |
| 2.2.5. Дефекты сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дефектные швы |  |  | L |  |  |  |
|  | Трещины в швах |  |  | L |  |  |  |
|  | Трещины в швах и в околошовной зоне |  |  | L |  |  |  |
| 2.2.6. Дефекты основного металла |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трещины |  |  | L, c, A |  |  |  |
|  | Разрывы |  |  | L, n, A |  |  |  |
|  | Пробоины |  |  | f, n, A |  |  |  |
|  | Вмятины |  |  | f, n |  |  |  |
| 2.2.8*. Несоответствие форм и размеров проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________ * Нумерация соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС". |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь поперечного сечения элемента меньше проектной |  |  | А |  |  |  |
|  | Отдельные местные погнутости |  |  | L, W |  |  |  |
|  | Регулярные погнутости на значительной длине |  |  | L, n, W |  |  |  |
|  | Общие искривления элемента на всей его длине |  |  | L, W | грибовидность н. п. |  |  |
|  | Локальные искривления элемента |  |  | L, W |  |  |  |
|  | Выщелачивание отдельных ветвей составных элементов |  |  | n, W |  |  |  |
|  | Недостаточный строительный подъем (основных элементов) |  |  | n, f |  |  |  |
|  | Провисание от постоянной нагрузки |  |  | f |  |  |  |
|  | Значительные колебания из-за недостаточной вертикальной жесткости (особенно - в пешеходных мостах) |  |  | S |  |  |  |
|  | Значительные колебания из-за недостаточной горизонтальной жесткости (особенно - в пешеходных мостах) |  |  | S |  |  |  |
| 2.2.9. Несоответствие физико-механических характеристик металла требованиям проекта, норм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пониженные пределы текучести и временного сопротивления |  |  | S | 1) по документации; |  |  |
|  |  |  |  |  | 2) по результатам дополнительных исследований |  |  |
|  | Пониженная пластичность |  |  | S |  |  |  |
|  | Пониженная ударная вязкость (хрупкость) и повышенная критическая температура хрупкого разрушения |  |  | S |  |  |  |
| 2.2.7*. Дефекты объединения стальных балок с железобетонной плитой |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________ * Нумерация соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС". |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие зазора между поверхнос тями ж.б. плиты и пояса балки |  |  | t, L |  |  |  |
|  | Трещины и разрушения бетона плиты в зоне упоров |  |  | n |  |  |  |
|  | Низкое качество омоноличива ния упоров |  |  | n |  |  |  |
|  | Трещины и разрушение бетонного слоя подливки между ж.б. плитой и поясом балки |  |  | n |  |  |  |

2.3. Дефекты деревянных пролетных строений

| Код | Наименование дефекта | Параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.4. Дефекты ферм, прогонов, поперечин и других элементов |  |  |  |
|  | Общее провисание ферм или прогонов | f |  |
|  | Провисание отдельных элементов | f |  |
|  | Загнивание древесины | А |  |
|  | Отсутствие антисептирования древесины | S |  |
|  | Сколы и смятия древесины в сопряжении элементов и в опорных узлах | n |  |
|  | Ослабление болтовых, нагельных, шпоночных и других соединений | n |  |
|  | Зазоры и неплотности в узлах и других сопряжениях | n |  |
|  | Трещины у вырубок или стыков, захватывающие плоскости скалывания или около них | n |  |
|  | Коррозия стальных тяжей | n |  |
|  | Погнутости стальных тяжей | L, W |  |
|  | Отсутствие контргаек на концах тяжей | n |  |
|  | Наличие дефектных хомутов, болтов, скоб, поковок | n |  |
| В пролетных строениях из клееной древесины |  |  |  |
|  | Отсутствие клея на части швов ("непроклей") | А |  |
|  | Трещины (расслоения) в сопряжениях досок | n |  |
|  | Сколы зубчатых стыков | n |  |

2.4. Дефекты бетонных и каменных арочных мостов

| Код | Наименование дефекта | Параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Радиальные трещины в арке (в том числе с потеками воды и выщелачивания) | с, n |  |
|  | Трещины, пересекающие свод под острым углом (в том числе с потеками воды и выщелачивачия) | с, n |  |
|  | Трещины, расслаивающие свод (в продольном направлении), в том числе с потеками воды и выщелачивания | с, n |  |
|  | Трещины между аркой и стойкой | с, n |  |
|  | Трещины в стойках | L, с, n |  |
|  | Сколы и разрушения кладки | F, t |  |
|  | Разрушение раствора между камнями |  |  |
|  | Выщелачивание раствора кладки (или бетона, бетонной арки) | F |  |
|  | Вывалы отдельных камней из кладки | F |  |
|  | Выпучивание стойки | f |  |
|  | Разрушение щековых стенок надарочного строения | F |  |
|  | Выпучивание щековых стенок надарочного строения | F, с |  |
|  | Разрушение облицовки (штукатурки) арки и надарочного строения | F |  |

2.5. Дефекты опорных частей (ОЧ), код группы:

| Код | Наименование дефекта | Параметры |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подкладки толевые, рубероидные и т.п. |  |  |  |  |  |
|  | Разрушение прокладки или ее вдавливание | S |  |  |  |
|  | Прокладка отсутствует | n |  |  |  |
| 2. Скользящие металлические и тангенциальные ОЧ |  |  |  |  |  |
|  | Взаимное смещение балансиров или металлических подкладок | n |  |  |  |
|  | Срез фиксаторов | n |  |  |  |
|  | Поверхностная коррозия ОЧ | F |  |  |  |
|  | Пластовая коррозия ОЧ | F |  |  |  |
|  | Износ рабочих поверхностей ОЧ | n |  |  |  |
|  | Отсутствие ОЧ или одного из балансиров (подкладок) | n |  |  |  |
| 3. Валковые, катковые, секторные ОЧ |  |  |  |  |  |
|  | Угон катков | Z | по отношению к проектному положению |  |  |
|  | Перекос катков в плане | S | угол отклонения по нормали |  |  |
|  | Недопустимый завал срезанных катков, способный вызвать их заклинивание | n | угол наклона к вертикали |  |  |
|  | Завал валков сверх допустимого | S |  |  |  |
|  | Износ зубьев противоугонных планок | n |  |  |  |
|  | Отсутствие противоугонных планок | n |  |  |  |
|  | Нет или срезаны болты в креплении соединительных планок | n |  |  |  |
|  | Износ катков и рабочих поверхностей плит и балансиров | t |  |  |  |
|  | Очаговая коррозия ОЧ | F |  |  |  |
|  | Пластовая коррозия ОЧ | F |  |  |  |
|  | Трещины в ж.б. валках | L, C |  |  |  |
|  | Сколы ж.б. валков | Т |  |  |  |
|  | Повреждение кожуха ОЧ | n |  |  |  |
|  | Отсутствие кожуха ОЧ, предусмотренного по проекту | n |  |  |  |
| 4. Резино-металлические и резино-фторопластовые ОЧ |  |  |  |  |  |
|  | Неровная поверхность установки ОЧ, приводящая к образованию щелей в их основании | Т |  |  |  |
|  | Трещины старения на боковых поверхностях ОЧ | F, c |  |  |  |
|  | Расслоение ОЧ с оголением армирующих листов | n |  |  |  |
|  | Местное выпучивание ОЧ | n |  |  |  |
|  | Общее выпучивание ОЧ | n |  |  |  |
|  | Механические повреждения ОЧ | S |  |  |  |
| 5. Опорные части стаканного типа |  |  |  |  |  |
|  | Выдавливание резины в зазор между крышкой и стаканом | n |  |  |  |
| 6. Дефекты опорных частей (общие для всех типов) |  |  |  |  |  |
|  | ОЧ не смазаны | F |  |  |  |
|  | ОЧ не окрашены | F |  |  |  |
|  | Загрязнение опорных частей | F |  |  |  |
|  | ОЧ не закреплена на ПС | n |  |  |  |
|  | ОЧ не закреплена на опоре | n |  |  |  |
|  | Отсутствуют анкерные болты | n |  |  |  |
|  | Несоответствие типа ОЧ типу ПС | n |  |  |  |
|  | Отсутствие опорных частей | n |  |  |  |

Раздел 3. Дефекты опор и фундаментов

3.1. Отступление от проектных размеров, осей.

Код группы 401

| Код | Наименование дефекта | Параметры |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401-01 | Несовпадение осей или одной оси опоры и фундамента | S |  |  |  |
| 401-02 | Несоответствие оси опирания ПС с осью опоры | S |  |  |  |
| 401-03 | Смещение опорных частей к краю подферменной площадки или подферменника | X, Z |  |  |  |
| 401-10 | Односторонний наклон свай | X, Z |  |  |  |
|  | Отклонение размеров опоры от проектных, влияющие на работу конструкций | А |  |  |  |
|  | Прочность бетона снижена по сравнению с проектной более, чем на 20% | S |  |  |  |
|  | Малая толщина защитного слоя бетона | F |  |  |  |
| 108-11 | Отсутствие сливов на подферменной площадке опоры | n |  |  |  |
| 3.2. Осадки и другие смещения опор. Код группы 402 |  |  |  |  |  |
| 402-05 | Крен опоры вдоль или поперек моста | X, Z |  |  |  |
|  | Аварийный наклон или опрокидывание опоры | n |  |  |  |
| 402-07 | Сдвиг опоры по основанию фундамента | X, Z |  |  |  |
| 402-06 | Осадка опоры | Y |  |  |  |
|  | Неравномерная осадка опоры | Y |  |  |  |
|  | Неожиданный провал опоры вследствие карстовых явлений | Y |  |  |  |
|  | Выпирание опоры в зоне пучинистых грунтов | Y |  |  |  |
|  | Трещины в бетоне свайно-стоечных опор под воздействием горизонтальных усилий (торможение, усилия от давления насыпи, температурные деформации ....) | с, l, n |  |  |  |
| 406-01 | Поверхностное разрушение бетона, раковины, трещины | F, T |  |  |  |
| 406-09 | Размораживание, выветривание, механические повреждения поверхности | F, T |  |  |  |
| 406-02 | Разрушение раствора в швах, образование щелей | L, T |  |  |  |
| 406-04 | Выпадение облицовочных камней или блоков | F |  |  |  |
|  | Грязь на подферменных площадках, сливах | F |  |  |  |
|  | Сколы подферменника, подферменной плиты около оп. частей | F |  |  |  |
| 406-07 | Сколы бетона в подферменнике, насадке, ригеле | F |  |  |  |
|  | Разрушение защитного слоя, коррозия арматуры | F |  |  |  |
|  | Выщелачивание бетона вследствие попадания воды на конструкции опоры | F |  |  |  |
|  | Поверхностное разрушение столбчатых железобетонных элементов опор | n, Т |  |  |  |
| 3.4. Дефекты бетона. Код группы 407 |  |  |  |  |  |
| 407-01 | Вымывание раствора из тела опоры в зоне переменного уровня воды | F |  |  |  |
| 407-02 | Сеть трещин, разделяющая опору на блоки | F |  |  |  |
| 407-04 | Глубокие раковины и сколы | F, T |  |  |  |
| 3.5. Трещины в опорах. Код группы 408 |  |  |  |  |  |
| 408-01 | Вертикальные трещины на поверхности массивной части опор | F, L, c |  |  |  |
| 408-02 | Вертикальные трещины в стойках (оболочках) стоечных опор | L, c, T |  |  |  |
| 408-05 | Косые трещины в подферменниках под опорными частями | L, c, T |  |  |  |
| 408-06 | Трещины в корне консоли ригеля | С, Т |  |  |  |
| 408-07 | Вертикальные и косые трещины в пролете ригеля | с, Т |  |  |  |
| 408-08 | Продольные трещины ригеля | c, T, L |  |  |  |
|  | Вертикальные и горизонтальные трещины вдоль арматурных стержней столбчатых железобетонных элементов | с, L, n |  |  |  |
|  | Трещины по рабочим швам бетонирования | L, c |  |  |  |
|  | Трещины в массивных опорах от подферменников к фундаменту | c, T, L |  |  |  |
|  | Трещины в шкафной стенке | с, L, n |  |  |  |
|  | Трещины в боковой стенке устоя | с, L, n |  |  |  |
|  | Отрыв обратной стенки устоя с образованием трещин | c, L |  |  |  |
| 3.6. Дефекты фундаментов. Код группы 405 |  |  |  |  |  |
|  | Сосредоточенный размыв около опоры | T, F |  |  |  |
|  | Общий размыв ниже уровня расчетного размыва | Т |  |  |  |
|  | Подмыв устоя вследствие отклонения русла | Т, L |  |  |  |
|  | Разрушение массивного фундамента | F, T |  |  |  |
|  | Разрушение свайного ростверка с нарушением связи с частью свай |  |  |  |  |
|  | Повреждение свай вследствие коррозии и механических воздействий | n, А |  |  |  |
|  | Вибрация опоры при прохождении временной нагрузки по мосту | n |  |  |  |
|  | Опора в оползневой зоне, подвергается смещению | n |  |  |  |
| 3.7. Дефекты деревянных опор: насадок, свай, схваток, подкосов, ряжей |  |  |  |  |  |
|  | Загнивание в местах сопряжения элементов (подкосов с прогонами, свай с поперечниками и т.п.) |  | А |  |  |
|  | Загнивание опор в зоне переменного уровня воды |  | А |  |  |
|  | Загнивание конструкции изнутри |  | А |  |  |
|  | Поверхностное загнивание конструкций |  | А |  |  |
|  | Односторонний наклон свай (стоек) |  | Z, n |  |  |
|  | Пониженная поперечная или продольная жесткость опоры |  |  |  |  |
|  | Неравномерная осадка фундамента |  | У |  |  |
|  | Осадка основания ряжевых и лежневых фундаментов |  | У |  |  |
|  | Истирание опор (свай) взвешенными в воде продуктами |  | А |  |  |
|  | Механические повреждения опор (свай), в т.ч. льдом |  | Т |  |  |
|  | Повреждение или разрушение заборной стенки |  | F |  |  |
|  | Повреждение ледорезной конструкции |  | Т, F |  |  |
|  | Отсутствие ледореза при его необходимости |  | n |  |  |

Раздел 4. Дефекты регуляционных сооружений, подходов, конусов

4.1. Разрушение насыпи. Код группы 151

| Код | Наименование дефекта | Параметры | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151-01 | Промоины на обочинах и откосах вследствие неорганизованного стока воды | F |  |  |  |
| 151-02 | Разрушение верхней части конуса | F |  |  |  |
| 151-03 | Подмыв основания насыпи или конуса | F |  |  |  |
| 151-04 | Обрушение насыпи вследствие размыва, недостаточной устойчивости и т.п. | F |  |  |  |
| 151-06 | Размыв, обрушение конуса | F |  |  |  |
|  | Местный подмыв основания конуса или насыпи | F |  |  |  |
|  | Разрушение верхней части струенаправляющей дамбы | L |  |  |  |
| 151-08 | Полное разрушение насыпи дамбы | L |  |  |  |
|  | Местный размыв струенаправляющих дамб | n, L |  |  |  |
|  | Размыв насыпи дамбы с угрозой дальнейшего размыва или повреждения моста | n |  |  |  |
| 151-10 | Отсутствие необходимых регуляционных сооружений в комплексе мостового перехода | n |  |  |  |
| 4.2. Разрушение укрепления. Код группы 153 |  |  |  |  |  |
|  | Вытаптывание дерна, трещины, просадки мощения | F |  |  |  |
|  | Вымывание насыпи из-под укрепления и его просадка на отдельных участках | F |  |  |  |
|  | То же с разрушением мощения и частичным его выносом | F |  |  |  |
|  | Полное разрушение мощения, сопровождаемое уносом грунта, плиток или другого укрепления | F, У |  |  |  |
|  | Зарастание конусов растительностью, кустарником | F |  |  |  |
| 4.3. Стеснение отверстия. Код группы 161 |  |  |  |  |  |
| 161-01 | Зарастание русла кустами и деревьями | F, A% |  |  |  |
| 161-03 | Захламление русла | F |  |  |  |
| 161-04 | Отложение донных наносов | F |  |  |  |
|  | Наличие в русле посторонних предметов (сваи, остатки старых плотин, мостов и т.п.) | n |  |  |  |
| 4.4. Размыв, изменение русла. Код группы 162 |  |  |  |  |  |
| 162-03 | Смещение русла к одному берегу с подмывом основания конуса опоры или конуса насыпи | Х |  |  |  |
| 162-04 | Разрушение дноукрепления | F, T |  |  |  |
|  | Размыв русла выше моста | F |  |  |  |
|  | Размыв русла ниже моста | F |  |  |  |

Раздел 5. Дефекты подмостового пространства

5.1. Подмостовые пути и габариты. Код группы 165

| Код | Наименование дефекта | Параметры |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165-01 | Несоответствие подмостового габарита навигационным требованиям | S |  |  |  |
| 5.2. Дорожные знаки, разметка, речные знаки. Код группы 113 |  |  |  |  |  |
| 113-08 | Отсутствие разметки | L |  |  |  |
| 113-01 | Повреждения разметки | А% |  |  |  |
| 113-04 | Нарушение правил расстановки знаков и разметки | n |  |  |  |
|  | Знак неразборчив, перевернут, сломан | n |  |  |  |
|  | Отсутствует необходимый знак | n |  |  |  |
|  | Отсутствие навигационных знаков, огней, габаритных устройств | n |  |  |  |
| 5.3. Дефекты коммуникаций. Код группы 115 |  |  |  |  |  |
| 115-03 | Нарушение правил установки коммуникаций | n |  |  |  |
|  | Плохое состояние элементов подвески коммуникаций | n |  |  |  |
|  | Неграмотно выполненная подвеска | n |  |  |  |
|  | Интенсивная коррозия элементов подвески | L |  |  |  |
|  | Повреждение трубопровода или кабеля, представляющие опасность | n |  |  |  |
| 5.4. Общее. Код группы 170 |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствуют откосные лестницы | n |  |  |  |
|  | Повреждение откосных лестниц | n |  |  |  |
|  | Нет щитов над контактным проводом | S |  |  |  |
|  | Неисправно освещение, предусмотренное проектом | S |  |  |  |
|  | Нет водомерных реек | n |  |  |  |
|  | Неправильное ведение технической документации | S |  |  |  |
|  | Отсутствует техническая документация | S |  |  |  |

Приложение 5

Обозначения ключевых параметров

(L), (С), (Т) - продольное, поперечное и перпендикулярное к поверхности носителя дефекта направления;

L, С - продольный и поперечный размеры пораженной части носителя дефекта; На горизонтальной (вертикальной) поверхности возможна замена параметра С, соответственно, на В(Н),% или м.;

Т - глубина поражения (перпендикулярно к пораженной поверхности); глубина трещин (100% - сквозная), толщина слоя коррозии, толщина слоя грязи, глубина выбоины),% или м.;

F - площадь пораженной части носителя дефекта,% или м.;

I, с, t - размеры дефекта: продольный (по отношению к дефекту), поперечный и перпендикулярный к (F). Параметры I, с, t не задаются, если они совпадают с L, С, Т, % или м.;

f - площадь дефекта (выбоины и т. пд.), кв. м.;

А - уменьшение площади поперечного сечения элемента, рабочей арматуры, % ;

D - шаг регулярных трещин или других дефектов;

N - число или процент элементов, имеющих данный дефект;

К - число дефектов на элементе;

S - значение характеристики, указанной в ведомости дефектов;

V - объем полости, каверны и т. пд.;

W - выпучивание, погнутость, искривление (в любом направлении);

Х - поперечное смещение, поперечный крен;

Y - вертикальное смещение, провисание;

Z - продольное по отношению к мосту смещение; продольный крен (тангенс угла наклона); угол наклона.

Размеры и координаты задаются в абсолютных единицах или в процентах по отношению к соответствующему размеру носителя.

Число параметров должно быть не более 4; часть из них или все могут быть не определены.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕФЕКТА НА НОСИТЕЛЕ

LO, СО - координаты соответствующего края дефекта или пораженного участка в локальной системе на "носителе".

Единицы измерения

1."По умолчанию" приняты следующие единицы: м, т, кН, МПа;

2. Знак "е" после некоторой величины означает, что соответствующая единица измерения уменьшена в 1000 раз (например мм. вместо м.);

3. Знак "Е" означает, что увеличение в 1000 раз;

4. Знак "%" означает, что величина дефекта дана в процентах по отношению к соответствующей величине носителя;

5. Знак "d" - значение угла в градусах, t - тангенс угла.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М., 1996