Эпоксидный компаунд (Epoxy-517+T-95)

Двухкомпонентная  эпоксидная укрепляющая  грунт-пропитка

для обеспыливания и покраски бетонных полов,

разбавляется растворителем

| Свойства: • высокая проникающая способность в структуру основания (бетон, цементно-песчаные стяжки, прочие минеральные основания) • пропитывает основание на глубину от 3 до 8 мм, увеличивает поверхностную прочность, снижает пористость основания до 97% • высокая химстойкость к органическим щелочам, кислотам • маслобензостойкая • применяется как самостоятельное покрытие, либо в системе покрытий эпоксидных или эпокси-полиуритановых наливных полов • снижает поверхностную пористость материала. Области применения: • грунт-пропитка бетонных промышленных полов и пр. • первичный слой при устройстве эпоксидных и эпокси-поулиритановых наливных полов на объектах гражданской и коммунальной застройки, в медицинских и школьных учреждениях, в магазинах, промышленных объектах и складах. • для обеспыливания, увеличения износоустойчивости Технические характеристики: Внешний вид прозрачная низковязкая жидкость Плотность при t23°С 97 Условная вязкость при 23°С макс 20-25 сек Массовая доля нелетучих веществ 25 Время высыхания при t (20±2)°С до степени 3 24 Средний расход: 300- 400 г/м2 Растворитель: 646 или 647 Расход материалов. Пропиточные составы наносят в количестве, необходимом для полного насыщения поверхности. Поэтому расход материалов в значительной степени зависит от ровности, плотности и впитывающих свойств поверхности. Для стандартного бетона расход обычно составляет 0,2 - 0,4 кг на 1 м.кв. В отдельных случаях расход может достигать 1кг или более на 1м.кв.пола. Меры предосторожности: Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. Проветривать помещение! Не нюхать отвердитель! В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Не употреблять вовнутрь! Беречь от детей! | Требования к обрабатываемым поверхностям: Наносится на сухое бетонное или иное минеральное основание. Поверхность должна быть очищена от пыли и выступившего цементного молока от рыхлого материала, хим-загрязнений, жиров, остатков старых полимерных покрытий. В зависимости от характера загрязнений их удаляют заметанием, промышленными пылесосами, шлифовкой, фрезерованием. Все неровности, трещины, выбоины поверхности, должны быть заделаны подходящим рем составом. Способ нанесения: Пропитка наносится, как правило, в два слоя – два этапа. Перед нанесением композиции (Epoxy-517+T-95) компонент А (Epoxy-517) и компонент Б (T-95) смешивают в необходимой пропорции (1 часть отвердителя и две части смолы эпоксидной) механическим смесителем в течении 3-5 минут. После смешивания готовый продукт должен выстояться в течении 10 минут и после повторного перемешивания 3-5 минут добавляется растворитель (10-30% от объёма композиции), затем материал готов непосредственно к нанесению. Оптимальная t° поверхности при нанесении +15ºС+25 ºС. Время жизни готовой смеси составляет максимум 1 час. Основание при нанесении должно быть сухим, и изолированным от капиллярной диффузии влаги. Грунт пропитка наносится методом окраса, меховым валиком до насыщения бетонной поверхности. На протяжении периода высыхания поверхности не допускать попадания влаги и других загрязнений механического или химического типа. Второй слой наносится через 24 часа, или при условии отсутствия «отлипа» на поверхности предыдущего слоя. Хранение: Хранить пропитку в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев в герметично закрытой таре. |
| --- | --- |

# Text boxes

СИСТЕМЫ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

ФЛ-П «Лавренов А.А.»

(   г.Киев, ул.Корабельная-8

(044)464-09-03;

097-560-7777 Андрей

polymerbeton.nethouse.ua

polymer@online.ua