SPOLCHEMIE                        ЛИСТ ДАННЫХ

# CHS-EPOXY 517

Модифицированная жидкая эпоксидная смола

Характеристика продукта

CHS-EPOXY 517 низкомолекулярная эпоксидная смола, модифицированная реактивным растворителем не-эпоксидного типа. Она может отверждаться при температуре окружающей среды или при повышенной температуре с соответствующим  отвердителем.

Применение

CHS-EPOXY 517 используется для покрытий, полимеррастворов, полимербетонов.

Свойства продукта

Параметр                                 Величина       Единица измерения                  метод

Цвет                                                      max. 100                   Hazen                      EN  ISO 6271-2

Эпоксидный весовой эквивалент              213-233                 g/mol                            ENISO 3001

Эпоксидный индекс                                     4,3 -4,7                 mol/kg                           EN ISO 3001

Вязкость  при 250 C                                 550-950                     mPa.s                      EN  ISO 12058-1

Хранение

CHS-EPOXY 517 хранится в  оригинальных закрытых контейнерах при 5 -25 0 С отдельно от  отвердителя и источников возгорания. Срок годности составляет  12 месяцев от даты изготовления.

Упаковка

CHS-EPOXY 517 поставляется в заранее согласованной таре.

Данные о безопасности

Для получения информации по безопасности и работе с этим продуктом необходимо обратиться к листу безопасности на данный продукт.

Акционерное общество «Общество  химического и металлургического производства»

ул.Револючни 1930/86, 400 32, г. Усти на Лабе, Чешская Республика

Тел. +420 477 162 037, Факс +420 477 163 244

E-mail: resins@spolchemie.cz                                                                                           Дата ревизии                 30/9/2014

Качественный сертификат           900208

www.spolchemie.cz