101.02

|  | superpaint INTERIOR LATEX FLAT |
| --- | --- |
| www.sherwinstore.ru | Латексная матовая краска для внутренних работ Серия А86-100 |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ Краска SuperPaint Interior Latex Flat предназначена для нанесения на следующие загрунтованные поверхности: штукатурку, гипсокартон, древесноволокнистые плиты, дерево, кирпичную/ каменную кладку, металл. SuperPaint обеспечивает однослойную укрывистость поверх покрытия любого цвета на гладкой поверхности и создает прочную, легко очищаемую и моющуюся пленку. Цвет: Широкая гамма цветов Укрывистость: 8.6 – 9.8 м2/л (350–400 фут2/галлон) при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.6 мил (40.6 мкм) Время высыхания, при 25(С (77(F) и относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности Высыхание «до отлипа» 1 час Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 4 часа Температура воспламенения: не относится Глянцевитость: 0 – 5 единиц под углом 85( Колеровка с использованием системы Blend-A-Color: База Грамм/Литр (Унц./галл.) Интенсив-ность Экстра Белая 0–45 (0–6) 125% Глубокая 30–90 (4–12) 100% Светящаяся Белая 0–38 (0–5) 125% Тип связующего вещества: винил-акриловый A86W51 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 175 г/л; 1.46 фунт/галл. Твердых частиц (по объему): 41 ( 2% Твердых частиц (по массе): 59 ( 2% Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски: 5.5 кг (12.1 фунт.) A86W00151 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 47 г/л; 0.39 фунт/галл. Твердых частиц (по объему): 43 ( 2% Твердых частиц (по массе): 61 ( 2% Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски: 5.5 кг (12.1 фунт.) | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Стеновой блок 1 слой: Loxon Block Surfacer/ Локсон наполняющая грунтовка 2 слоя: SuperPaint Interior Latex Flat Гипсокартон 1 слой: PrepRite Classic Primer/ Грунтовка ПрепРайт Классик 2 слоя: SuperPaint Interior Latex Flat Штукатурка 1 слой: PrepRite Wall & Wood Primer/ ПрепРайт грунтовка для стен и дерева или: PrepRite Masonry Primer/ ПрепРайт грунтовка для каменной/ кирпичной кладки 2 слоя: SuperPaint Interior Latex Flat Кирпичная/Каменная кладка 1 слой: PrepRite Masonry Primer/ ПрепРайт грунтовка для каменной/ кирпичной кладки 2 слоя: SuperPaint Interior Latex Flat Дерево 1 слой: PrepRite Wall & Wood Primer/ ПрепРайт грунтовка для стен и дерева или: PrepRite Classic Primer/ Грунтовка ПрепРайт Классик 2 слоя: SuperPaint Interior Latex Flat | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Очистить поверхность с помощью подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/ силером. Гипсокартон Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для наполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки PrepRite Masonry Primer. |
| --- | --- | --- |

101.02

| superpaint INTERIOR LATEX FLAT |  |
| --- | --- |
| Латексная матовая краска для внутренних работ Серия А86 | www.sherwinstore.ru |

| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Штукатурка Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Дерево Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Плесень Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак. Уплотнение щелей Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком. | НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ Наносить краску при температуре не ниже 10(С (50(F). Разбавление не требуется. Кисть Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть. Малярный валик Использовать валик с длиной ворса 9.5 – 19мм (3/8–3/4 дюйма) из синтетического материала. Краскопульт безвоздушного распыления Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Использовать краску только для внутренних работ. Защищать краску от замерзания. Краска не обладает фотохимической активностью. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут изменяться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |
| --- | --- | --- |