**101.53**

|  |  |
| --- | --- |
| **SW05020054[1]**  [**www.sherwinstore.ru**](http://www.sherwinstore.ru) | **Eminence**  HIGH Performance CEILING PAINT |
|  | Износостойкая Краска для Потолков A27W01815 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ  Износостойкая краска для потолков Eminence High Performance Ceiling Paint – это ярко-белое, очень матовое покрытие с низким содержанием летучих органических соединений (VOC) и высокой укрывной способностью.  Краска предназначается для использования на необработанных, загрунтованных или ранее окрашенных потолках из гипсокартона, штукатурки, дерева, каменной/ кирпичной кладки.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Цвет:**  Коэффициент Светоотражения | | ярко-белый  92 | | | | | | **Укрывистость**: | 8.6 – 9.8 м2/л  (350–400 фут2/галлон) | | | | | | |  | при толщине  мокрого слоя  4 мил (101.6 мкм) и  высохшего слоя  1.2 мил (30.4 мкм) | | | | | | | **Время высыхания, при 25°С (77°F) и относительной влажности 50%:** | | | | | | | | Зависит от температуры и влажности | | | | | | | | Высыхание «до отлипа» | | | | | 1 час | | | Полное высыхание (для нанесения второго слоя): | | | | | 4 часа | | **Глянцевитость:** | | | | 0 – 5 единиц под углом 85° | | | **Температура воспламенения:** | | | | Не применяется | | | **Колеровка с использованием системы**  **Blend-A-Color:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **База** | **Грамм/Литр****(Унций/галл.)** | **Интенсив-ность** | | Ярко-Белая | 0–15 (0–2) | SherCOLOR | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | **Тип связующего вещества**: | | | Винил-Акрил | | | | **A27W01815** | | | | | |   **Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей):**  44 г/л; 0.37 фунт/галл.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Твердых частиц**  **(по объему):** | 29 ± 2% | | | **Твердых частиц**  **(по массе):** | 49 ± 2% | | | **Масса в галлоне**  **(= 3.785 литрам) краски:** | | 5.3 кг  (11.6 фунт.) | | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Покрытие Eminence High Performance Ceiling Paint можно наносить непосредственно на уже окрашенные поверхности или неокрашенный гипсокартон, штукатурку (отвержденную с коэффициентом рН менее 9) и древесину без выделения танина.  Гипсокартон  Загрунтовать 2 слоями Eminence High Performance Ceiling Paint или  1 слой: Premium Wall & Wood Primer  1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling Paint  Кирпичная/ Kаменная кладка  1 слой: Loxon Concrete & Masonry Primer  1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling Paint  Штукатурка  Загрунтовать 2 слоями Eminence High Performance Ceiling Paint или  1 слой: Premium Wall & Wood Primer  1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling Paint  Дерево  Загрунтовать 2 слоями Eminence High Performance Ceiling Paint или  1 слой: Premium Wall & Wood Primer  1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling Paint  Для того, чтобы краска легла ровным слоем, рекомендуется загрунтовать не отдельные участки, а полностью всю окрашиваемую поверхность. | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  Очистить поверхность с помощью подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/ силером.  **Гипсокартон**  Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для наполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.  **Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент**  Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для бетона и кирпичной/каменной кладки Loxon Concrete & Masonry Primer. |

**101.53**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eminence**  HIGH Performance CEILING | **SW05020054[1]**  [**www.sherwinstore.ru**](http://www.sherwinstore.ru) |
| Износостойкая Краска для Потолков A27W01815 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**  **Штукатурка**  Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.  **Дерево**  Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.  **Плесень**  Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.  **Уплотнение щелей**  Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком. | **НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ**  Наносить краску при температуре не ниже 10°С (50°F).  Разбавление не требуется.  **Кисть**  Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть.  **Малярный валик**  Использовать валик с синтетическим покрытием с длиной ворса 10-19мм (3/8-3/4 дюйма).  **Краскопульт безвоздушного распыления**  Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)  Наконечник диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм)  **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ**  После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**  Использовать только для внутренних работ.  Краска не обладает фотохимической активностью.  Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут изменяться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |