| Наименование показателя | Норма по ТУ 2316-228-07507802-2015 |
| --- | --- |
| 1. Цвет покрытия | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета |
| 2.Внешний вид покрытия | После высыхания грунт-эмаль должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин полуматовую или полуглянцевую поверхность |
| 3.Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с.4 мм при температуре плюс (20,0±0,5) 0С, с, не менее | 40-140 |
| 4.Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 70 |
| 5.Степень перетира грунт-эмали, мкм, не более | 40 |
| 6.Время высыхания при температуре (20±2)0С до степени 3, ч, не более | 1 |
| 7.Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ-2124 (маятник А), усл. ед, не менее | 0,2 |
| 8.Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| 9.Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее | 50 |
| 10.Адгезия к металлу, баллы, не более | 1 |
| 11. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)0С, ч, не менее: -воды -3%-ного раствора хлористого натрия -минерального масла — 10% р-ра гидроксида натрия — 3% соляной кислоты | 480 480 480 480 до 360 |
| 12. Укрывистость пленки, г/м2, не более | 250 |