- Утверждаю

- Директор по развитию

- _____________Ю.А. Богданова

- «___»______________2015 г.

- Keramik Pro

Клей усиленный для керамической плитки

Свойство для вынесения на плашку (титул): ВСЯ КВАРТИРА ОДНИМ КЛЕЕМ

Вес: 25 и 5 кг

- Основные свойства

- - Для наружных и внутренних работ

- - ОТСУТСТВИЕ СПОЛЗАНИЯ ПЛИТКИ

- повышеннАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

- подходит для «теплого пола»

- Область применения

| Тип покрытия | Стена | Пол |
| --- | --- | --- |
| Керамическая плитка до 900 см2 |  |  |
| Крупноформатная плитка более 900 см2 |  |  |
| Керамогранит и маловпитывающая плитка |  |  |
| Природный камень |  |  |
| Прозрачная плитка, мозаика, мрамор |  |  |
| Тип основания |  |  |
| Недеформирующееся |  |  |
| Деформирующееся |  |  |
| Критическое |  |  |
| «Тёплый пол» |  |  |
| Сфера работ |  |  |
| Помещения с нормальной влажностью |  |  |
| Помещения с повышенной влажностью (ванная) |  |  |
| Бассейн |  |  |
| Наружные работы (фасад, балкон) |  |  |

- Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Вяжущее | Цемент |
| Характеристики применения |  |
| Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 3 мм | ~ 2,5 кг |
| Рекомендуемая толщина слоя | 3-10 мм |
| Жизнеспособность раствора | 3 часа |
| Открытое время после нанесения | 20 мин |
| Время корректировки плитки | 15 мин |
| Время полного набора прочности | 28 суток |
| Затирка швов для вертикальных/для горизонтальных поверхностей допускается | 24 часа/48 часов |
| Можно ходить через | 48 часов |
| Проведение работ при температуре основания | от +5 до +25 0С |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Марочная прочность | не менее М 100 |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | 10 МПа |
| Прочность на изгиб (через 28 суток) | 2,5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | не менее 0,8 МПа |
| Температура эксплуатации после полного набора прочности | от -50 до +70 0С |
| Морозостойкость | F 35 |

- Состав

Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

- Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 и обладать достаточной несущей способностью.

Клей Bergauf Keramik Pro рекомендован для крепления керамической, кафельной плитки и керамогранита (только на пол)  на бетонные, цементные основания, основания из ячеистого бетона, гидроизоляционные (цементные) покрытия, цементные, цементно-известковые штукатурки и шпаклёвки, ГВЛ, ГКЛ  и «теплые полы». Рекомендован для работ на балконе, фасаде и цоколе.

При проведении работ в системе «Тёплый пол» рекомендуется отключить нагрев не менее, чем за 2 суток до начала работ. Включение «Тёплого пола» возможно через 7 суток.

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

Для неровностей до 5 мм:

рекомендуется использовать клей Bergauf Keramik Pro для заделки локальных неровностей не менее, чем за 1 сутки до приклеивания плитки.

Для неровностей более 5 мм (до 15 мм):

рекомендуется использовать штукатурки Bergauf Bau Putz Zement, Bergauf Prima Facade, шпаклёвку Bergauf Glatte Zement не менее, чем за 1 сутки до приклеивания плитки.

Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой «Bergauf» («PRIMER» или «TIEFGRUNT» - в зависимости от типа основания) и высушить в течение 4х часов. Сильно впитывающие основания (например, ячеистый бетон) следует грунтовать дважды грунтовкой Bergauf «TIEFGRUNT».

Бетон, железобетон и другие маловпитывающие основания, а также ГКЛ и ГВЛ рекомендуем обработать Bergauf Beton Kontakt, высушить в течение 4х часов.

В случае если поверхность основания не будет прогрунтована возможны следующие последствия: уменьшение открытого времени, низкая прочность сцепления плитки с основанием

- Приготовление раствора

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

- Затворить смесь водой (от +5 до +25 0С) в пропорции:

Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

- на 1 кг смеси – 0,22 – 0,25 л воды;

- на 5 кг смеси  - 1,1 – 1,25 л воды.

- на 20 кг смеси – 4,4 – 5,0 л воды;

- на 25 кг смеси – 5,5 – 6,25 л воды.

- Перемешать до получения однородной массы*.

- Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

- Повторно перемешать.

*Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов от 400 до 800 в минуту.

Использовать подготовленный раствор необходимо в течение 3х часов с момента замешивания.

- Порядок работы

- Нанести приготовленную смесь ровной гранью шпателя на основание. Клей необходимо нанести на такую площадь, которая может быть облицована в течение следующих 20 минут (открытое время).

- Нанесенная смесь разравнивается зубчатым шпателем**.

- При работе с плитами большого размера необходимо дополнительно нанести клей на тыльную сторону плитки и также разровнять зубчатым шпателем. Для лучшего сцепления направление бороздок нанесенной на плитку смеси должно быть перпендикулярно направлению бороздок на основании. Также рекомендуется использование дополнительного крепежа. Плитку прислоните к поверхности с нанесенной смесью и надавите с небольшим усилием.

- Корректировать положение плитки можно в течение 15 минут. Расположите плитку так, что бы зазор с другими плитками составлял не менее 1 мм. Шов между плитками может быть заполнен клеем не более чем наполовину. Требуемую ширину швов между плитками определить исходя из размера плитки, эксплуатационных и эстетических особенностей.

- Убрать излишки клея с поверхности плитки с помощью влажной губки до его высыхания. После высыхания излишки клея можно убрать только механическим способом.

- Затирка швов допускается через 24 часа после крепления плитки для вертикальных поверхностей и через 48 часов для горизонтальных поверхностей. Для заполнения швов рекомендуется использовать затирки Bergauf KITT или Elast Premium.

**Выбор шпателя зависит от размера плитки:

Для плитки со стороной до 10 см – размер зубца шпателя 4 мм;

Для плитки со стороной до 30 см – размер зубца шпателя 6-8 мм;

Для плитки со стороной до 60 см – размер зубца шпателя 8-12 мм;

Внимание! Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси.

- Техника безопасности

- Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

- Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

ТУ 5745 - 001-71576152-2014

- Разработано:

- Продукт-менеджер

- ____________________ /Зубова А.С./

- «____»______________2015 г.

- Согласовано:

- Начальник НИЦ

- ____________________ /Хохлун Н.Е./

- «____»______________2015 г.

- Старший технический специалист

- ____________________ /Куперман Е.Ю./

- «____»______________2015 г.

- Главный технолог

- ____________________ /Царева М.В./

- «____»______________2015 г.